건시스템(gunsys.com)	침투비파괴검사기능사 필기 기출문제 (2008.2.3. 1회)

2008년 1회 침투비파괴검사기능사 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 침투탐상시험법 【2과목】 침투탐상 관련 규격 및 컴퓨터 활용 【3과목】 금속재료일반 및 용접일반
라	다	나	다	라	가	다	다	가	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	나	나	나	다	가	나	가	다	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	가	라	나	가	라	나	나	라	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	다	다	나	나	라	가	다	라	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	나	다	가	다	라	가	라	나	다
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	라	가	라	라	가	나	가	다	다
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] [2과목]에서 '컴퓨터 활용'은 2012년 이후부터 출제 영역에서 제외되었습니다. 본 기출문제에서 '컴퓨터 활용' 관련 문제는 41~45번입니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 형광침투탐상 시험장치 중에서 자외선 조사장치가 반드시 필요한 곳으로만 나열된 것은?

가. 현상탱크, 침투탱크

나. 세척대, 현상탱크

다. 침투탱크, 검사대

라. 세척대, 검사대

2. 자외선조사장치는 자외선을 조사하여 지시모양을 뚜렷하게 식별할 수 있는 강도를 갖는 것이어야 하는데 이때 요구되는 자외선의 파장범위로 가장 적당한 것은?

가. 200~255nm	나. 260~310nm

다. 320~400nm	라. 410~455nm

3. 다음 중 전원 시설이 없어도 검사가 가능한 비파괴검사법은?

가. X선투과검사	나. 염색침투탐상검사

다. 자분탐상검사	라. 중성자투과검사

4. 다음 중 침투탐상시험 시 부적절한 세척에 의하여 가장 놓치기 쉬운 결함은?

가. 단조 겹침

나. 깊이 패인 결함

다. 얕고 넓은 결함

라. 예리한 선모양의 표면 균열

5. 침투탐상시험에서 시험조건에 따른 현상제의 선택이 가장 효과적으로 짝지어진 것은?

가. 매우 매끄러운 표면 : 건식현상제가 적당

나. 매우 거친 표면 : 습식현상제가 적당

다. 소형의 대량작업 : 건식현상제가 적합

라. 미세한 균열 검출 : 속건식현상제가 적합

6. 다음 중 침투탐상검사법의 특징이 아닌 것은?

가. 균열이나 불연속의 깊이를 정확하게 측정할 수 있다.

나. 대형부품 표면의 현장 검사가 가능하다.

다. 미세한 표면 불연속의 검출이 가능하다.

라. 제작자가 서로 다른 침투제를 사용할 경우 탐상감도가 감소되는 효과가 발생할 수 있다.

7. 다른 침투탐상시험과 비교하여 후유화성 형광침투탐상시험의 장점이라고 볼 수 없는 것은?

가. 극히 작은 불연속부에 민감하다.

나. 깊이가 얕고, 폭이 넓은 결함 검출에 우수하다.

다. 거친 표면에 적합하다.

라. 눈에 잘 보일 수 있도록 한다.

8. 침투액이 불연속부에 침투할 때까지 방치하여 둔 시간을 무엇이라 하는가?

가. 유화시간	나. 적용시간

다. 침투시간	라. 배수시간

9. 침투액을 물로 세척할 수 있게 침투액 층의 막을 분산시키는 데 사용되는 물질은?

가. 유화제	나. 현상제

다. 세척제	라. 건조제

10. 와전류탐상시험 시 유도된 와전류의 강도가 표면 값의 몇 %로 감소되는 깊이를 표준침투깊이라 하는가?

가. 13%	나. 37%

다. 45%	라. 65%

11. 침투탐상검사로 소형의 양산(量産) 부품, 나사부 등의 예각부를 검사하려고 한다. 다음 중 어떤 시험법을 적용하는 것이 가장 효율적인가?

가. 수세성 형광침투탐상시험

나. 후유화성 형광침투탐상시험

다. 용제제거성 형광침투탐상시험

라. 수세성 염색침투탐상시험

12. 다음 중 수세성 형광침투탐상 시험장치의 배치순서로 옳은 것은?

가. 침투조 → 세척조 → 현상조 → 배액대 → 건조대

나. 침투조 → 배액대 → 세척조 → 현상조 → 건조대

다. 침투조 → 배액대 → 유화조 → 현상조 → 건조대

라. 침투조 → 유화조 → 배액대 → 현상조 → 건조대

13. 침투탐상시험의 침투액에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 용제제거성 형광침투액은 대형부품의 전면 동시 검사에 효율적이다.

나. 용제제거성 염색침투액은 대형부품의 부분 탐상에 적합하다.

다. 용제제거성 형광침투액은 수도시설 및 전원이 필요 없다.

라. 용제제거성 염색침투액은 인화점이 낮으므로 부품의 탐상에 부적합하다.

14. 큰 결함과 비교하여 미세한 결함을 검출하고자 할 때 침투시간은 어떻게 하여야 하는가?

가. 큰 결함의 침투시간보다 짧게 한다.

나. 큰 결함의 침투시간보다 길게 한다.

다. 큰 결함의 침투시간과 같게 한다.

라. 결함의 크기와 상관없이 항상 1분으로 한다.

15. 침투탐상시험에서 흰색의 미세한 분말을 휘발성의 유기용제에 분산제와 함께 현탁시킨 현상제?

가. 건식현상제	나. 습식현상제

다. 속건식현상제	라. 여과입자분말

16. 침투탐상시험 시 현상법에 따라 건조처리 시기가 다르다. 다음 중 건조처리의 시기가 현상처리 이후인 현상법은?

가. 습식현상법

나. 무현상법

다. 속건식현상법

라. 건식현상법

17. 방사선투과시험에 사용되는 X선의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. X선은 빛의 속도와 거의 같다.

나. X선은 공기 중에서 굴절된다.

다. X선은 전리 방사선이다.

라. X선은 물질을 투과하는 성질을 가지고 있다.

18. 다음 중 시험체 표면에 방청유가 도포된 상태에서도 검사가 가능하며 결과에도 큰 영향이 없는 비파괴검사법은?

가. 방사선투과검사

나. 자분탐상시험

다. 침투탐상시험

라. 누설검사

19. 다음 중 침투탐상 시험결과에서 연속으로 길게 나타나는 결함지시는 어떤 결함인가?

가. 기공

나. 비금속 개재물

다. 균열

라. 수축공

20. 침투탐상시험 시 이상적인 현상제로서 갖추어야 할 사항과 거리가 가장 먼 것은?

가. 주위 색깔과 구별될 수 있는 색깔이어야 한다.

나. 표면에 균일한 도포 막을 형성시켜야 한다.

다. 형광침투제 사용 시 현상제는 형광물질이어야 한다.

라. 결함 부위에서 침투제에 쉽게 젖어야 한다.

21. 침투탐상시험 시 전처리 과정이 중요한 가장 큰 목적은?

가. 침투액이 오염된 것을 정화하기 위해서

나. 침투액의 세척을 쉽게 하기 위해서

다. 현상액의 적용을 빠르게 하기 위해서

라. 결함 검출을 용이하게 하기 위해서

22. 침투탐상시험 시 침투제의 역할을 잘못 설명한 것은?

가. 미세한 개구부에는 침투제가 스며들지 말아야 한다.

나. 증발이나 건조가 너무 빠르게 작용하지 않아야 한다.

다. 시험체 표면에 화학 변화를 일으키지 않아야 한다.

라. 열이나 빛 등에 노출되어도 색채를 잃지 말아야 한다.

23. 다음 중 침투탐상시험법에서 전처리를 할 때 일반적은 세척방법은?

가. 철솔질	나. 연마

다. 모래분사	라. 용제세척

24. 다음 물질 중 초음파의 종파속도가 가장 빠른 것은?

가. 기름	나. 알루미늄

다. 황동	라. 아크릴수지

25. 다음 중 장기간 반복 사용에 의하여 발생되는 결함은?

가. 피로 균열	나. 연삭 균열

다. 열처리 균열	라. 열간 터짐

26. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 사용 중인 침투액에 대한 점검결과가 다음과 같을 때 폐기사유에 해당되지 않는 것은?

가. 성능시험 결과 결함검출 능력 및 침투지시모양의 휘도가 저하되었을 때

나. 성능시험 결과 색상이 변화했다고 인정된 때

다. 겉모양 검사를 하여 현저한 흐림이나 침전물이 생겼을 때

라. 겉모양 검사를 한 후 불충분한 재료에 정량의 재료로 보충 하여 혼합하였을 때

27. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 수세성 침투액 계통의 경우 수동스프레이에 의한 잉여침투액제거 방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 최대 수압은 275kPa(40psi)이다.

나. 사용하는 수온은 10~38℃이다.

다. 스프레이 노즐과 부품사이를 최소 30㎝ 떨어진 겨냥분사로 한다.

라. 물분무 노즐은 감도 레벨 3 또는 레벨 4의 공정에 대하여만 허용된다.

28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 다음과 같은 순서로 탐상하는 시험 방법은?

전처리 → 침투처리 → 제거처리 → 관찰 → 후처리

가. 용제제거성 형광침투액을 사용한 건식현상법

나. 용제제거성 형광침투액을 사용한 무현상법

다. 후유화성 염색침투액을 사용한 습식현상법

라. 수세성 형광침투액을 사용한 속건식현상법

29. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 “VC－S”로 표시된 경우 “C”에 알맞은 분류는?

가. 침투액의 종류	나. 현상방법

다. 유화제의 종류	라. 잉여침투액의 제거방법

30. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 건식 현상제로 침투지시모양을 관찰할 때에 현상제의 체류시간 규정으로 옳은 것은?

가. 최소 5분 동안 최대 1시간으로 한다.

나. 최소 10분 동안 최대 2시간으로 한다.

다. 최소 5분 동안 최대 3시간으로 한다.

라. 최소 10분 동안 최대 4시간으로 한다.

31. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 분류하는 침투액계 중 “타입Ⅱ” 는 무엇을 의미하는가?

가. 형광 침투액 계통	나. 염색 침투액 계통

다. 복식 침투액 계통	라. 특수 침투액 계통

32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 탐상제의 점검 내용으로 옳은 것은?

가. 침투액-부착상태 검사

나. 유화제-결함검출 능력 검사

다. 건식현상제-겉모양 검사

라. 습식현상제-세척성 검사

33. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 탐상시의 재료 및 공정의 제한에 관한 내용으로 틀린 것은?

가. 염색침투액계의 탐상 시 수용성의 현상제는 사용해서는 안 된다.

나. 염색침투탐상검사는 항공우주용 제품의 최종 수령검사에 이용해서는 안 된다.

다. 동일한 검사면에 사용되는 형광침투탐상검사는 염색침투탐상검사 전에 사용해서는 안 된다.

라. 터빈 엔진의 중요 구성부품 정비검사는 친수성 유화제를 사용하는 초고감도 형광침투액을 사용한다.

34. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 탐상검사 시, 구성 부품에 건조를 실시하는 시기로 틀린 것은?

가. 수용성 현상제를 사용 시는 적용 후 건조 실시

나. 건식 분말 현상제를 사용 시는 적용 후 건조 실시

다. 비수성(속건식) 현상제를 사용 시는 적용 전 건조 실시

라. 현상제를 사용하지 않을 때는 검사 전 건조 실시

35. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 샘플링검사인 경우 합격한 로트의 모든 시험체에 대한 표시방법으로 옳은 것은?

가. ⓟ의 기호로 각인 또는 적갈색으로 착색

나. ⓟ의 기호로 각인 또는 황색으로 착색

다. 적갈색으로 착색 또는 적갈색 밴드 부착

라. 노란색으로 착색 또는 노란색 밴드 부착

36. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 유화제의 적용 방법으로 가장 적절하지 않은 것은?

가. 분무	나. 붓기

다. 침지	라. 솔질

37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 표시기호 “FB-A”의 탐상 순서로 옳은 것은?

가. 전처리 → 침투처리 → 유화처리 → 세척처리 → 현상처리 → 건조처리 → 관찰 → 후처리

나. 전처리 → 침투처리 → 예비세척처리 → 유화처리 → 세척처리 → 건조처리 → 현상처리 → 관찰 → 후처리

다. 전처리 → 침투처리 → 세척처리 → 건조처리 → 현상처리 → 관찰 → 후처리

라. 전처리 → 침투처리 → 제거처리 → 현상처리 → 관찰 → 후처리

38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 결함을 분류할 때 “정해진 면적 안에 존재하는 1개 이상의 결함”을 무엇이라 하는가?

가. 연속 결함	나. 선상 결함

다. 분산 결함	라. 원형상 결함

39. 주강품-침투탐상검사(KS D ISO 4987)에 따른 불연속지시에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 불연속지시는 선형 지시 또는 연결형 지시, 비선형(군집)지시 등으로 분류한다.

나. 불연속지시의 치수는 불연속의 실제 치수를 직접 나타내지는 못한다.

다. 불연속지시는 7등급의 엄격도로 분류한다.

라. 불연속지시 중 선형 지시는 길이 최대 치수가 폭 최소 치수의 2배 이상인 것이다.

40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 “침투시간”을 바르게 설명한 것은?

가. 침투시간은 침투액의 종류에 관계없이 일정하게 적용한다.

나. 침투시간은 온도 10~40℃의 범위에서는 규정된 침투시간을 표준으로 한다.

다. 침투시간은 검출하여야 할 결함의 종류에 관계없이 일정하게 적용한다.

라. 침투시간은 시험체의 재질, 시험체의 온도 등을 고려하여 정한다.

41. 컴퓨터시스템에서 예기치 모한 일이 발생하였을 때, 현재하던 일을 멈추고, 다른 작업을 처리하도록 하는 것을 무엇이라 하는가?

가. 스풀링(spooling)

나. 인터럽트(interrupt)

다. 스케줄링(scheduling)

라. 페이징(paging)

42. 다음이 설명하고 있는 것은?

인터넷에서 자기의 네트워크 안에 있는 호스트로 접근시도를 감시하여 접근이 정당하고 허락된 접근인지를 조사하고 평가하여 네트워크를 보호한다.

가. 해킹	나. 방화벽

다. 크래킹	라. 잠금장치

43. 다음이 설명하고 있는 웹페이지 검색 방식은?

인터넷상에서 존재하는 웹 문서들을 각종 영역별로 분류하고 대항목에서 소항목까지 계층적인 접근 구조를 제공하며, 사용자가 쉽게 정보를 얻을 수 있게 해주는 방식이다.

가. 웹 인덱스 방식

나. 키워드 검색방식

다. 웹디렉토리 방식

라. 메타형 검색방식

44. 사용자가 웹 서버의 하이퍼텍스트 문서를 볼 수 있게 해주는 클라이언트 프로그램을 무엇이라 하는가?

가. 웹 브라우저	나. 운영체제

다. 워드프로세서	라. 오라클

45. 하나의 사무실, 건물, 대학, 연구소 내의 근거리에 있는 컴퓨터들과 주변장치들을 연결하여 데이터를 주고받을 수 있도록 구성된 근거리 통신망은?

가. MAN	나. WAN

다. LAN	라. SAN

46. 축각이 α＝β＝γ＝90°, 축의 길이는 a＝b≠c로 이루어진 격자는?

가. 단사정계	나. 사방정계

다. 입방격자	라. 정방격자

47. 수은을 제외한 금속재료의 일반적 성질을 설명한 것 중 옳은 것은?

가. 금속은 상온에서 결정체이다.

나. 순수한 금속일수록 열전도율은 떨어진다.

다. 합금의 전기 전도율은 순수한 금속보다 좋다.

라. 이온화 경향이 작은 금속일수록 부식되기 쉽다.

48. 다음 중 재료의 연성을 알기 위한 시험법은?

가. 란쯔 시험	나. 조미니 시험

다. 마크로 시험	라. 에릭슨 시험

49. 다음 중 주철이 성장하는 원인에 속하지 않는 것은?

가. 시멘타이트의 흑연화에 의해

나. 펄라이트 조직 중의 Si의 환원에 의해

다. 흡수된 가스의 팽창에 따른 부피 증가 등에 의해

라. A₁ 변태점 이상의 온도에서 장시간 방치되어 부피 증가에 의해

50. 강에 대한 망간(Mn)의 영향이 아닌 것은?

가. 담금질이 잘 된다.

나. 점성증가, 고온가공이 용이하다.

다. 적열메짐의 원인이 되는 원소이다.

라. 고온에서 결정성장을 감소시킨다.

51. 다음 중 금속의 응고에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 냉각 곡선은 시간에 대한 온도변화를 나타낸 곡선이다.

나. 액체 금속이 응고 시 응고점보다 낮은 온도에서 응고하는 것을 과냉이라 한다.

다. 결정 입자의 크기는 핵 생성 속도가 핵성장 속도보다 빠르면 입자는 조대화 된다.

라. 용융 금속이 응고 시 작은 결정을 만드는 핵을 중심으로 나뭇가지 모양으로 발달한 것을 수지상 결정이라 한다.

52. 다음 중 Ni 을 함유한 합금이 아닌 것은?

가. 인바(Invar)

나. 엘린바(Elinvar)

다. 플레티나이트(Platinite)

라. 문쯔메탈(Muntz metal)

53. 다음 중 강도와 경도가 가장 큰 조직은?

가. 마텐자이트(martensite)

나. 오스테나이트(austenite)

다. 페라이트(ferrite)

라. 펄라이트(pearlite)

54. 다음 중 크리프(creep)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 제1기 크리프를 가속 크리프라 한다.

나. 제2기 크리프를 감속 크리프라 한다.

다. 제3기 크리프를 정상 크리프라 한다.

라. 재료에 일정한 응력을 가하고, 어떤 온도에서 변형량의 시간적 변화를 크리프라 한다.

55. 금속간 화합물인 탄화철(Fe3C) 중의 Fe의 원자비(%)는?

가. 25	나. 45

다. 65	라. 75

56. 금속을 냉간 가공하면 결정입자가 미세화되어 재료가 단단해지는 현상은?

가. 가공경화	나. 열간연화

다. 청열메짐	라. 조직의 열화

57. 주물용 Al-Si 합금 용탕에 0.01% 정도의 금속나트륨을 넣고 주형에 용탕을 주입함으로써 조직을 미세화시키고 공정점을 이동시키는 처리는?

가. 용체화처리	나. 개량처리

다. 접종처리	라. 구상화처리

58. 용접기의 종류(용량) 표시에 사용된 기호가 AW 250 이란 표시가 있을 때 여기에서 250은 무엇을 뜻하는가?

가. 정격 2차 전류

나. 정격 사용률

다. 2차 최대 전류

라. 2차 무부하 전압

59. 다음 용접의 종류 중 압접에 속하는 것은?

가. 티그(TIG) 용접

나. 서브머지드 용접

다. 점 용접

라. 일렉트로 슬래그 용접

60. 가스용접에서 용해아세틸렌 취급 시 주의사항으로 틀린 것은?

가. 저장실의 전기 스위치, 전등 등은 방폭 구조여야 한다.

나. 저장 장소에서 화기를 가까이 하지 말아야 한다.

다. 저장 장소는 밀폐된 곳이어야 한다.

라. 용기는 진동이나 충격을 가하지 말고 신중히 취급해야 한다.