건시스템(gunsys.com)	침투비파괴검사기능사 필기 기출문제 (2009.3.29. 2회)

2009년 2회 침투비파괴검사기능사 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 침투탐상시험법 【2과목】 침투탐상 관련 규격 및 컴퓨터 활용 【3과목】 금속재료일반 및 용접일반
나	나	가	나	가	나	나	다	가	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	라	라	다	다	라	다	라	다	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	다	다	다	라	라	라	다	나	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	다	가	라	다	다	라	라	나	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	라	다	라	다	가	가	다	나	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
나	다	라	가	라	라	가	가	라	라
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] [2과목]에서 '컴퓨터 활용'은 2012년 이후부터 출제 영역에서 제외되었습니다. 본 기출문제에서 '컴퓨터 활용' 관련 문제는 41~45번입니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 다음 중 침투탐상으로 파악할 수 없는 것은?

가. 결함의 형상

나. 결함의 깊이

다. 결함의 길이

라. 결함의 존재 여부

2. 염색침투탐상시험에서 속건식현상제를 적용하는 가장 일반적인 방법은?

가. 붓칠

나. 분무법

다. 담금법

라. 헝겊으로 문지름

3. 침투탐상시험 시 검사체의 결함은 언제 판독하는가?

가. 현상시간이 경과한 직후

나. 침투처리를 적용한 직후

다. 현상제를 적용하기 직전

라. 세척처리를 적용하시 직전

4. 침투탐상시험에 사용되는 자외선조사등의 파장범위로 옳은 것은?

가. 220~300nm	나. 320~400nm

다. 520~600nm	라. 800~1100nm

5. 침투탐상시험에서 시험편의 전처리로 샌드블라스팅 한 다음 화학적 에칭(etching)을 하지 않은 경우 탐상에 흔히 어떤 오류가 예상되는가?

가. 결함부위가 막혀 버릴 우려가 있다.

나. 기름이나 오염물이 결함을 막을 우려가 있다.

다. 모래가 결함을 더 크게 만들게 될 우려가 있다.

라. 현상제의 사용을 쉽게 하여 또 다른 결함이 생길 수 있다.

6. 수세성 형광침투액을 사용하여 무 현상법으로 탐상할 경우의 검사순서로 옳은 것은?

가. 전처리 → 침투처리 → 세척처리 → 현상처리 → 건조처리 → 관찰 → 후처리

나. 전처리 → 침투처리 → 세척처리 → 건조처리 → 현상처리 → 관찰 → 후 처리

다. 전처리 → 세척처리 → 침투처리 → 건조처리 → 관찰 → 후처리

라. 전처리 → 현상처리 → 세척처리 → 침투처리 → 관찰 → 후처리

7. 다음 중 침투탐상시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 검사체의 표면 상태는 침투시간 결정에 도움이 된다.

나. 예상 불연속부의 종류에 따라 침투시간은 5~30초 정도로 지시모양을 형성한다.

다. 전처리 시 폴리싱(polishing)하는 것은 좋은 방법이 아니다.

라. 침투액이 담긴 용기 내에 탐상시험 할 부품을 침적시켜 침투 처리하는 경우도 있다.

8. 일반적인 가시성 염색 침투액은 어떤 색의 염료를 첨가하는가?

가. 노란색	나. 파란색

다. 빨간색	라. 등황색

9. 다음 중 침투탐상시험 시 전처리 과정이 필요한 가장 큰 이유는?

가. 결함 검출을 용이하게 하기 위해서

나. 침투액의 세척을 쉽게 하기 위해서

다. 현상액의 적용을 빠르게 하기 위해서

라. 침투액이 오염된 것을 정화하기 위해서

10. 다음 중 다량의 열쇠구멍, 나사부의 복잡한 형상 등의 결함검출에 가장 적합한 침투탐상시험법은?

가. 수세성 형광침투탐상시험

나. 후유화성 염색침투탐상시험

다. 후유화성 형광침투탐상시험

라. 용제제거성 형광침투탐상시험

11. 침투탐상시험에서 유화제의 주된 역할은?

가. 형광 색소를 침투액에 첨가시킨다.

나. 침투액을 물로 씻을 수 있도록 한다.

다. 건식 현상제가 잘 붙도록 얇은 막을 만든다.

라. 깊고 미세한 결함 내에 침투액을 빨리 침투시킨다.

12. 다음 중 시험체 표면에 방청유가 도포된 상태에서도 검사가 가능하며, 결과에도 큰 지장이 없는 비파괴 검사법은?

가. 누설검사	나. 자분탐상시험

다. 침투탐상시험	라. 방사선투과시험

13. 다음 중 비파괴검사를 하는 이유와 직접적인 관련이 없는 것은?

가. 제품을 평가하기 위하여

나. 사용 후에 발생하는 결함을 찾기 위하여

다. 용접 후에 발생한 결함을 찾기 위하여

라. 제품 원가를 정확하게 산출하기 위하여

14. 침투탐상시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 결함은 시험체의 표면에 열려 있을 필요는 없다.

나. 세척제로 지시모양을 형성시켜서 미세한 결함까지 찾게 하는 시험법이다.

다. 콘크리트나 목재 등과 같이 흡수성이 있는 것을 제외하고 거의 모든 재료에 적용이 가능하다.

라. 어두운 곳에는 적색의 염색침투액을 사용하고 관찰이 쉽게 백지에 결함의 지시모양을 확대하여 나타낸다.

15. 다음 중 비파괴검사의 적용에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 구조재 재질의 적합 여부 및 규정된 내부 결함의 합부를 판정하기 위해서는 주로 육안시험을 이용한다.

나. 알루미늄 합금의 재질이나 열처리 상태를 판별하기 위해서는 누설시험이 유용하다.

다. 담금질 경화층의 깊이나 막두께 측정에는 와전류탐상 시험을 이용한다.

라. 구조상 분해할 수 없는 전기용품 내부의 배선상황을 조사하는 데에는 침투탐상시험이 유용하다.

16. 자속밀도(B)와 자력의 세기(H)의 관계식으로 옳은 것은? (단, μ는 투자율이다.)

가. [eqn: rm B＝ 1overμ ×H]	나. [eqn: rm B＝ 1overH ×μ]

다. [eqn: rm B＝μ^2 ×H^2]	라. [eqn: rm B＝μ×H]

17. 침투탐상시험에서 작업이 잘못된 경우 나타나는 결과를 설명하였다. 이에 대한 내용으로 틀린 것은?

가. 침투액의 온도가 낮았을 때 미세한 불연속을 놓치기 쉽다.

나. 침투시간 및 유화시간이 너무 길었을 때 제거처리가 어렵다.

다. 현상제를 너무 많이 사용하였을 때 거짓지시가 검출되기 쉽다.

라. 세척처리가 너무 길었을 때 얕은 불연속의 침투액이 제거된다.

18. 방사선투과시험 시 관용도가 큰 필름을 사용했을 때 나타나는 현상은?

가. 관전압이 올라간다.

나. 관전압이 내려간다.

다. 콘트라스트가 높아진다.

라. 콘트라스트가 낮아진다.

19. 비접촉법으로 고속 자동탐상이 가능하고, 표면 결함의 검출능력이 우수하며 전도성 재료에 적용할 수 있는 비파괴시험법은?

가. 자분탐상시험	나. 음향방출시험

다. 와전류탐상시험	라. 초음파탐상시험

20. 누설검사법의 압력변화시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 누설위치를 측정하기에 적합한 시험법이다.

나. 압력변화에 따라 누설량을 측정하는 방법이다.

다. 일정시간 경과 후 압력변화를 측정하므로 작업시간이 긴 편이다.

라. 압력계로 측정이 가능하므로 누설 발생 여부를 알 수 있으며 특별한 추적가스가 필요하지 않다.

21. 다음 파형 중 금속 내에서 속도가 가장 빠른 것은?

가. 횡파	나. 종파

다. 판파	라. 표면파

22. 대상물 내부에서 반사된 빔(beam)을 검출하여 분석하고, 결함의 길이 및 위치를 알아낼 수 있는 비파괴검사법은?

가. 누설 검사	나. 굽힘시험

다. 초음파탐상시험	라. 와전류탐상시험

23. 다음 중 누설검사에 이용되는 가압 기체가 아닌 것은?

가. 공기	나. 질소

다. 황산가스	라. NH3 가스

24. 다음 중 비금속재료의 비파괴시험으로 적합하지 않은 검사법은?

가. 방사선투과시험	나. 초음파탐상시험

다. 자분탐상시험	라. 침투탐상시험

25. 와전류탐상시험에서 와전류의 침투깊이를 설명한 내용으로 틀린 것은?

가. 주파수가 낮을수록 침투깊이가 깊다.

나. 투자율이 낮을수록 침투기이가 깊다.

다. 전도율이 높을수록 침투깊이가 얕다.

라. 표피효과가 작을수록 침투깊이가 얕다.

26. 침투탐상 시험 방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 분류 기호 중 DFB-S가 있다. DFB를 옮게 나타낸 것은?

가. 수세성 형광침투액

나. 후유화성 염색침투액

다. 수세성 이원성 염색침투액

라. 후유화성 이원성 형광침투액

27. 침투탕상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된"침투시간”에 대하여 바르게 설명한 것은?

가. 침투시간은 침투액의 종류에 관계없이 일정하게 적용한다.

나. 침투시간은 온도 10~40℃의 범위에서는 규정된 침투시간을 표준으로 한다.

다. 침투시간은 검출하여야 할 결함의 종류에 관계없이 일정하게 적용한다.

라. 침투시간은 시험체의 재질, 시험체의 온도 등을 고려하여 정한다.

28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 침투지시모양의 결함분류로만 나열된 것은?

가. 연속결함, 과잉결함, 갈라짐

나. 독립결함, 유동결함, 선상결함

다. 독립결함, 연속결함, 분산결함

라. 독립결함, 거짓결함, 분산결함

29. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 세척액으로 제거한 경우 건조처리에 대한 내용으로 부적당한 것은?

가. 자연 건조한다.

나. 가열 건조한다.

다. 마른 헝겊으로 닦아낸다.

라. 종이 수건으로 닦아낸다.

30. 침투탐상 시험 방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 암실의 점검 시 암실의 밝기는 조도계를 사용하여 측정할 때 몇 룩스 이하이어야 하는가?

가. 20	나. 30

다. 40	라. 500

31. 주강품-침투탐상검사(KS D ISO 4987)에 따른 불연속지시에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 표면이 열린 불연속을 검출하는 것이 목적이다.

나. 불연속지시의 치수는 불연속의 실제 치수를 직접 나타내지 못 한다.

다. 불연속지시는 선형 지시 또는 연결형 지시, 비선형(군집) 지시 등으로 분류한다.

라. 불연속지시 중 선형 지시는 길이 최대 치수가 폭 최소 치수의 2배 이상인 것이다.

32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 형광침투제를 사용하는 조건으로 옳은 것은?

가. 밝은 실내에서 행해져야 한다.

나. 현상처리 적용 후 침투제를 적용하여야 한다.

다. 어두운 곳, 자외선조사등 하에서 행해져야 한다.

라. 시험체 온도가 -20~＋4℃ 사이에서 행해져야 한다.

33. 배관 용접부의 비파괴시험 방법(KS B 0888)에서 비파괴시험의 기술 구분이 특별한 경우에 적용하는 B 기준일 때 침투탐상시험에 의한 합격 판정기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 선형 침투지시모양은 모두 불합격으로 한다.

나. 연속 침투지시모양은 1개의 길이가 8㎜ 이하를 합격으로 한다.

다. 독립 침투지시모양은 1개의 길이가 8㎜ 이하를 합격으로 한다.

라. 분산 침투지시모양에 대하여는 침투지시모양을 분류 및 길이를 규정에 따라 평가하고 연속된 용접길이 300㎜ 당의 합계점이 10점 이하인 경우 합격으로 한다.

34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 염색 침투액을 사용하는 방법의 분류기호 표시로 옳은 것은?

가. A	나. B

다. F	라. V

35. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 침투지시모양의 관찰은 현상제 적용 후 언제 하는 것이 바람직하다고 규정하는가?

가. 1분 이내	나. 5분 이내

다. 7분~60분 사이	라. 시간의 구분 없이 적절한 시기

36. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 전수검사에 의해 합격한 시험체에 표시하는 방법으로 옳은 것은?

가. 황색으로 착색하여 시험체에 P의 기호를 표시

나. 황색으로 착색하여 시험체에 ◯의 기호를 표시

다. 각인, 부식 또는 착색으로 시험체에 P의 기호를 표시

라. 각인, 부식 또는 착색으로 시험체에 ◯의 기호를 표시

37. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 사용하는 침투액계의 타입과 계통이 틀린 것은?

가. 타입 1 - 형광침투액의 계통

나. 타입 2 - 염색침투액 계통

다. 타입 3 - 염색 및 형광 복식 침투액 계통

라. 타입 4 - 후유화성 침투액 계통

38. 침투탐상 시험방법 및 침투 지시모양의 분류(KS B 0816)에서 FD－A의 시험방법일 때 예비세척처리 후 그다음 단계로 옳은 것은?

가. 침투처리	나. 현상처리

다. 건조처리	라. 유화처리

39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 시험방법의 기호가 VB-S일 때 시험 절차를 옳게 나타낸 것은?

가. 전처리 → 침투처리 → 세척처리 → 건조처리 → 현상처리 → 관찰 → 후처리

나. 전처리 → 침투처리 → 유화처리 → 세척처리 → 건조처리 → 현상처리 → 관찰 → 후처리

다. 전처리 → 침투처리 → 세척처리 → 현상처리 → 건조처리 → 관찰 → 후처리

라. 전처리 → 침투처리 → 유화처리 → 현상처리 → 건조처리 → 세척처리 → 관찰 → 후처리

40. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따른 수세성 침투탐상검사를 1일 1교대의 완전 조업으로 설비를 가동 시 사용 중인 침투액 점검 주기에 관한 내용 중 틀린 것은?

가. 형광휘도 시험은 적어도 월 1회 하여야 한다.

나. 수분함유량 측정은 적어도 월 1회 하여야 한다.

다. 제거성 시험은 적어도 월 1회 하여야 한다.

라. 감도 시험은 적어도 월 1회 하여야 한다.

41. 컴퓨터의 중앙처리장치 처리속도에 따라 컴퓨터를 분류할 경우 이에 해당하지 않은 것은?

가. 전용컴퓨터	나. 슈퍼컴퓨터

다. 대형컴퓨터	라. 소형컴퓨터

42. 컴퓨터 보안과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

가. V3와 같은 백신 프로그램을 시스템 소프트웨어라고 한다.

나. 정보는 정해진 절차에 따라 주어진 권한에 의해서만 변경되어야 한다는 것을 무결성이라고 한다.

다. PKI에서 인중기관(CA)음 전자서명의 생성 및 확인, 인증서의 생성 및 확인, 인증서의 발급 및 재발급 서비스를 제공한다.

라. 컴퓨터 보안을 강화시키기 위하여 반드시 Windows 계열의 운영체제만을 설치해야 한다.

43. 다음 중 해커가 공격하는 기법과 거리가 먼 것은?

가. 가로채기	나. 흐름 차단

다. 백신 복구	라. 서비스 거부

44. TCP/IP 프로토콜에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. TCP/IP 모델은 응용계층 표현, 표현 계층, 세션 계층, 전송 계층, 망 계층, 데이터 링크 계층, 물리 계층으로 나누어진 7계층으로 구성되어 있다.

나. TCP/IP의 전송 계층에는 TCP에 대한 내용을 규정하고 있고, UDP는 망접근 계층에서 규정하고 있다.

다. TCP/IP는 OSI에 의해 컴퓨터 통신 구조를 위한 모델과 프로토콜 표준 개발을 위한 구조로서 개발되었다.

라. TCP/IP의 응용 계층에는 WWW와 TFTP에 관한 규약을 정의하고 있다.

45. 정보 검색에서 사용자가 입력하는 검색어들을 연계된 다른 검색 엔진에 보내고 이를 통하여 얻어진 검색 결과를 사용자에게 보여주는 검색방식은?

가. 주제별 검색 방식	나. 키워드 검색 방식

다. 메타형 검색 방식	라. 통합형 검색 방식

46. 절삭성이 우수한 쾌삭 황동(free cutting brass)으로 스크류, 시계의 톱니 등으로 사용되는 것은?

가. 납황동	나. 주석황동

다. 규소 황동	라. 망간 황동

47. Fe-C 평형 상태도에 존재하는 0.025%C~0.8%C를 함유한 범위에서 나타나는 아공석강의 대표적인 조직에 해당하는 것은?

가. 페라이트와 펄라이트

나. 펄라이트와 레데뷰라이트

다. 펄라이트와 마텐자이트

라. 페라이트와 레데뷰라이트

48. 자기변태를 설명한 것으로 옳은 것은?

가. 고체 상태에서 원자배열의 변화이다.

나. 일정온도에서 불연속적인 성질변화를 일으킨다.

다. 일정 온도구간에서 연속적으로 변화한다.

라. 고체 상태에서 서로 다른 공간격자 구조를 갖는다.

49. 황동과 청동 제조에 사용되는 것으로 전기 및 열전도도가 높으며 화폐, 열교환기 등에 첨가되는 주 원소로 사용되는 것은?

가. Fe	나. Cu

다. Cr	라. CO

50. 다음 중 순철의 변태가 아닌 것은?

가. A₁	나. A₂

다. A₃	라. A₄

51. A3~A㎝ 선보다 30~50도 높은 온도로 가열하고, 이것을 공기 중에 냉각하여 균일한 표준화된 조직을 얻는 열처리 방법은 무엇인가?

가. 담금질	나. 불림

다. 뜨임	라. 인공시효

52. Fe₃C로 나타내며 철에 6.67%의 탄소가 함유된 철의 금속간 화합물은?

가. 페라이트	나. 펄라이트

다. 시멘타이트	라. 오스테나이트

53. 금속의 소성가공을 재결정 온도보다 낮은 온도에서 가공하는 것을 무엇이라고 하는가?

가. 열간가공	나. 승온가공

다. 적열가공	라. 냉간가공

54. Fe－Fe₃C 상태도에 나타난 공정점(4.3%C)에서의 자유도는 얼마인가? (단, 압력은 일정하다.)

가. 0	나. 1

다. 3	라. 4

55. 다음 중 Ni-Fe 합금이 아닌 것은?

가. 엘린바	나. 퍼멀로이

다. 니칼로이	라. 두랄루민

56. 가단주철의 일반적인 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

가. 담금질경화성이 있다.

나. 주조성이 우수하다.

다. 내식성, 내충격성이 우수하다.

라. 경도는 Si 량이 적을수록 높다.

57. 금속의 소성변형을 일으키는 원인 중 원자 밀도가 가장 큰 격자면에서 잘 일어나는 것은?

가. 슬립	나. 쌍정

다. 전위	라. 편석

58. 용접봉 지름이 6㎜ 용착효율이 65%인 피복 아크 용접봉 200㎏을 사용하여 얻을 수 있는 용착 금속의 중량은?

가. 130㎏	나. 200㎏

다. 184㎏	라. 1200㎏

59. 가스 용접 보호구 및 공구가 아닌 것은?

가. 보호안경	나. 토치 라이터

다. 팁 클리너	라. 용접 홀더

60. 피복 아크 용접에서 용입불량의 주요원인 설명으로 가장 관계가 먼 것은?

가. 용접속도가 너무 빠를 때

나. 용접전류가 낮을 때

다. 이음 설계에 결함이 있을 때

라. 모재 가운데 황 함유량이 많을 때