건시스템(gunsys.com)	침투비파괴검사기능사 필기 기출문제 (2012.4.8. 2회)

2012년 2회 침투비파괴검사기능사 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 침투탐상시험법 【2과목】 침투탐상 관련 규격 【3과목】 금속재료일반 및 용접일반
가	나	나	나	나	라	가	가	다	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	다	다	가	라	라	다	라	가	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	다	다	라	라	가	다	라	다	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	나	다	가	가	다	다	나	다	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	다	다	라	다	가	다	나	나	다
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	가	가	나	다	다	다	다	나	라
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 다음 자분탐상시험법 중 선형자화법을 이용하는 것은?

가. 극간법	나. 프로드법

다. 직각통전법	라. 전류관통법

2. 침투탐상시험으로 미세한 균열을 검출하는데 가장 검출 감도가 좋은 탐상 방법은?

가. 수세성 형광침투탐상시험

나. 후유화성 형광침투탐상시험

다. 용제제거성 염색침투탐상시험

라. 용제제거성 형광침투탐상시험

3. 침투탐상시험으로 습식현상제를 사용할 때 현상제에 대하여 반드시 점검하여야 할 사항은?

가. 현상제를 감안한 전처리 시간

나. 현탁액이 균일한가를 점검

다. 현상제의 질량과 시험편의 건조상태

라. 자외선조사등

4. 다음 중 매질 내의 음속을 결정하는 인자들로 구성된 것은?

가. 주파수 및 탄성률

나. 탄성률 및 밀도

다. 매질 두께 및 밀도

라. 조직입도 및 두께

5. 침투탐상시험의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 큰 시험체의 부분 검사에 편리하다.

나. 다공성인 표면의 불연속 검출에 탁월하다.

다. 표면의 균열이나 불연속 측정에 유리하다.

라. 서로 다른 탐상액을 혼합하여 사용하면 감도에 변화가 생긴다.

6. 주강품에 대한 비파괴시험에서 발견할 수 있는 결함이 아닌 것은?

가. 균열

나. 블로우홀

다. 수축공

라. 라미네이션

7. 방사선 투과사진의 명암도에 영향을 주는 인자 중 시험체 명암도에 영향을 주는 인자와 거리가 먼 것은?

가. 현상조건

나. 산란방사선

다. 방사선의 선질

라. 시험체의 두께차

8. 다음 중 원리가 같은 검사 방법끼리 조합된 것은?

가. 방사선투과검사(RT), 컴퓨터단층촬영(CT)검사

나. 육안검사(VT), 자분탐상검사(MT)

다. 침투탐상검사(PT), 와전류탐상검사(ECT)

라. 초음파탐상검사(UT), 누설검사(LT)

9. 초음파탐상시험에 사용되는 탐촉자의 표시방법에서 진동자 재료 중 수정을 나타내는 것은?

가. C	나. M

다. Q	라. Z

10. X- 선에 관한 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 표적금속의 종류에 의해 정해진다.

나. 단일 에너지를 가진다.

다. 파장은 관전압이 바뀌어도 변하지 않는다.

라. 연속 스펙트럼을 가진다.

11. 다음 중 방사선투과시험과 초음파탐상시험에 대한 비교 설명으로 틀린 것은?

가. 방사선투과시험은 시험체 두께에 영향을 많이 받으며, 초음파탐상시험은 시험체 조직 크기에 영향을 받는다.

나. 방사선투과시험은 방사선안전관리가 필요하고, 초음파탐상시험은 방사선안전관리가 필요하지 않다.

다. 방사선투과시험은 촬영 후 현상과정을 거쳐야 판독가능하고, 초음파탐상시험은 검사 중 판독이 가능하다.

라. 방사선투과시험은 결함의 3차원적 위치 확인이 가능하고, 초음파탐상시험은 2차원적 위치확인이 가능하다.

12. 초음파탐상기에 요구되는 성능 중 수신된 초음파 펄스의 음압과 브라운관에 나타난 에코 높이의 비례관계 정도를 나타내는 것은?

가. 시간축 직선성

나. 분해능

다. 증폭 직선성

라. 감도

13. 외경이 24㎜, 두께가 2㎜인 시험체를 평균 직경이 18㎜인 내삽형코일로 와전류탐상검사를 할 때 충전율은 얼마인가?

가. 67%	나. 75%

다. 81%	라. 90%

14. 다음 비파괴검사법 중 전처리 과정이 생략되었을 때 결함의 검출감도에 가장 크게 영향을 미치는 시험법은?

가. PT

나. UT

다. RT

라. 중성자투과시험

15. 다음 중 용제세척법으로 전처리할 경우 제거가 곤란한 오염물은?

가. 왁스 및 밀봉재

나. 그리스 및 기름막

다. 페인트와 유기성 물질

라. 용접 플럭스 및 스패터

16. 용제제거성 침투탐상에서 사용되는 용제세척에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 용제는 용해하는 성질이 있기 때문에 다량으로 사용하면 결함내의 침투액을 제거하므로 주의해야한다.

나. 시험면에서 용제를 직접 분사하거나 용제가 들어 있는 용기에 침적하는 조작은 피해야한다.

다. 붓칠 등으로 유화제와 침투액이 뒤섞이게 하는 것은 피해야한다.

라. 표면이 거친 형상은 손으로 닦아내기가 곤란한 경우는 분사압력을 최대로 하여 시험부위에 용제를 뿌려주고 즉시 헝겊으로 닦아낸다.

17. 다음 중 침투탐상시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 현상시간은 침투시간의 약 5배 이상이어야 한다.

나. 침투제는 시험체에 적용한 후 반드시 가열하여야 한다.

다. 건조기의 온도가 너무 높으면 그 영향으로 침투효과가 저하된다.

라. 샌드블라스팅은 침투탐상할 표면을 세척하는데 가장 일반적으로 사용되는 전처리 방법이다.

18. 침투탐상검사에서 사용되는 용어 중 “배액시간”에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 현상제를 적용하고 지시모양의 관찰을 시작하기 전까지의 시간

나. 결함지시모양을 만들기 위해 결함 내부로 침투하는 유체

다. 침투지시모양을 나타내기 위해 시험체 표면에 적용하는 미세한 분말 및 현탁액

라. 시험체를 침투제에 계속 침적시키지 않고 편면의 잉여침투제가 흘러내리도록 하는 시간

19. 다음 중 침투탐상검사에 온도에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 시험체의 온도가 높아지면 침투액의 침투속도가 빨라진다.

나. 시험체의 온도가 높아지면 침투액의 이동속도가 느려진다.

다. 시험체의 온도가 높아지면 침투액의 점성이 증가한다.

라. 시험체의 온도가 높아지면 침투액의 표면장력이 증가한다.

20. 모세관 현상에서 모세관 속의 액체가 상승하는 높이와 직접적인 관련이 없는 것은?

가. 적심성	나. 관의 지름

다. 관의 길이	라. 액체의 표면 장력

21. 수세성 형광침투액과 건식현상제를 사용하는 경우 시험절차 순서가 적절한 것은?

가. 침투 → 유화 → 세척 → 건조 → 현상 → 관찰 → 후처리

나. 전처리 → 침투 → 세척 → 건조 → 현상 → 관찰 → 후처리

다. 전처리 → 세척 → 침투 → 건조 → 현상 → 관찰 → 후처리

라. 전처리 → 침투 → 세척 → 현상 → 건조 → 관찰 → 후처리

22. 의시지시모양이 나타내는 원인으로 적절하지 않은 것은?

가. 시험면에 대한 전처리가 부족한 경우

나. 잉여 침투액이 시험면에 남아 있는 경우

다. 현상제를 너무 많이 시험면에 적용한 경우

라. 검사원의 손에 묻어있는 침투액이 시험면에 묻은 경우

23. 침투액 적용방법 중 가장 안정적인 적용방법이며, 균일하게 도포할 수 있고 과잉 분무가 되지 않으며, 불필요하게 흘러내리는 침투액이 없어 침투액의 손실을 최소화 할 수 있는 방법은?

가. 분무법

나. 붓칠법

다. 정전기식 분무법

라. 침적법

24. 다음 침투탐상검사법 중 제거방법이 다른 것은?

가. 수세성 형광침투탐상검사

나. 후유화성 형광침투탐상검사

다. 후유화성 염색침투탐상검사

라. 용제제거성 염색침투탐상검사

25. 현상제의 작용에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

가. 표면 개구부에서 침투제를 빨아내는 흡출작용을 함.

나. 배경색과 색대비를 개선하는 작용을 함.

다. 현상막에 의해 결함지시모양을 확대하는 작용을 함.

라. 자외선에 의해 형광을 발하므로 형광침투액 사용 시 결함지시의 식별성을 높임

26. 침투탐상시험 시 검사체의 결함은 언제 판독하는가?

가. 현상시간이 경화한 직후

나. 침투처리를 적용한 직후

다. 현상제를 적용하기 직전

라. 세척처리를 적용하기 직전

27. 수세성 침투탐상검사에서 배액처리를 실시하는 것이 원칙인 경우는?

가. 전처리에서 알카리 세척을 할 때

나. 침투처리에서 침적법을 할 때

다. 침투처리에서 붓칠법을 할 때

라. 전처리에서 산세척을 할 때

28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에서 밀폐된 공간에서 용접부를 침투탐상할 때 침투제 적용방법 중 가장 효과적인 것은?

가. 분무	나. 침지

다. 흘림	라. 붓칠

29. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에서 시험장치를 가장 적게 필요로 하는 시험 방법은?

가. 수세성 형광 침투액-건식 현상법

나. 수세성 염색 침투액-습식 현상법

다. 용제제거성 염색 침투액-속건식 현상법

라. 후유화성 역색 침투액-속건식 현상법

30. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에 따라 침투지시모양이 동일 선상이고 상호간의 거리가 몇 ㎜ 이하일 때 연속침투지시모양으로 규정하고 있는가?

가. 1	나. 2

다. 3	라. 5

31. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에서 시험방법의 기호가 DFC-N일 때 사용하는 침투액과 현상법의 종류로 옳은 것은?

가. 수세성 이원성 형광침투액-무현상법

나. 용제제거성 이원성 형광침투액-무현상법

다. 후유화성 형광침투액(물베이스유화제)-무현상법

라. 후유화성 이원성 형광침투액(기름베이스유화제)-무현상법

32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에서 규정하는 유화 시간을 설명한 내용으로 틀린 것은?

가. 물베이스유화제를 사용하는 시험에서 염색 침투액을 사용할 때는 2분 이내

나. 물베이스유화제를 사용하는 시험에서 형광 침투액을 사용할 때는 5분 이내

다. 기름베이스 유화제를 사용하는 시험에서 형광 침투액을 사용할 때는 3분 이내

라. 기름베이스 유화제를 사용하는 시험에서 염색 침투액을 사용할 때는 30초 이내

33. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에서 형광침투제를 사용하는 조건으로 옳은 것은?

가. 밝은 실내에서 행해져야 한다.

나. 현상처리 적용 후 침투제를 적용하여야 한다.

다. 어두운 곳, 자외선조사등 하에서 행해져야 한다.

라. 시험체 온도가 –20~4°C 사이에서 행해져야 한다.

34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 검사 방법의 적용 대상이 아닌 것은?

가. 임실을 사용할 경우 어둡기는 10룩스 미만이어야 한다.

나. 세척처리 시 수세성 및 후유화성 침투액은 물로 세척한다.

다. 침투지시모양의 관찰은 현상제 적용 후 7~60분 사이에 하는 것이 바람직하다.

라. 잉여 침투액의 제거 시 홈 속에 침투되어 있는 침투액을 유출시키는 과도한 처리를 해서는 안 된다.

35. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 규정된 검사 방법의 적용 대상이 아닌 것은?

가. 시료 검사	나. 정비 검사

다. 최종 검사	라. 공정 중 검사

36. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 속건식 현상제에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 구성 부품은 현상제를 적용하기 전에 건조시켜야한다.

나. 현탁성이 있는 비수성 현상제는 적용하기 전 교반하여야 한다.

다. 비수성 현상제는 흘려보내기 또는 침지에 의해 적용하여야 한다.

라. 현상제의 체류시간은 최소 10분 동안 최대 1시간으로 하여야 한다.

37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에서 강용접부의 결함 검출을 위해 5분 표준침투시간을 필요로 하는 온도 범위는?

가. 5~50°C	나. 10~50°C

다. 15~50°C	라. 20~50°C

38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에서 침투지시 모양을 관찰하는 시간 범위는?

가. 현상제 적용 후 7~30분 사이

나. 현상제 적용 후 7~60분 사이

다. 현상제 적용 후 10~30분 사이

라. 현상제 적용 후 10~60분 사이

39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에 따라 시험체의 일부분을 시험하는 경우 전처리해야 하는 범위의 규정으로 옳은 것은?

가. 시험부 중심에서 바깥쪽으로 20㎜까지

나. 시험부 중심에서 바깥쪽으로 50㎜까지

다. 시험하는 부분에서 바깥쪽으로 25㎜ 넓은 범위

라. 시험면이 인접하는 영역에서 오염물에 의한 영향을 받지 않는 50㎜ 이상의 넓이

40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에 의해 강용접부를 탐상시험하였더니 그림과 같은 결함이 거의 동일 선상에 나타났다. 이 결함은 어떻게 판정하며, 또한 결함길이는 몇 ㎜인가?

가. 2개로 판정하며, 각각 길이는 4, 3

나. 1개로 판정하며, 각각 길이는 6

다. 1개로 판정하며, 각각 길이는 7

라. 3개로 판정하며, 각각 길이는 3, 1, 3

41. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에 따라 형광 침투액을 사용하는 시험에서 관찰자가 어두운 곳에서 눈을 적응시키기 위해 규정된 최소 시간은?

가. 30초 이상	나. 1분 이상

다. 5분 이상	라. 10분 이상

42. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에서 강단조품의 랩(lap)결함을 검출하고자 할 때 일반적으로 적용하는 표준침투시간은?

가. 5분	나. 7분

다. 10분	라. 20분

43. 가공용 다이스나 발동기용 밸브에 많이 사용하는 특수합금으로 주조한 그대로 사용되는 것은?

가. 고속도강	나. 화이트 메탈

다. 스텔라이트	라. 하스텔로이

44. 공정주철의 탄소 함유량은 약 몇 %인가?

가. 0.2%	나. 0.8%

다. 2.1%	라. 4.3%

45. 납 황동은 납을 첨가하여 어떤 성질을 개선한 것인가?

가. 강도	나. 내식성

다. 절삭성	라. 전기전도도

46. 면심입방격자(FCC)에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 원자는 2개이다.

나. Ni, Cu, Al 등은 면심입방격자이다.

다. 체심입방격자에 비해 전연성이 좋다.

라. 체심입방격자에 비해 가공성이 좋다.

47. 림드강에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. Fe-Mn으로 가볍게 탈산시킨 상태로 주형에 주입한다.

나. 주형에 접하는 부분은 빨리 냉각되므로 순도가 높다.

다. 표면에 헤어크랙과 응고된 상부에 수축공이 생기기 쉽다.

라. 응고가 진행되면서 용강 중에 남은 탄소와 산소의 반응에 의하여 일산화탄소가 많이 발생한다.

48. 응축계인 금속은 대기압하에서 어떠한 인자를 무시하여 자유도를 구할 수 있는가?

가. 상	나. 압력

다. 농도	라. 온도

49. Mg-희토류계 합금에서 희토류계원소를 첨가할 때 미시메탈(Misch-metal)의 형태로 첨가한다. 미시메탈에서 세륨(Ce)을 제외한 합금 원소를 첨가한 합금의 명칭은?

가. 탈타늄	나. 디디뮴

다. 오스뮴	라. 갈바늄

50. 주철에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 흑연은 메짐을 일으킨다.

나. 흑연은 응고에 따라 편상과 괴상으로 구분한다.

다. 시멘타이트가 많으면 절삭성이 향상된다.

라. 주철의 조직은 C와 Si의 양에 의해 변화한다.

51. 알루미늄 합금 중 대표적인 단련용 Al합금으로 주요성분이 Al-Cu-Mg인 것은?

가. 알민

나. 알드리

다. 두랄루민

라. 하이드로날륨

52. 결정구조결함의 일종인 빈자로 인하여 전체 금속이온의 위치가 밀리게 되고 그 결과로 인하여 구조적인 결함이 발생하는 이러한 결함의 명칭은?

가. 전위	나. 시효

다. 산세	라. 서출

53. 저용융점 합금이란 약 몇 °C 이하에서 용융점이 나타나는가?

가. 250°C	나. 350°C

다. 450°C	라. 550°C

54. Cu에 3~4% Ni 및 1% Si를 첨가한 합금으로 금속간 화합물 Ni2Si를 생성하며 시효경화성을 가진 합금은?

가. 켈밋합금

나. 코슨 합금

다. 망가닌 합금

라. 애드미럴티 합금

55. 다음 중 냉간 가공도가 증가할수록 감소하는 것은?

가. 경도	나. 내력

다. 연신율	라. 인장강도

56. 다음 중 자성 재료 중 연질 자성 재료에 해당되는 것은?

가. 알니코	나. 네오디뮴

다. 센더스트	라. 페라이트

57. 합금주강에 관한 설명으로 옳은 것은?

가. 니켈 주강은 경도를 높은 목적으로 2.0~3.5% 정도 Ni을 첨가한 합금이다.

나. 크롬 주강은 보통 주강에 10% 이상의 Cr을 첨가하여 강인성을 높인 합금강이다.

다. 니켈-롬 주강은 피로 한도 및 충격값이 커 자동차, 항공기 부품 등에 사용한다.

라. 망간 주강에서 Mn을 11~14% 함유한 마텐자이트계인 저망간 주강은 뜨임 처리하여 제치용 롤 등에 사용한다.

58. 다음 중 맞대기 용접의 홈 형상이 아닌 것은?

가. H	나. I

다. R	라. K

59. 다음 중 균열에 대한 감수성이 특히 좋아서 두꺼운 판 구조물의 용접 혹은 구속도가 큰 구조물, 고장력강 및 탄소나 황의 함유량이 많은 강의 용접에 가장 적합한 용접봉은?

가. 고셀롤로오스계-E4311

나. 저수소계-E4316

다. 알루미나이트계-E4301

라. 고산화티탄계-E4313

60. 다음 중 두께가 3.2㎜인 연강판을 산소·아세틸렌가스 용접할 때 사용하는 용접봉의 지름은 얼마인가? (단, 가스 용접봉 지름을 구하는 공식을 사용한다.)

가. 1.0㎜	나. 1.6㎜

다. 2.0㎜	라. 2.6㎜