건시스템(gunsys.com)	침투비파괴검사기능사 필기 기출문제 (2012.7.22. 4회)

2012년 4회 침투비파괴검사기능사 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 침투탐상시험법 【2과목】 침투탐상 관련 규격 【3과목】 금속재료일반 및 용접일반
다	다	가	나	가	라	가	라	가	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	가	라	나	가	가	다	라	다	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	가	가	다	나	라	라	가	라	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	다	나	다	다	나	나	나	가	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	나	가	라	가	가	나	나	나	라
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	다	다	라	나	다	나	나	다	가
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 광자와 물질과의 상호작용에서 전자쌍 생성이 일어나려면 광자는 최소한 얼마의 에너지를 가져야 하는가?

가. 1.42MeV	나. 1.22MeV

다. 1.02MeV	라. 0.82MeV

2. 표면코일을 사용하는 와전류탐상시험에서 시험코일과 시험체 사이의 상대 거리의 변화에 의해 지시가 변화하는 것을 무엇이라 하는가?

가. 공진 효과	나. 표피 효과

다. 리프트 오프 효과	라. 카이저 효과

3. 방사선투과시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 방사선투과 방향에 두께차가 있는 시험편인 경우 작은 결함도 비교적 검출이 쉽다.

나. 블로홀이나 슬래그혼입 등의 결함은 방사선투과시험으로 검출하기는 매우 어렵다.

다. 텅스텐혼입은 두께가 매우 얇은 결함이기 때문에 방사선투과시험으로는 검출이 불가능하다.

라. 라미네이션은 결함방향에 영향을 받지 않으므로 결함 검출이 쉽다.

4. 방사선투과시험(RT)과 초음파탐상시험(UT)을 비교 설명한 내용 중 틀린 것은?

가. 결함형상 판별에는 RT가 더 유리하다.

나. 체적결함 검출에는 UT가 더 유리하다.

다. 결함위치 판정에는 UT가 더 유리하다.

라. 결함길이 판정에는 RT가 더 유리하다.

5. 자분탐상시험의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 시험체가 전도체이어야만 측정할 수 있다.

나. 표면 및 표면 근처의 결함을 찾을 수 있다.

다. 결함모양이 표면에 나타나므로 육안으로 관찰할 수 있다.

라. 사용되는 자분은 시험체 표면의 색과 잘 대비를 이루어야 한다.

6. 누설검사에서 온도가 화씨온도(°F)로 규정되어 섭씨온도(℃)로 환산할 때 사용할 공식으로 옳은 것은?

가. ℃＝[eqn: 9 over 5]°F＋32	나. ℃＝[eqn: 9 over 5](°F－32)

다. ℃＝[eqn: 5 over 9]°F＋32	라. ℃＝[eqn: 5 over 9](°F－32)

7. 침투탐상시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 침투탐상시험은 내부결함을 검출할 수 없다.

나. 침투탐상시험은 시험편의 크기에 큰 제한을 받는다.

다. 침투탐상시험은 와전류탐상검사보다 형상에 제한을 더 받는다.

라. 침투탐상시험은 자분탐상검사보다 표면 직하의 결함을 찾아내는데 더 확실하고 빠르며 경제적이다.

8. 와전류탐상시험으로 시험체를 탐상한 경우 검사 결과를 얻기 어려운 경우는?

가. 재질 검사

나. 피막두께 측정

다. 표면직하의 결함 위치

라. 내부결함의 깊이와 모양

9. 강용접부를 통상의 방법으로 초음파탐상검사 할 때 검출이 곤란한 것은?

가. 블로우홀	나. 홈면 융합불량

다. 내부 용입불량	라. 횡균열

10. 침투탐상시험에서 침투액이 가장 잘 침투되려면 그림의 접촉각 θ의 조건은?

가. θ＝180°	나. 90°＜θ＜180°

다. θ＝90°	라. θ＜90°

11. 자기탐상검사에서 자화방법에 따라 검출할 수 있는 결함의 방향이 틀린 것은?

가. 축통전법 : 축방향의 결함

나. 직각통전법 : 축에 직각인 결함

다. 전류관통법 : 축에 직각인 결함

라. 자속관통법 : 원주방향의 결함

12. 절대온도(K)를 환산하는 식으로 옳은 것은?

가. K＝273＋℃	나. K＝273－℃

다. K＝473＋℃	라. K＝473－℃

13. 음향방출시험에서 계측시스템에 해당되지 않는 것은?

가. 필터	나. 증폭기

다. AE변환자	라. 스트레인 게이지

14. 초음파탐상검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 일반적으로 펄스반사법이 적용된다.

나. 표피효과가 발생하기도 한다.

다. 시험체의 두께 측정이 가능하다.

라. 용접부, 주조품 등의 내부 결함검출에 이용된다.

15. 수세성 형광침투액-속건식현상법에서 건조처리가 되어야 할 시기는?

가. 현상처리 전	나. 현상처리 후

다. 침투처리 전	라. 침투처리 후

16. 다음 중 침투액이 지녀야 할 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 인화점이 낮아야 한다.

나. 침투성이 좋아야 한다.

다. 세척성이 좋아야 한다.

라. 부식성이 없어야 한다.

17. 다음 중 용제제거성 염색침투탐상검사에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 조작순서가 다른 검사법에 비해 간단하다.

나. 구조물이나 대형 시험체의 부분적인 탐상에 적합하다.

다. 매우 거친 탐상면을 가진 시험체의 검사에 적합하다.

라. 전원 및 수도설비가 필요 없고 휴대형으로 사용할 수 있다.

18. 침투탐상시험의 무관련지시에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 무관련지시는 주의 깊게 관찰하면 판단이 가능하다.

나. 무관련지시는 표면상태에 원인이 있는 경우가 많다.

다. 무관련지시라고 확인되지 못한 지시는 불연속지시로 간주한다.

라. 시험체에 쇼트 블라스팅을 실시하면 대부분의 경우 무관련지시가 발생한다.

19. 침투탐상시험 시 의사지시가 생기는 원인이 아닌 것은?

가. 부적절한 세척을 했을 때

나. 현상제에 침투액이 묻었을 때

다. 방사선투과시험을 먼저 했을 때

라. 외부 물질에 의하여 오염되었을 때

20. 온도가 20℃로 동일한 경우 점성이 가장 큰 물질은?

가. 물	나. 케로신

다. 에틸알콜	라. 에틸렌글리콜

21. 다음 중 접촉각이 θ일 때 적심성이 가장 좋은 것은?

가. θ＜90°	나. θ＞90°

다. θ＝90°	라. θ＝180°

22. 침투탐상검사에서 침투처리에 관한 설명으로 옳은 것은?

가. 수세성 침투탐상의 침투시간은 후유화성 침투탐상의 침투시간보다 일반적으로 길다.

나. 침투액과 시험체 온도는 침투시간과는 무관한 관계이다.

다. 침투시간은 시험체의 재질과는 무관하다.

라. 침투제가 흘러내려서 표면이 침투시간 내에 건조되어도 재시험은 하지 않는다.

23. 침투탐상시험에서 침투제와 혼합화하여 수세가 가능하도록 하는 물질을 무엇이라 하는가?

가. 유화제	나. 용제

다. 배액제	라. 세척제

24. 다른 비파괴검사와 비교한 침투탐상검사의 장점으로 틀린 것은?

가. 거의 모든 재료의 표면에 사용이 용이하다.

나. 표면에 존재하는 불연속부의 검출이 가능하다.

다. 내부의 결함검출에 용이하고 비용도 적게 든다.

라. 고도의 전문적인 기술이 적은 사람이라도 작업할 수 있다.

25. 다음 중 침투탐상검사의 적심의 정도를 나타내는 공식에 해당되는 것은? (단, 침투액의 표면장력 : A, 시험체의 표면장력 : B, 고체/액체 계면의 표면장력 : C이다.)

가. A-B	나. B-C

다. C-A	라. B-A

26. 침투탐상시험에서 침투액 세척 또는 제거하는 방법에 대한 설명이 틀린 것은?

가. 형광 침투액 세척확인은 자외선등을 이용한다.

나. 염색 침투액 세척확인은 흰 마른헝겊으로 닦아 옅은 분홍색이 묻어나면 세척이 완료된 것으로 간주한다.

다. 수세성 침투탐상검사의 세척하는 방법으로 수세척을 한다.

라. 후유화성 침투탐상의 세척하는 방법으로 용제를 사용한다.

27. 침투제를 쉽게 관찰할 수 있도록 가시성을 증가시키는 과정을 침투탐상검사에서는 무엇이라 하는가?

가. 침투처리

나. 세척처리

다. 건조처리

라. 현상처리

28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 현상처리 후에 건조과정이 필요한 탐상방법은 무엇인가?

가. FB-W	나. FA-D

다. FC-S	라. FB-D

29. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 잉여 침투액의 제거방법에 따른 분류 기호에 대한 설명이 틀리게 연결된 것은?

가. A : 수세에 의한 방법

나. B : 기름베이스 유화제를 사용하는 후유화에 의한 방법

다. C : 용제 제거에 의한 방법

라. D : 속건식 유화제를 사용하는 후유화에 의한 방법

30. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 스프레이 노즐을 사용하여 세척 처리할 때의 수압 규정은?

가. 175kPa 이하

나. 275kPa 이하

다. 375kPa 이하

라. 475kPa 이하

31. 비파괴 시험 용어(KS B 0550)에서의 용어 설명으로 틀린 것은?

가. 기름베이스 유화제 : 물을 첨가하지 않고 사용하는 유화제

나. 습식현상제 : 물에 분산시켜 사용하는 백색미분말 상태의 현상제

다. 세척제 : 전처리나 제거처리에 사용하는 용제

라. 유화시간 : 유화제를 적용 후 현상을 할 때까지의 시간

32. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914) 에서 규정한 침투제의 최소 체류시간은 10분이다. 침지법으로 적용할 때 시험품의 침지시간은 얼마인가?

가. 1분 이하	나. 3분 이하

다. 5분 이하	라. 10분 이하

33. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 규정한 세척 및 제거에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 과세척을 방지하기 위해 흐르는 물을 사용한다.

나. 염색침투액은 제거처리 후 깨끗한 헝겊으로 닦아 세척을 확인한다.

다. 제거처리는 세척액에 침지할 때 효과적이다.

라. 세척 효과를 위해 수압은 275kPa 이상으로 한다.

34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 시험체의 일부분을 시험하는 경우 전처리의 범위는?

가. 시험하는 부분에서 바깥쪽으로 15㎜ 넓은 범위

나. 시험하는 부분에서 바깥쪽으로 20㎜ 넓은 범위

다. 시험하는 부분에서 바깥쪽으로 25㎜ 넓은 범위

라. 시험하는 부분에서 바깥쪽으로 50㎜ 넓은 범위

35. 자외선등에서 적정한 주파수를 넘어 높은 주파수가 발생할 때 생체에 미치는 영향으로 맞는 것은?

가. 탈모현상이 일어난다.

나. 장기에 영향을 준다.

다. 피부를 태우고 눈에 해가 있다.

라. 설사 및 구토가 일어난다.

36. 침투탐상 시험방법 및 침투지시 모양의 분류(KS B 0816)에 따라 다음과 같은 경우 침투지시 모양의 지시 길이로 옳은 것은?

거의 동일 선상에 지시모양이 각각 2㎜, 3㎜, 2㎜가 존재하고, 그 사이의 간격이 각각 1.5㎜, 1㎜이다.

가. 1개의 연속된 지시모양으로 지시길이는 7㎜이다.

나. 1개의 연속된 지시모양으로 지시길이는 9.5㎜이다.

다. 2개의 지시모양으로 지시길이는 각각 2㎜, 6㎜이다.

라. 2개의 지시모양으로 지시길이는 각각 6.5㎜, 6㎜이다.

37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의하여 침투탐상 시험방법을 선정할 때 고려해야 할 내용과 관계가 먼 것은?

가. 시험체에 예상되는 결함의 종류

나. 시험하는 날의 날씨

다. 시험체의 용도

라. 탐상제의 성질

38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 재시험을 실시하여야 하는 경우는 무엇인가?

가. 기준보다 침투시간을 초과하였을 경우

나. 기준보다 유화시간을 초과하였을 경우

다. 의사지사가 발생하였을 경우

라. 실제지시와 의사지사가 혼재되었을 경우

39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 침투탐상 시험결과를 시험품에 표시하는 방법으로 맞는 것은?

가. 전수검사의 경우 합격품에 대해 P로 각인한다.

나. 전수검사의 경우 불합격품에 대해 노란색으로 표시한다.

다. 전수검사의 경우 합격품에 대해 W로 각인한다.

라. 샘플링검사의 경우 합격품에 대해 빨강색으로 표시한다.

40. 배관 용접부의 비파괴시험 방법(KS B 0888)에서 비파괴시험의 기술 구분이 특별한 경우에 적용하는 B 기준일 때 침투탐상시험에 의한 합격 판정기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 선형 침투지시모양은 모두 불합격으로 한다.

나. 연속 침투지시모양은 1개의 길이가 8㎜ 이하를 합격으로 한다.

다. 독립 침투지시모양은 1개의 길이가 8㎜ 이하를 합격으로 한다.

라. 분산 침투지시모양에 대하여는 침투지시모양을 분류 및 길이를 규정에 따라 평가하고 연속된 용접길이 300㎜ 당의 합계점이 10점 이하인 경우 합격으로 한다.

41. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 사용 중인 수세성 침투액의 수분함유량은 수분이 부피비로 몇 %를 초과할 때부터 불만족한 것으로 규정하는가?

가. 1%	나. 3%

다. 5%	라. 10%

42. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 시험기록 사항 중 조작 조건에서 시험 시의 온도에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 시험 장소에서의 침투액의 온도가 16~49℃일 때의 온도는 반드시 기록하여야 한다.

나. 시험 장소에서 기온이 15℃ 이하 또는 50℃ 이상일 때의 온도는 반드시 기록하여야 한다.

다. 시험 장소에서의 기온이 25~40℃일 때의 온도는 반드시 기록하여야 한다.

라. 시험 장소에서 기온이 20℃ 이하 또는 45℃ 이상일 때의 온도는 반드시 기록하여야 한다.

43. 자기변태에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 자기적 성질의 변화를 자기변태라 한다.

나. 결정격자의 결정구조가 바뀌는 것을 자기변태라 한다.

다. 일정한 온도에서 급격히 비연속적으로 일어나는 변태이다.

라. 원자배열이 변하여 두 가지 이상의 결정 구조를 갖는 것이 자기변태이다.

44. 소결 초경질 공구강의 금속 탄화물에 해당되지 않는 것은?

가. WC	나. TaC

다. TiC	라. MaC

45. 기계적 성질 및 유동성이 우수하며, 얇고 복잡한 모래형 주물에 많이 사용되는 알루미늄 합금인 실루민의 공정 온도인 577℃ 에서의 Si의 고용한계는 약 몇 %인가?

가. 1.65%	나. 2.55%

다. 4.33%	라. 5.75%

46. 조성은 Al-4%Cu-2%Ni-1.5%Mg 합금으로 열전도율이 크며 고온에서 기계적 성질이 우수하여 내연기관용 피스톤, 공랭 실린더 헤드 등에 널리 사용되는 알루미늄 합금은?

가. Y-합금	나. 두랄루민

다. 알클래드	라. 하이드로날륨

47. 주철 제조 시 탈황제로 가장 적합한 것은?

가. C	나. Mn

다. Fe	라. Si

48. Rimmed강 제조 시 Rimming action을 일으키는 가스는?

가. H₂	나. CO

다. O₂	라. CH₄

49. 형상기억 합금에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 열탄성형 변태이다.

나. 대료적인 합금계는 Sb-Cu이다.

다. 센서와 각종 접속판 재료로 사용된다.

라. 고온에서의 상은 대부분 규칙 구조를 갖는다.

50. 경도를 부여하기 위한 재료 중 담금질 온도가 가장 높은 것은?

가. STS3	나. SM45C

다. STD11	라. SKH51

51. 상온에서 910℃까지 존재하는 α-Fe의 원자 배열은?

가. 체심입방격자

나. 면심입방격자

다. 조밀육방격자

라. 단순입방격자

52. 원단면적이 40㎟인 시험편을 인장시험한 후 단면적이 35㎟로 측정되었을 때 이 시험편의 단면수축율은?

가. 4.5%	나. 6.5%

다. 12.5%	라. 21.1%

53. 실용되는 공업용 황동의 상태도에서 나타나는 상온 조직은?

가. α 단상	나. β 단상

다. α 및 α＋β 단상	라. β 및 β＋α 단상

54. Ni-28%Mo-5%Fe 합금으로 염산에 대하여 내식성이 있고, 가공성과 용접성을 겸비한 합금은?

가. 퍼멀로이(Permalloy)

나. 모넬 메탈(Monel metal)

다. 콘스탄탄(Constantan)

라. 하스텔로이 비(Hastelloy B)

55. 금속 침투법에서 고온 산화 방지에 적합한 것으로Al을 침투시키는 것은?

가. 세라다이징	나. 칼로라이징

다. 크로마이징	라. 보로나이징

56. 마그네슘(Mg)의 성질을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 용융점은 약 650℃ 정도이다.

나. Cu, Al 보다 열전도율은 낮으나 절삭성은 좋다.

다. 알칼리에는 부식되나 산이나 염류에는 잘 견딘다.

라. 실용 금속 중 가장 가벼운 금속으로 비중이 약 1.74정도이다.

57. 고온에서 크리프 강조를 가장 높게 하는 원소는?

가. V	나. Mo

다. Cr	라. Mg

58. AW-200 교류용접기에서 2차 무부하 전압이 80V, 아크전압이 20V일 때 용접기의 효율은 얼마인가? (단, 내부손실은 4㎾이다.)

가. 45%	나. 50%

다. 55%	라. 60%

59. 다음 중 산소-아세틸렌 가스용접에서 사용하는 아세틸렌가스에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 물보다 아세톤에 용해가 잘 된다.

나. 일정온도 이상이 되면 자연 폭발한다.

다. 압력을 가하여도 폭발의 위험이 적다.

라. 구리와 접촉하면 폭발성 있는 화합물을 생성한다.

60. 다음 중 전기 저항열에 의해 용접되는 것이 아닌 것은?

가. 산소-수소 용접

나. 점 용접

다. 심 용접

라. 프로젝션 용접