건시스템(gunsys.com)	침투비파괴검사기능사 필기 기출문제 (2014.1.26. 1회)

2014년 1회 침투비파괴검사기능사 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 침투탐상시험법 【2과목】 침투탐상 관련 규격 【3과목】 금속재료일반 및 용접일반
1	3	2	4	3	3	1	3	4	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	3	4	2	2	3	2	1	4	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	4	2	2	4	3	2	1	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	3	4	1	1	2	3	4	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	1	1	3	2	4	2	1	3	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	4	1	3	3	4	4	2	1	2
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 기포누설시험에 사용되는 발포액의 특성으로 옳지 않은 것은?

① 점도가 높을 것

② 적심성이 좋을 것

③ 표면장력이 작을 것

④ 시험품에 영향이 없을 것

2. 내마모성이 요구되는 부품의 표면 경화층 깊이나 피막 두께를 측정하는데 쓰이는 비파괴검사법은?

① 적외선분석검사(IRT)

② 방사선투과검사(RT)

③ 와전류탐상검사(ECT)

④ 음향방출검사(AET)

3. 자분탐상시험의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 핀홀과 같은 점 모양의 결함은 검출이 어렵다.

② 자속방향이 불연속 위치와 수직하면 결함 검출이 어렵다.

③ 시험체 두께방향의 결함 깊이에 관한 정보는 얻기가 어렵다.

④ 표면으로부터 깊은 곳에 있는 결함의 모양과 종류를 알기는 어렵다.

4. 비파괴검사법 중 일반적으로 결함의 깊이를 가장 적확히 측정할 수 있는 시험법은?

① 자분탐상시험	② 침투탐상시험

③ 방사선투과시험	④ 초음파탐상시험

5. 표면코일을 사용하는 와전류탐상시험에서 시험코일과 시험체 사이의 상대 거리의 변화에 의해 지시가 변화 하는 것을 무엇이라 하는가?

① 오실로스코프 효과	② 표피효과

③ 리프트 오프 효과	④ 카이저 효과

6. 형광침투액을 사용한 침투탐상시험의 경우 자외선등 아래에서 결함지시가 나타내는 일반적인 색은?

① 갈색	② 자주색

③ 황록색	④ 청색

7. 다른 비파괴검사법과 비교했을 때 방사선투과시험의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 표면균열만을 검출할 수 있다.

② 반영구적인 기록이 가능하다.

③ 내부결함의 검출이 가능하다.

④ 방사선 안전관리가 요구된다.

8. 시험체를 가압 또는 감압하여 일정한 시간이 지난 후 압력변화를 계측하여 누설검사하는 방법을 무엇이라 하는가?

① 헬륨 누설검사	② 암모니아 누설검사

③ 압력변화 누설검사	④ 전위차에 의한 누설검사

9. 비파괴검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있는 내용을 설명한 것으로 틀린 것은?

① 비파괴검사를 수행하는 기술자의 기량을 향상시켜 검사의 신뢰도를 높일 수 있다.

② 제품 또는 부품에 적합한 비파괴검사법의 선정을 통해 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.

③ 제품 또는 부품에 적합한 평가 기준의 선정 및 적용으로 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.

④ 검출 가능한 모든 지시 및 불연속을 제거함으로써 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.

10. 방사선투과시험 시 농도가 짙은 사진이 나오는 일반적인 이유 2가지가 모두 옳은 것은?

① 초과 노출과 과현상

② 불충분한 세척과 과현상

③ 초과 노출과 오염된 정착액

④ 오염된 정착액과 불충분한 세척

11. 단면적1㎡인 환봉을 10kgf의 하중으로 인장할 경우 인장응력은?

① 0.098Pa	② 9.8Pa

③ 98Pa	④ 980Pa

12. 직선도체에 500A의 전류를 통했을 때 도선의 중심에서 50㎝ 떨어진 위치에서의 자계의 세기는 얼마인가?

① 약 1.6[A/m]	② 약 3.2[A/m]

③ 약 160[A/m]	④ 약 320[A/m]

13. 자분탐상시험에서 자력선 성질이 아닌 것은?

① N극에서 나와서 S극으로 들어간다.

② 자력선의 밀도가 큰 곳은 자계가 세다.

③ 자력선의 밀도는 그 점에서 자계의 세기를 나타낸다.

④ 자력선은 도중에서 갈라지거나 서로 교차한다.

14. 초음파 진동자에서 초음파의 발생효과는 무엇인가?

① 진동효과	② 압전효과

③ 충돌효과	④ 회절효과

15. 다음 중 침투액의 침투시간에 크게 영향을 미치는 인자와 거리가 먼 것은?

① 침투액의 종류	② 시험체의 무게

③ 시험체의 재질	④ 예측되는 결함의 종류

16. 다음 중 알루미늄 대비시험편의 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 시험편의 제작이 간편하다.

② 비교적 미세한 균열을 만들 수 있다.

③ 균열의 폭 및 깊이를 조정할 수 있다.

④ 장시간 반복하여 사용하면 균열의 재현성이 나빠진다.

17. 다음 중 모세관현상에서 관속의 액면의 높이가 낮은 물질은?

① 물	② 수은

③ 기름	④ 알콜

18. 침투탐상시험에서 침투액이 시험체 표면의 결함 속으로 침투하는데 영향을 미치는 인자로 옳은 것은?

① 모세관현상, 적심성, 표면장력

② 모세관현상, 시험면의 청결도, 조명의 밝기

③ 모세관현상, 결함의 형상, 강자성 시험체

④ 모세관현상, 표면장력, 자장의 세기

19. 침투탐상시험에서 적심성을 측정하는 방법은?

① 표면장력	② 모세관현상

③ 점성	④ 접촉각

20. 형광침투액의 구성성분 중 가장 높은 함량을 갖는 성분은?

① 유성형광염료	② 유성계면활성제

③ 연질석유게탄화수소	④ 프탈산에스테르

21. 다공질이나 흡수성 재료의 검사에 이용되지만 검사의 신뢰성이나 정확도를 기대하기 어려운 침투탐상방법은 무엇인가?

① 기체 방사성 동위원소법

② 후유화성 침투탐상검사

③ 휘발성 액체법

④ 하전 입자법

22. 침투액의 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 낮은 인화점을 가져야 한다.

② 점성은 침투속도에 영향을 준다.

③ 접촉각이 작을수록 적심성이 좋다.

④ 휘발되는 속도가 너무 빠르지 않아야 한다.

23. 다음 중 침투탐상검사로 검출이 가능한 결함이 아닌 것은?

① 단조품의 겹침

② 주조품의 열간 터짐

③ 용접부의 표면 균열

④ 주조품의 내부수축공

24. 기온이 급강하하여 에어졸형 탐상제의 압력이 낮아져서 분무가 곤란할 때 검사자의 조치 방법으로 가장 적합한 것은?

① 새 것과 언 것을 교대로 사용한다.

② 온수 속에 탐상 캔을 넣어 서서히 온도를 상승시킨다.

③ 에어졸형 탐상제를 난로 위에 놓고 온도를 상승시킨다.

④ 일단 언 상태에서는 온도를 상승시켜도 제 기능을 발휘 하지 못하므로 폐기한다.

25. 수용성 습식현상제는 물에 백색 현상 분말을 현탁하여 사용한다. 이 현상액의 농도를 측정하는 기구는?

① ph메타	② 비중계

③ 점도계	④ 룩스메타

26. 침투탐상시험에서 시험체에 침투액을 적용한 후 배액시간이 너무 길어지면 나타나는 현상으로 틀린 것은?

① 침투액이 건조하게 된다.

② 침투효과가 저하된다.

③ 세척처리가 곤란하다.

④ 현상이 쉬워진다.

27. 다음 중 현상제가 지녀야 할 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 현상막을 제거하기 쉬워야 한다.

② 건식현상제는 투명도가 있는 것이어야 한다.

③ 염색침투탐상에 사용하는 현상제는 백색도가 낮아야 한다.

④ 형광침투액을 사용할 때는 자외선에 의해 형광을 발하지 않아야 한다.

28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B0816)에 규정한 속건식 현상제의 적용법으로 틀린 것은?

① 분무	② 붓기

③ 침지	④ 붓칠

29. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B0816)에 따른 침투탐상시험 중 "전처리－침투처리－제거처리－현상처리－관찰－후처리"의 순서로 하는 시험방법은?

① 용제제거성 염색 침투액－속건식 현상법

② 용제제거성 형광 침투액－수현탁성 습식 현상법

③ 후유화성 형광 침투액(물베이스 유화제)－속건식 현상법

④ 후유화성 형광 침투액(물베이스 유화제)－수현탁성 습식현상법

30. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 기름베이스 유화제와 형광침투액을 함께 쓸 때 유화시간의 규정으로 옳은 것은?

① 침투제 적용 후 즉시	② 침투제 적용 후 3분 이내

③ 유화제 적용 후 즉시	④ 유화제 적용 후 3분 이내

31. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 잉여 침투액의 제거 방법 중 잘못된 것은?

① 적절한 헹구기 기법을 사용한다.

② 수온이 80도 정도인 물을 사용한다.

③ 깨끗한 천을 사용한다.

④ 깨끗한 종이(휴지)를 사용한다.

32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 침투지시 모양의 분류에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 모양 및 존재 상태에 따라 분류한다.

② 연속지시의 크기는 개개의 길이 및 상호거리를 합한 값이다.

③ 선상침투지시 모양은 길이가 나비의 3배 미만인 것이다.

④ 선상침투지시 이외의 것은 갈라짐이나 원형상지시이다.

33. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 용제 세척액이 필요한 경우의 시험방법은?

① FA－D, VA－W	② FB－A, VB－W

③ FA－D, FB－A	④ FC－A, VC－W

34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 물에 의한 잉여 형광침투액의 제거 시 특별한 규정이 없는 경우 수온은 몇 ℃를 넘지 않도록 규정하고 있는가?

① 40	② 60

③ 75	④ 100

35. 침투 탐상 시험 방법 및 침투 지시 모양의 분류(KS B 0816)에서 규정 한 필요시 침투 결함의 기록방법에 속하지 않는 것은?

① 도면	② 사진

③ 스케치	④ 전사

36. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914) 에서 침투액을 침지법으로 적용할 경우 총 체류 시간은?

① 총 체류 시간의 1/3	② 총 체류 시간의 1/2

③ 총 체류 시간의 2/3	④ 총 체류 시간의 3/4

37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 다음 시험방법 중 암실이 필요하지 않은 것은?

① 수세성 형광침투액을 사용

② 용제제거성 형광침투액 사용

③ 용제제거성 염색침투액 사용

④ 후유화성 형광침투액 사용

38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 사용되는 A형 대비 시험편에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 시험편의 재료는 A₂024P이다.

② 시험편의 두께는 8~10㎜이다.

③ 시험편의 크기는 길이 75㎜, 너비 50㎜이다.

④ 시험편의 중앙부에 깊이 2㎜의 흠을 기계 가공한다.

39. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 규정한 친유성 유화제의 점검주기와 수분함유량의 범위가 옳게 연결된 것은?

① 주 1회－3% 이하	② 주 1회－5% 이하

③ 월 1회－3% 이하	④ 월 1회－5% 이하

40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 사용하는 A형 대비 시험편의 재료는?

① 철	② 구리

③ 니켈	④ 알루미늄

41. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따라 지시모양 관찰에 대한 사항 중 틀린 것은?

① 염색침투탐상검사의 경우 조명장치는 검사대상품의 표면에 최소 1000[Lx]의 백색광을 방사하는 것일 것

② 형광침투탐상검사의 경우 주위 배경의 백색광은 20[Lx]이하일 것

③ 자외선조사장치는 자외선 필터 앞면에서 38㎝ 되는 거리에서 방사조도가 800㎼/㎠ 이상일 것

④ 염색침투 탐상장치의 관찰 장소는 월 1회 점검 할 것

42. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 과거에 실시한 청정화, 표면 처리 또는 실제의 사용에 의해 검사의 유효성을 저하시키는 표면상태를 생성하고 있는 징후가 인정되는 경우에 어떤 처리를 하도록 규정 하는가?

① 에칭	② 물리적 청정화

③ 기계적 청정화	④ 용제에 의한 청정화

43. 다음 중 볼트, 너트, 전동기축 등에 사용되는 것으로 탄소함량이 약 0.2~0.3%정도인 기계구조용 강재는?

① SM25C	② STC4

③ SKH2	④ SPS8

44. 보통 주철(회주철) 성분에 0.7~1.5% Mo, 0.5~4.0% Ni 을 첨가하고 별도로 Cu, Cr 을 소량 첨가한 것으로 강인하고 내마멸성이 우수하여 크랭크축, 캠축, 실린더 등의 재료로 쓰이는 것은?

① 듀리론	② 니－레지스트

③ 애시큘러 주철	④ 미하나이트 주철

45. 다음 합금 중에서 알루미늄 합금에 해당되지 않는 것은?

① Y합금	② 콘스탄탄

③ 라우탈	④ 실루민

46. 체심입방격자(BCC)의 근접 원자간 거리는? (단, 격자정수는 A이다.)

① [eqn: rm A]	② [eqn: rm 1 over 2 A]

③ [eqn: rm 1 over root 2 A]	④ [eqn: rm root {3 over 2} A]

47. 탄소강 중에 포함된 구리의 영향으로 옳은 것은?

① 내식성을 저하시킨다.

② Ar₁의 변태점을 저하시킨다.

③ 탄성한도를 감소시킨다.

④ 강도, 경도를 감소시킨다.

48. 주철의 물리적 성질을 설명한 것 중 틀린 것은?

① 비중은 C, Si 등이 많을수록 커진다.

② 흑연편이 클수록 자기 감응도가 나빠진다.

③ C, Si 등이 많을수록 융융점이 낮아진다.

④ 화합 탄소를 적게하고 유리 탄소를 균일하게 분포시키면 투자율이 좋아진다.

49. 6：4 황동에 철을 1% 내외 첨가한 것으로 주조재, 가공재로 사용되는 합금은?

① 인바	② 라우탈

③ 델타메탈	④ 하이드로날륨

50. 다음 중 슬립(SLIP)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 슬립이 계속 진행하면 변형이 어려워진다.

② 원자밀도가 최대인 방향으로 슬립이 잘 일어난다.

③ 원자밀도가 가장 큰 격자면에서 슬립이 잘 일어난다.

④ 슬립에 의한 변형은 쌍정에 의한 변형보다 매우 작다.

51. 다음 중 형상 기억 합금으로 가장 대표적인 것은?

① Fe－Ni	② Ni－Ti

③ Cr－Mo	④ Fe－Co

52. 다음 중 소성가공에 해당되지 않는 가공법은?

① 단조	② 인발

③ 압출	④ 표면처리

53. 주철에서 어떤 물체에 진동을 주면 진동에너지가 그 물체에 흡수되어 점차 약화되면서 정지하게 되는 것과 같이 물체가 진동을 흡수하는 능력은?

① 감쇠능	② 유동성

③ 연신능	④ 용해능

54. 비중 7.14 용융점 약419℃이며 다이캐스팅용으로 많이 이용되는 조밀육방격자 금속은?

① Cr	② Cu

③ Zn	④ Pb

55. Fe－C 평형상태도에서 자기 변태만으로 짝지어진 것은?

① A₀변태, A₁변태	② A₁변태, A₂변태

③ A₀변태, A₂변태	④ A₃변태, A₄변태

56. 분말상 Cu에 약10%Sn 분말과 2% 흑연 분말을 혼합하고, 윤활제 또는 휘발성 물질을 가한 후 가압 성형하여 소결한 베어링 합금은?

① 켈밋 메탈	② 배빗메탈

③ 앤티프리션	④ 오일리스 베어링

57. 다음 중 시효경화성이 있는 합금은?

① 실루민	② 알팩스

③ 문쯔메탈	④ 두랄루민

58. 진유납이라고도 말하며 구리와 아연의 합금으로 그 융점은 820℃~935℃ 정도인 것은?

① 은납	② 황동납

③ 인동납	④ 양은납

59. 셀룰로오스(유기물)를 20~30% 정도 포함하고 있어 용접 중 가스를 가장 많이 발생하는 용접봉은?

① E4311	② E4316

③ E4324	④ E4327

60. 산소－아세틸렌 가스용접기로 두께가 2㎜인 연강판의 용접에 적합한 가스용접봉의 이론적인 지름(㎜)은?

① 1	② 2

③ 3	④ 4