건시스템(gunsys.com)	침투비파괴검사기능사 필기 기출문제 (2014.4.6. 2회)

2014년 2회 침투비파괴검사기능사 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 침투탐상시험법 【2과목】 침투탐상 관련 규격 【3과목】 금속재료일반 및 용접일반
4	1	2	1	4	1	4	2	1	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	4	4	2	4	2	1	1	3	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	4	4	1	4	3	1	4	4	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	4	4	1	3	2	3	2	3	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	1	3	1	2	4	4	3	1	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	2	4	3	2	3	4	1	1	3
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 금속 내부 불연속을 검출하는데 적합한 비파괴검사법의 조합으로 옳은 것은?

① 와전류탐상시험, 누설시험

② 누설시험, 자분탐상시험

③ 초음파탐상시험, 침투탐상시험

④ 방사선투과시험, 초음파탐상시험

2. 수세성 형광침투액과 건식현상제를 사용하여 검사하는 방법을 표현한 것은?

① FA－D	② FB－D

③ FA－S	④ FB－S

3. 수세성 염색침투탐상검사에 습식 현상제를 사용할 때의 시험순서로 옳은 것은?

① 전처리 → 침투처리 → 제거처리 → 건조처리 → 현상처리 → 관찰

② 전처리 → 침투처리 → 세척처리 → 현상처리 → 건조처리 → 관찰

③ 전처리 → 침투처리 → 세척처리 → 유화처리 → 제거처리 → 현상처리 → 건조처리 → 관찰

④ 전처리 → 세척처리 → 침투처리 → 현상처리 → 건조처리 → 관찰

4. 기포누설검사의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 누설 위치의 판별이 빠르다.

② 경제적이나 안정성에 문제가 많다.

③ 기술의 숙련이나 경험을 크게 필요로 한다.

④ 프로브(탐침)나 스니퍼(탐지기)가 반드시 필요하다.

5. 코일법으로 자분탐상시험을 할 때 요구되는 전류는 몇 A인가? (단, [eqn: rm L over D]은 3, 코일의 감은 수는 10회, 여기서 L은 봉의 길이이며, D 는 봉의 외경이다.)

① 40	② 700

③ 1167	④ 1500

6. 방사선투과시험(RT)과 초음파탐상시험(UT)을 비교 설명한 내용 중 틀린 것은?

① 결함형상 판별에는 UT가 더 유리하다.

② 체적결함 검출에는 RT가 더 유리하다.

③ 결함위치 판정에는 UT가 더 유리하다.

④ 결함길이 판정에는 RT가 더 유리하다.

7. 누설을 통한 기체의 흐름에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?

① 기체의 분자량	② 기체의 점도

③ 압력의 차이	④ 기체의 색

8. 초음파탐상검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 펄스반사법이 많이 이용된다.

② 내부조직에 따른 영향이 작다.

③ 불감대가 존재한다.

④ 미세균열에 대한 감도가 높다.

9. 전자기 원리를 이용한 비파괴검사법은?

① 와전류탐상시험	② 침투탐상시험

③ 방사선투과시험	④ 초음파탐상시험

10. 초음파탐상시험법의 분류 중 송٠수신 방식의 분류가 아닌 것은?

① 반사법	② 투과법

③ 경사각법	④ 공진법

11. 자분탐상시험의 일반적인 특징이 아닌 것은?

① 시험체는 강자성체가 아니면 적용할 수 없다.

② 자속은 가능한 한 결함 면에 수직이 되도록 한다.

③ 일반적으로 깊은 결함 검출이 곤란하다.

④ 시험체 두께 방향의 결함 높이와 형상에 관한 정보를 얻을 수 있다.

12. 방사선투과시험 시 관용도(latitude)가 큰 필름을 사용했을 때 나타나는 현상은?

① 관전압이 올라간다.

② 관전압이 내려간다.

③ 콘트라스트가 높아진다.

④ 콘트라스트가 낮아진다.

13. 와전류탐상시험의 탐상코일 중 외삽 코일과 같은 의미에 속하는 것은?

① 내삽 코일(inner coil)

② 표면 코일(surface coil)

③ 프로브 코일(probe coil)

④ 관통 코일(encircling coil)

14. 원자핵의 분류 중 [eqn: bold {rm ^1 _1 `rmH}]와 [eqn: bold {rm ^2 _1 `rm H}]는 무엇으로 분류되는가?

① 동중핵	② 동위원소

③ 동중성자핵	④ 핵이성체

15. 침투탐상시험에서 속건식 현상법의 특징이 아닌 것은?

① 검출감도가 비교적 높다.

② 현상제의 도막을 형성한다.

③ 현상제에 휘발성 용매를 사용한다.

④ 현상 후에 반드시 건조처리를 해야 한다.

16. 침투탐상시험 시 단조품에서 발생될 수 있는 결함은?

① 탕계(Cold Shut)	② 겹침(Forging Lap)

③ 블로홀(Blow hole)	④ 수축공(Shrinkage cavity)

17. 다음 중 침투제의 특징이 아닌 것은?

① 휘발성이 좋아야 한다.

② 침투력이 좋아야 한다.

③ 큰 개구에도 잔류할 수 있어야 한다.

④ 과잉침투액은 쉽게 제거되어야 한다.

18. 침투탐상시험에서 습식현상제를 사용한 후 가장 필요한 장비는?

① 건조기	② 현상탱크

③ 세척탱크	④ 침투탱크

19. 침투탐상시험에서 성능에 영향을 미치는 침투액의 온도가 16℃일 때 상대밀도의 범위로 옳은 것은?

① 0.26~0.46	② 0.56~0.76

③ 0.86~1.06	④ 1.26~1.46

20. 다음 중 유화제의 주요 기능에 대한 가장 올바른 설명은?

① 표면에 있는 잉여침투액과 반응하여 수세성을 용이하게 한다.

② 침투액의 침투 능력을 도와준다.

③ 얕은 개구에 있는 침투액을 빨아낸다.

④ 현상제가 잘 도포될 수 있도록 도와준다.

21. 형광침투탐상검사에 사용되는 자외선조사장치의 시험품 표면에서의 강도가 적절하지 않는 것은? (단, 자외선조사장치 전면 필터에서 시험품 표면까지의 거리가 38㎝이다.)

① 500㎼/㎠	② 800㎼/㎠

③ 900㎼/㎠	④ 1000㎼/㎠

22. 침투탐상검사에서 현상제를 사용하는 목적과 거리가 먼 것은?

① 지시의 흡출	② 지시의 분산

③ 가시성 증대	④ 의사지시 발생 억제

23. 침투탐상검사를 하기 전 시험체의 표면을 깨끗하게 하는 전처리 공정이 왜 필요한지의 설명으로 틀린 것은?

① 결함과 주위 배경과의 식별 능력을 향상시킨다.

② 침투제가 이물질과 반응하여 의사지시를 발생시키는 것을 방지한다.

③ 침투제가 시험체 표면을 충분히 적시고 결함 속으로 잘 침투하도록 한다.

④ 침투제가 도금, 코팅, 페인트에도 잘 투과되도록 하여 결함 식별 능력을 향상시키게 한다.

24. 침투비파괴검사 방법으로 잘 검사하지 않는 재료는?

① 표면이 거칠고 기공이 많은 세라믹스

② 구리

③ 알루미늄

④ 탄소강

25. 침투탐상시험이 누설시험을 대체할 수 없는 경우에 대한 설명으로 적합한 것은?

① 검사체의 온도가 30℃이면 곤란하므로

② 표면이 깨끗하면 누설시험이 곤란하므로

③ 염색침투액보다는 형광침투액을 사용해야 하므로

④ 검사체의 한 면만으로는 관찰 또는 접근이 곤란하므로

26. 침투액을 적용하는 방법 중 정전(electrostatic) 분무에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 고속 분무가 가능하다.

② 과잉 분무가 되지 않는다.

③ 소형 또는 좁은 면적의 시험체의 적용에 적합하다.

④ 필요한 최소한의 침투액만 균일하게 도포할 수 있어 경제적이다.

27. 침투탐상시험 시 소형 부품을 대량 세척할 때 가장 효과적인 세척장치는?

① 초음파 세척장치

② 트리클로로에틸렌 증기 세척장치

③ 수압이 5㎏/㎠ 이하의 유수

④ 100mesh 정도의 모래분사(sand blasting)

28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 탐상제의 점검방법에서 겉모양검사를 하였을 때 침투액과 유화제의 폐기 사유에 공통적으로 적용되는 것은?

① 점도의 변화

② 세척성의 저하

③ 형광휘도의 저하

④ 현저한 흐림이나 침전물 발생

29. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 규정하고 있는 침투 탐상 검사의 적용대상이 아닌 것은?

① 공정 중 검사	② 최종검사

③ 정비 검사	④ 소재 검사

30. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 탐상 결과의 검사기록에 요구되는 최소한의 내용에 포함되지 않는 것은?

① 의뢰처 및 검사 장소

② 사용한 개개 순서서의 인용

③ 결함 지시 무늬의 위치, 종류 및 조치

④ 검사원의 서명 및 기량 인정 레벨과 검사일

31. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따라 검사할 때 타입Ⅱ인 경우 조명장치의 조도는?

① 시험편 표면에서 1000lx 이하

② 시험편 표면에서 1000lx 이상

③ 시험편 표면에서 20lx 이하

④ 시험편 표면에서 20lx 이상

32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 규정한 시험체의 전처리 방법으로 틀린 것은?

① 용제에 의한 세척	② 도막박리제에 의한 제거 처리

③ 산 세척	④ 그리인딩에 의한 제거 처리

33. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따른 정치식 형광 침투탐상 장치(타입I)를 사용하는 경우 검사 장소의 점검으로 옳은 것은?

① 매일 점검하고 청정도, 형광 오염의 유무를 점검하여야 한다.

② 매일 점검하고 배경상의 잔류 백색광에 대하여 점검하여야 한다.

③ 검사 장소는 난잡하거나 형광 오염이 일부 남아 있어도 된다.

④ 주1회 점검하고, 청정도, 형광 오염의 유무를 점검하여야 한다.

34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 형광침투탐상 시 관찰을 위한 자외선 강도는 어떻게 규정하고 있는가?

① 시험체 표면에서 800㎼/㎠ 이상

② 시험체 표면에서 800㎼/㎠ 이하

③ 시험체 표면에서 500[lx] 이상

④ 자외선등에서 38㎝ 떨어진 거리에서 500[lx] 이상

35. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따라 탐상 시 재료 및 공정의 제한에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 염색침투액계의 탐상 시 수용성의 현상제는 사용해서는 안 된다.

② 염색침투탐상검사는 항공우주용 제품의 최종 수령검사에 이용해서는 안 된다.

③ 동일한 검사면에 적용되는 형광침투탐상검사는 염색침투탐상검사 전에 사용해서는 안 된다.

④ 터빈 엔진의 중요 구성부품 정비검사는 친수성 유화제를 사용하는 초고감도 형광침투액을 사용한다.

36. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 시험할 때 온도가 3~15℃ 범위에 있을 경우 침투시간은?

① 표준 온도에서의 침투 시간과 동일하게 적용한다.

② 온도를 고려하여 침투 시간을 늘인다.

③ 온도를 고려하여 침투 시간을 줄인다.

④ 침투 시간은 온도에 영향을 받지 않는다.

37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 시험결과, 길이 3㎜인 둥근 형태의 지시와 1.5㎜ 떨어진 동일 선상에 길이 10㎜의 균열에 의한 지시가 관찰되었다. 이 지시는 어떤 결함으로 분류되는가?

① 갈라짐	② 선상 결함

③ 연속 결함	④ 분산 결함

38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 시험방법의 기호가 DFC－N일 때 적용하는 침투액과 현상법의 종류로 옳은 것은?

① 수세성 이원성 형광침투액－무현상법

② 용제제거성 이원성 형광침투액－무현상법

③ 후유화성 형광침투액(물베이스 유화제)－무현상법

④ 후유화성 이원성 형광침투액(기름베이스 유화제)－무현상법

39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의해 강용접부를 탐상시험을 하였더니 그림과 같은 결함이 거의 동일 선상에 나타났다. 이 결함은 어떻게 판정하며, 또한 결함길이는 몇 ㎜인가?

① 2개로 판정하며, 각각 길이는 3, 3

② 1개로 판정하며, 길이는 6

③ 1개로 판정하며, 길이는 7

④ 3개로 판정하며, 각각 길이는 3, 1, 3

40. VD－S의 방법으로 침투탐상검사를 할 때 시험공정의 순서로 맞는 것은?

① 전처리－침투처리－예비세척처리－유화처리－세척처리－건조처리－현상처리－관찰－후처리

② 전처리－침투처리－유화처리－세척처리－건조처리－현상처리－관찰－후처리

③ 전처리－침투처리－예비세척처리－유화처리－건조처리－현상처리－관찰－후처리

④ 전처리－침투처리－예비세척처리－유화처리－세척처리－건조처리－현상처리－건조처리－관찰－후처리

41. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 검사품에 대한 표시방법의 우선순위로 맞는 것은?

① 각인－에칭－착색 순	② 에칭－착색－각인 순

③ 착색－에칭－각인 순	④ 에칭－각인－착색 순

42. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 침투탐상검사 시험방법의 조합으로 틀린 것은?

① VC－D	② DVA－W

③ FB－A	④ VB－S

43. 비정질 합금의 제조법 중 기체 급랭법에 해당되는 것은?

① 단롤법	② 원심법

③ 스퍼터링법	④ 스프레이법

44. 압력이 일정한 Fe－C 평형상태도에서 공정점의 자유도는?

① ０	② １

③ ２	④ ３

45. 두 가지 이상의 금속 또는 원소가 간단한 원자비로 결합되어 성분금속과는 다른 성질을 갖는 물질을 무엇이라 하는가?

① 공정 2원 합금	② 금속간 화합물

③ 침입형 고용체	④ 전율가용 고용체

46. 원자의 배열이 불규칙한 상태를 하고 있으며, 결정입계, 전위, 편석 등 결정의 결함이 없고 표면 전체가 균일하고 내식성이 우수한 합금은?

① 형상기억 합금	② 초소성 합금

③ 초탄성 합금	④ 비정질 합금

47. 7－3황동에 주석을 1% 첨가한 것으로 전연성이 좋아 관 또는 판을 만들어 증발기, 열교환기 등의 재료로 사용 되는 것은?

① 양은	② 델타 메탈

③ 네이벌 황동	④ 애드미럴티 황동

48. 금속조직학상으로 철강재료를 분류할 때, 탄소함유량이 0.8~2.0%인 것은?

① 아공석강	② 아공정 주철

③ 과공석강	④ 과공정 주철

49. 금형 또는 칠 메탈이 붙어 있는 모래형에 주입하여 표면은 단단하고 내부는 회주철로 강인한 성질을 가지는 주철은?

① 칠드 주철	② 흑심 가단 주철

③ 백심 가단 주철	④ 구상 흑연 주철

50. 다음의 재료 중 불순한 물질 또는 부식성 물질이 녹아 있는 수용액의 작용에 의해 표면 또는 내부에서 탈아연 되는 것은?

① 황동	② 엘린바

③ 퍼멀로이	④ 코슨합금

51. 탄성률이 좋아 스프링 등 고탄성을 요하는 재료로 통신기기, 계기 등에 사용되는 것은?

① 인청동	② 망간청동

③ 니켈청동	④ 알류미늄청동

52. 다음 중 대표적인 시효 경화성 합금은?

① 주강	② 두랄루민

③ 화이트메탈	④ 흑심가단주철

53. 기지조직이 거의 페라이트(ferrite)로 된 것은?

① 스프링강	② 고망간강

③ 공구강	④ 순철

54. 고용융점 금속이 아닌 것은?

① W	② Ta

③ Zn	④ Mo

55. 금속에 냉간가공도가 커질수록 기계적 성질의 변화로 틀린 것은?

① 경도가 커진다.	② 연신율이 커진다.

③ 인장강도가 커진다.	④ 단면수축율이 감소한다.

56. 피아노 선재, 레일 등을 제조할 때 사용되는 최경강인 이 재료의 탄소함량으로 옳은 것은?

① 0.13~0.20%C	② 0.30~0.40%C

③ 0.50~0.70%C	④ 1.50~2.0%C

57. 조성은 30~32% Ni, 4~6% Co 및 나머지 Fe을 함유한 합금으로 20℃에서 팽창계수가 0(zero)에 가까운 합금은?

① 알민(almin)	② 알드리(aldrey)

③ 알클래드(alclad)	④ 슈퍼인바(super invar)

58. 알루미늄 분말과 산화철 분말의 화학반응열을 이용하여 철도 레일의 맞대기 용접에 적합한 용접법은?

① 테르밋용접	② TIG 용접

③ 탄산가스 아크 용접	④ 일렉트로 슬래그 용접

59. 정격 2차 전류 200A이고, 정격 사용률이 40%인 아크용접기로 150A의 전류를 사용할 경우 허용사용률은 약 얼마인가?

① 71%	② 75%

③ 81%	④ 85%

60. 아크 용접법 중 용극식에 해당되지 않는 것은?

① 피복 아크 용접법

② 서브머지드 아크 용접법

③ 불활성가스 텅스텐 아크 용접법

④ 이산화탄소 시일드 아크 용접법