건시스템(gunsys.com)	침투비파괴검사기능사 필기 기출문제 (2015.4.4. 2회)

2015년 2회 침투비파괴검사기능사 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 침투탐상시험법 【2과목】 침투탐상 관련 규격 【3과목】 금속재료일반 및 용접일반
1	4	2	4	3	1	1	4	1	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3	1	1	3	4	4	1	3	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	3	4	1	2	4	4	4	2	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	3	4	1	4	4	4	3	4	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	2	2	2	1	1	4	4	1	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	1	4	2	4	3	3	2	4	4
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 자기탐상검사에서 자화방법에 따라 검출할 수 있는 결함의 방향이 틀린 것은?

① 축통전법 : 축에 직각인 결함

② 직각통전법 : 축에 직각인 결함

③ 전류관통법 : 축방향의 결함

④ 자속관통법 : 원주방향의 결함

2. 다음 비파괴검사 방법 중 시험체나 주변의 온도가 낮을 때 탐상시간에 가장 영향을 많이 받는 것은?

① 방사선투과시험	② 와전류탐상시험

③ 자분탐상시험	④ 침투탐상시험

3. 방사선투과검사 필름의 성질을 알아보기 위해 사용하는 촬영도구는 무엇인가?

① 증감지	② 투과도계

③ 콜리미터	④ 농도측정기

4. 초음파탐상시험법 중 일반적으로 결함 검출에 가장 많이 사용되는 것은?

① 투과법	② 공진법

③ 연속파법	④ 펄스반사법

5. 다음 중 비금속재료에 대한 비파괴검사를 실시하기에 적합하지 않은 시험 방법은?

① 방사선투과시험	② 초음파탐상시험

③ 자분탐상시험	④ 침투탐상시험

6. 켈빈온도(K)를 환산하는 식으로 옳은 것은?

① K＝273＋℃	② K＝273－℃

③ K＝473＋℃	④ K＝473－℃

7. 와전류탐상시험의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 주로 표면 및 표면직하의 결함을 검출하는 시험법이다.

② 가는 선, 고온에서의 시험 등에는 부적합하다.

③ 접촉법을 이용하므로 고속 자동화된 검사가 어렵다.

④ 수 Hz 에서 수백 Hz의 교류를 주로 이용하므로 잡음 인자의 영향이 적다.

8. 누설탐상검사 시 기포를 형성시키는 용액으로 발포액을 액상세제, 글리세린, 물로 혼합하여 사용한다. 일반적인 혼합비율은?

① 1：1：1	② 2：1.5：3

③ 4：2：1	④ 1：1：4.5

9. 시험체를 자르거나 큰 하중을 가하여 재료의 기계적, 물리적 특성을 확인하는 시험 방법은?

① 파괴시험	② 비파괴시험

③ 위상분석시험	④ 임피던스시험

10. 와전류탐상검사에서 신호 대 잡음비(S/N비)를 변화시키는 것이 아닌 것은?

① 진동 제거

② 필터(filter) 회로 부가

③ 모서리 효과(edge effect)

④ 충전율 또는 리프트 오프(lift－off)의 개선

11. 침투탐상시험에서 사용하는 A형 대비시험편의 재질은?

① 알루미늄합금	② 크롬합금

③ 니켈합금	④ 동합금

12. 두꺼운 금속제의 용기나 구조물의 내부에 존재하는 가벼운 수소화합물의 검출에 가장 적합한 검사 방법은?

① X－선투과검사	② 감마선투과검사

③ 중성자투과검사	④ 초음파탐상검사

13. 검사할 부위를 전자석의 자극사이에 놓고 검사하는 자분탐상시험 중 가장 간편한 시험방법은?

① 극간(Yoke)법	② 코일(coil)법

③ 전류관통법	④ 축통전법

14. 초음파탐상검사법의 하나인 초음파두께측정에 가장 적합한 초음파는?

① 종파	② 판파

③ 횡파	④ 표면파

15. 다음 중 침투액이 갖추어야 할 특성으로 옳지 않은 것은?

① 온도에 대한 열화가 낮아야 한다.

② 휘발성이 낮아야 한다.

③ 인화점이 낮아야 한다.

④ 침투능이 높아야 한다.

16. 다음 중 침투탐상시험을 적용하기 곤란한 것은?

① 일반 주강품	② 플라스틱 제품

③ 알루미늄 단조물	④ 다공성 물질로 만든 부품

17. 침투탐상시험의 접촉각에 영향을 미치는 인자와 가장 거리가 먼 것은?

① 청결도	② 표면거칠기

③ 검사면의 재질	④ 침투제의 질량

18. 결함검출감도가 저하되는 단점과 건조시간의 단축을 위해 개발된 현상제로 조합된 침투탐상시험은 무엇인가?

① FA－S	② FA－N

③ FA－W	④ FA－A

19. 다음 중 침투탐상시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 현상시간은 침투시간의 약 5배 이상이어야 한다.

② 침투제는 시험체에 적용한 후 반드시 가열하여야 한다.

③ 건조기의 온도가 너무 높으면 그 영향으로 침투효과가 저하된다.

④ 샌드블라스팅은 침투탐상할 표면을 세척하는데 가장 일반적으로 사용되는 전처리 방법이다.

20. 침투탐상시험에 사용되는 자외선 조사장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 자외선 조사장치는 고전압이 걸리므로 과열되지 않도록 수시로 스위치를 껐다가 다시 켜두는 것이 좋다.

② 전압의 변동이 심하지 않도록 전압조정기를 병용하여야 한다.

③ 어두운 곳에서 사용하면 전구수명이 단축되므로 밝은 곳에서 사용해야만 한다.

④ 수은이 응고하지 않도록 0℃ 이하의 온도에서 사용을 제한해야 한다.

21. 침투탐상 시험결과의 해석과 평가에 대한 올바른 설명은?

① 염색 침투액을 사용하는 경우에는 자외선 아래에서 지시모양을 관찰한다.

② 형광 침투액을 사용하는 경우에는 백색조명 아래에서 지시모양을 관찰한다.

③ 현상면에 나타나는 지시모양은 시간의 경과에 관계없이 일정한 속도와 크기로 형성된다.

④ 지시모양이 나타나면 그 지시가 관련지시인지 또는 무관련 지시인지를 먼저 해석한다.

22. 다음 중 건조처리의 시기가 현상처리 이후인 현상법은?

① 무현상법	② 건식현상법

③ 습식현상법	④ 속건식현상법

23. 다음 중 침투탐상검사로 다량의 부품검사 시 침지법으로 건식현상제를 적용할 때 미분말체가 비산되는 것을 방지하기 위하여 필요한 장치는?

① 자외선 조사장치	② 교반기

③ 현상액 보충기	④ 집진 장치

24. 다음 설명 줄 옳지 않은 것은?

① 표면장력은 액체의 종류에 따른 상수이고 온도에 따라 변하지 않는다.

② 표면장력은 액체의 자유표면에서 표면을 작게하려고 작용하는 장력을 말하며 계면장력이라고도 한다.

③ 모세관 현상은 액체의 응집력과 모세관과 액체 사이의 부착력의 차이에 의해 일어난다.

④ 액체 속에 폭이 좁고 긴 관을 넣었을 때, 관 내부의 액체 표면이 외부의 표면보다 높거나 낮아지는 현상을 모세관현상이라 한다.

25. 다음 중 휴대성이 좋고 부분검사에 큰 장점을 가지고 있어 구조물이나 기계부품 등의 일반적인 시험 부재의 국부적인 공장 및 현장검사에 주로 사용하며, 현상 처리 시 주로 속건식 현상법을 채택하는 침투액은?

① 수세성 형광침투액	② 용제제거성 염색침투액

③ 수세성 염색침투액	④ 후유화성 형광침투액

26. 후유화성 침투탐상시험에서의 유화시간으로 옳은 것은?

① 침투시간과 같다.

② 현상시간과 같다.

③ 침투시간의 반이다.

④ 잉여 침투제를 제거할 수 있는 최소한의 시간이다.

27. 수세성 침투탐상시험에서 시험품의 표면에 필요 이상으로 도포되어 있는 침투액을 제거하기 위하여 설치하는 설비는?

① 에어 분무대	② 교반대

③ 수세대	④ 배액대

28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 “침투시간”에 대하여 바르게 설명한 것은?

① 침투시간은 침투액의 종류에 관계없이 일정하게 적용한다.

② 침투시간은 온도 10~40℃의 범위에서는 규정된 침투시간을 표준으로 한다.

③ 침투시간은 검출하여야 할 결함의 종류에 관계없이 일정하게 적용한다.

④ 침투시간은 시험체의 재질, 시험체의 온도 등을 고려하여 정한다.

29. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 시험방법의 기호가 FC－S일 때 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수세성 형광 침투액을 사용하고, 습식현상제를 적용하는 방법이다.

② 용제제거성 형광침투액을 사용하고, 속건식현상제를 적용하는 방법이다.

③ 수세성 형광 침투액을 사용하고, 건식현상제를 적용하는 방법이다.

④ 후유화성 염색 침투액을 사용하고, 현상제를 적용하지 않는 방법이다.

30. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 분류 기호 중 DFB－S가 있다. DFB를 옳게 나타낸 것은?

① 수세성 형광침투액

② 후유화성 염색침투액

③ 수세성 이원성 염색침투액

④ 후유화성 이원성 형광투액

31. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 결함을 분류할 때 다음과 같은 경우를 무엇이라 하는가?

정해진 면적 안에 존재하는 1개 이상의 결함

① 연속 결함	② 선상 결함

③ 분산 결함	④ 원형상 결함

32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 탐상결과가 길이 7㎜, 나비 2㎜의 침투지시모양 1개가 관찰되었다면, 이 결함의 분류로 옳은 것은?

① 분산 결함	② 체적 결함

③ 선상 결함	④ 원형상 결함

33. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 사용 중인 침투액의 겉모양 검사 항목이 아닌 것은?

① 침전물 생성 여부	② 침투지시모양의 휘도

③ 침투지시모양의 색상	④ 결함 검출 능력

34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 결함을 분류할 때 다음 중 독립결함에 속하지 않는 분류는?

① 분산 결함	② 갈라짐

③ 선상 결함	④ 원형상 결함

35. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816) 에서 시험체의 온도가 15~50℃일 때 표준으로 정한 현상 시간은 몇 분으로 규정하고 있는가?

① 2분	② 4분

③ 5분	④ 7분

36. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816) 에서 사용 중인 유화제의 점검방법으로 틀린 것은?

① 성능시험을 하여 성능저하가 되었을 경우에는 폐기한다.

② 겉모양검사를 하여 현저한 흐림이나 침전물이 생겼을 때는 폐기한다.

③ 점도가 상승하여 성능저하가 되었을 경우에는 폐기한다.

④ 물베이스 유화제는 규정농도보다 2% 이상 차이가 나면 폐기한다.

37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816) 에서 시험체의 일부분을 탐상하는 경우, 시험하는 부분의 전처리에 대한 규정으로 옳은 것은?

① 시험부 중심에서 바깥쪽으로 10㎜ 넓은 범위를 깨끗하게 한다.

② 시험부 중심에서 바깥쪽으로 25㎜ 넓은 범위를 깨끗하게 한다.

③ 시험하는 부분에서 바깥쪽으로 10㎜ 넓은 범위를 깨끗하게 한다.

④ 시험하는 부분에서 바깥쪽으로 25㎜ 넓은 범위를 깨끗하게 한다.

38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 온도 15~50℃ 에서 결함의 종류에 따른 표준침투시간이 가장 긴 결함은?

① 유리의 갈라짐	② 강주조품의 갈라짐

③ 강단조품의 랩(lap)	④ 강용접부의 융합불량

39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 사용 중인 침투액에 대한 점검결과 중 폐기 사유에 해당하지 않는 것은?

① 성능시험 결과 색상이 변화됐다고 인정될 때

② 겉모양 검사를 하여 현저한 흐림이나 침전물이 생겼을 때

③ 성능시험 결과 결함검출 능력 및 침투지시모양의 휘도가 저하되었을 때

④ 겉모양 검사를 한 후 침투액이 불충분하여 규정된 재료로 보충하여 혼합하였을 때

40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 샘플링검사에 합격한 로트의 표시기호로 옳은 것은?

① ⓟ	② P

③ K	④ ⓚ

41. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의해 탐상검사를 한 후에 나타난 지시를 기록하는 방법이 아닌 것은?

① 사진	② 에칭

③ 전사	④ 스케치

42. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 결함에 대하여 기록할 때 기록의 대상이 아닌 것은?

① 결함의 종류	② 결함의 면적

③ 결함의 개수	④ 결함의 위치

43. 구조적으로 장거리 규칙성이 없고, 원자의 배열이 불규칙한 합금은?

① 제진 합금	② 비정질 합금

③ 형상기억 합금	④ 분산강화 합금

44. Fe, Ni과 같은 금속에 S의 불순물이 보여 있으면, 가공 중에 균열이 생기고 잘 부스러져 가공이 곤란해지는 성질이 있다. 이러한 성질을 무엇이라고 하는가?

① 청열 메짐	② 적열 메짐

③ 가공 경화	④ 상온 시효

45. 청동에 소량의 인(P)을 첨가하면 탈산작용, 용탕 유동성 개선 및 강도와 내마모성의 증대가 가능하며, 스프링용으로 사용될 때는 어떤 특성이 향상되는가?

① 탄성	② 전연성

③ 접합성	④ 메짐성

46. Ni 및 Ni 합금에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Ni 는 비중이 약 8.9이며, 융점은 1455℃이다.

② Fe에 36%Ni 합금을 백동이라 하며, 열간가공성이 우수하다.

③ Cu에 10~30%Ni 합금을 인바라 하며, 열팽창계수가 상온부근에서 매우 작다.

④ Ni 는 대기 중에서는 잘 부식되나, 아황산가스를 품은 공기에는 부식되지 않는다.

47. 연질자성재료에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 보자력이 크다.

② 투자율이 낮다.

③ 연질자성재료에는 알니코, 페라이트 자석 등이 있다.

④ 외부 자장의 변화에도 자화의 변화가 크게 나타나는 이력손실이 작다.

48. Al－Si 합금의 강도와 인성을 개선하기 위해 금속나트륨, 불화알칼리 등을 첨가하여 공정의 Si상을 미세화시키는 처리는?

① 고용화처리	② 시효처리

③ 탈산처리	④ 개량처리

49. 저용융점 합금이란 약 몇 ℃ 이하에서 용융점이 나타나는가?

① 250℃	② 350℃

③ 450℃	④ 550℃

50. 주형이 직각으로 되어 있는 부분에 인접부의 주상정이 충돌하여 경계가 생기므로 약하게 되는 것은?

① 핀홀(pin hole)	② 수축(shrinkage)

③ 약점(weak point)	④ 표면균열(surface crack)

51. 합금 주철에 Cr 을 0.2~1.5% 정도 첨가할 때 나타나는 성질은?

① 흑연화 촉진	② 경도 증가

③ 내식성 감소	④ 필라이트 조대화

52. 다음의 특수원소 중 탄화물 형성 원소가 아닌 것은?

① Ni	② Ti

③ Ta	④ W

53. 청동과 황동 및 그 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 청동은 구리와 주석의 합금이다.

② 황동은 구리와 아연의 합금이다.

③ 포금은 구리에 8~12% 주석을 함유한 것으로 포신의 재료 등에 사용되었다.

④ 톰백은 구리에 5~20% 철을 함유한 것으로, 강도는 높으나 전연성이 없다.

54. 강의 합금원소 중 담금질 깊이를 깊게 하고 크리프저항과 내식성을 증가시키며, 뜨임메짐을 방지하는 것은?

① Mn	② Mo

③ Si	④ Cu

55. 금속의 결정구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 금속의 결정 구조는 체심입방격자이다.

② 금속은 대부분 결정이 하나인 단결정체이다.

③ 원자의 규칙적인 배열인 결정은 용해 중에 형성된다.

④ 금속은 고체상태에서 규칙적인 결정구조를 가진다.

56. 다음 금속 중 용해온도가 가장 낮은 것은?

① Ag	② Al

③ Sn	④ Mg

57. 헤드필드(Had Field)강에 해당되는 것은?

① 저 P강	② 저 Ni강

③ 고 Mn강	④ 고 Si강

58. 용접봉에서 모재로 용융금속이 옮겨가는 용적이행 형식이 아닌 것은?

① 단락형	② 블록형

③ 스프레이형	④ 글로뷸러형

59. 용접의 일반적인 단점이 아닌 것은?

① 재질의 변형	② 잔류 응력의 존재

③ 품질 검사의 곤란	④ 작업 공수의 감소

60. 연납땜의 용제로 사용되는 것은?

① 붕사	② 붕산

③ 산화제일구리	④ 염화아연