건시스템(gunsys.com)	침투비파괴검사기능사 필기 기출문제 (2015.7.19. 4회)

2015년 4회 침투비파괴검사기능사 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 침투탐상시험법 【2과목】 침투탐상 관련 규격 【3과목】 금속재료일반 및 용접일반
2	4	2	1	2	4	1	4	4	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	3	1	3	2	3	3	1	1	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	3	4	3	3	4	4	2	3	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	2	4	4	4	3	3	4	4	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	2	3	4	2	3	1	3	1	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	4	1	2	3	4	3	2	1	1
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 비접촉, 고속 및 자동탐상이 가능하고 표면 결함 검출 능력이 우수한 비파괴검사방법은?

① 방사선투과검사(RT)	② 와전류탐상검사(ECT)

③ 자분탐상검사(MT)	④ 적외선검사(TT)

2. 암모니아누설검사의 설명으로 틀린 것은?

① 검지제가 알칼리성 물질과 반응하기 쉽다.

② 동 및 동합금 재료에 대한 부식성을 갖는다.

③ 암모니아는 유독성이 있다.

④ 암모니아는 물에 흡수시켜 시험체에 가압한다.

3. 강자성 물질에서 자화력을 증가시켜도 자계가 더 이상 증가되지 않는 점에 도달했을 때 이 검사체는 어떻게 되었다고 하는가?

① 보자력	② 자가포화

③ 항자력	④ 자기자력

4. 자기적 성질을 이용한 콘크리트 구조물의 비파괴검사 대상으로 적합한 것은?

① 콘크리트속의 철근탐사

② 콘크리트의 압축강도 측정

③ 콘크리트의 인장강도 측정

④ 콘크리트의 두께, 내부결함 측정

5. 와전류탐상시험에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 시험코일의 임피던스변화를 측정하여 결함을 식별한다.

② 접촉식 탐상법을 적용함으로써 표피효과를 발생시킨다.

③ 철, 비철 재료의 파이프, 와이어 등 표면 또는 표면 근처 결함을 검출한다.

④ 시험체 표층부의 결함에 의해 발생된 와전류의 변화를 측정하여 결함을 식별한다.

6. 침투탐상검사에서 속건식현상제의 특정과 가장 거리가 먼 것은?

① 용제제거성 염색침투탐상법과 함께 이용되는 경우가 많다.

② 피막의 두께를 조절할 수 있다.

③ 침투액의 얼룩이 비교적 크다.

④ 근접 결함에 대한 분리 식별이 쉽다.

7. 자분탐상검사의 특징을 설명한 것 중 옳은 것은?

① 시험체는 강자성체가 아니면 적용할 수 없다.

② 시험체의 크기, 형상 등에 제한적이다.

③ 시험체의 10㎜ 정도의 내부 깊은 곳의 결함을 검출 한다.

④ 시험체 표면에 페인트, 도금 등의 두꺼운 표면처리가 되어 있어도 제거하지 않고 검사가 가능하다.

8. 다른 침투탐상시험과 비교하여 수세성 형광침투탐상시혐의 장점을 설명한 것으로 틀린 것은?

① 후유화성 침투액과 달리 유화시간이 따로 없다.

② 넓은 시험면적을 단 한 번의 조작으로 탐상하기 쉽다.

③ 비형광 침투액을 사용할 때보다 결함지시가 밝게 나타난다.

④ 후유화성 형광침투탐상시험보다 얕고 미세한 결함을 검출하는데 더 효과적이다.

9. 다음 중 자분탐상시험과 관련한 용어의 설명으로 옳은 것은?

① "자분”이란 여러 가지 색을 지니고 있는 비자성체의 미립자이다.

② "자화”란 비자성체의 시험체에 자속을 흐르게 하는 작업을 말한다.

③ "자분의 적용”이란 자분을 시험체 내에 침투시키는 작업을 말한다.

④ "관찰”이란 결함부에 형성된 자분모양을 찾아내는 작업을 말한다.

10. 다음 초음파탐상시험 방법 중 불연속의 존재가 CRT 상에 불연속지시의 형태로 나타나지 않는 것은?

① 수직법	② 표면파법

③ 투과법	④ 경사각법

11. 두꺼운 금속 용기 내부에 존재하는 경수소화합물을 검출할 수 있고, 특히 핵연료봉과 같이 높은 방사성 물질의 결함검사에 적용할 수 있는 비파괴검사법은?

① 감마선투과검사	② 음향방출검사

③ 중성자투과검사	④ 초음파탐상검사

12. 적외선열화상검사 시 온도의 분해능에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 식별 가능한 결함의 크기

② 인접한 결함의 분리능력

③ 식별 가능한 겉보기의 최소온도차

④ 적외선 방사계에서 영상화할 수 있는 최소시야각

13. X선 발생장치에서 시험체의 투과력을 좌우하는 것은?

① 관전압	② 관전류

③ 노출 시간	④ 초점과 필름간 거리

14. 다음 중 음향임피던스(Z)와 재질 음속과의 관계가 올바른 것은?

① Z＝질량 × 음속	② Z＝질량 ÷ 음속

③ Z＝밀도 × 음속	④ Z＝밀도 ÷ 음속

15. 침투탐상시험은 어떤 현상 또는 원리를 이용한 것인가?

① 투과의 원리	② 모세관 현상

③ 보자력 현상	④ 전도성의 원리

16. 침투탐상시험 시 시험 표면의 유지류에 대한 전처리 방법으로 가장 효과적인 것은?

① 산 세척	② 세제 세척

③ 중기 탈지	④ 브러싱 세척

17. 비파괴시험방법 중에 침투탐상검사는 어떠한 결함을 찾기 위한 검사방법인가?

① 시험체 내부의 결함

② 시험체 표면 직하의 결함

③ 시험체 표면에 열려 있는 결함

④ 시험체 있는 모든 결함

18. 침투속도에 큰 영향을 미지는 인자는?

① 점성	② 연성

③ 인장력	④ 증발성

19. 유화나 세척 전에 보통 시험체 표면의 잉여침투액은 배액 한다. 이 배액시간은 다음 중 어디에 포함되는가?

① 침투시간	② 세척시간

③ 현상시간	④ 유화시간

20. 수세성침투탐상에서 과잉세척을 방지하기 위해 침투제와 혼합하여, 수세성을 갖도록 하고 감도를 높이기 위해 사용되는 탐상제는?

① 세척제	② 유화제

③ 현상제	④ 박리제

21. 침투탐상시험에서 건조처리를 필요로 하는 현상법은?

① 건식 현상법	② 무현상법

③ 습식 현상법	④ 속건식 현상법

22. 침투탐상시험에서 결합지시모양의 일반적인 기록방법이 아닌 것은?

① 사진	② 전사

③ 각인	④ 스케치

23. 용제제거성 염색침투액－속건식현상법의 순서를 옳게 나열한 것은?

① 침투처리 → 제거처리 → 전처리 → 현상처리 → 침투 및 후처리

② 전처리 → 침투처리 → 현상처리 → 제거처리 → 관찰 및 후처리

③ 전처리 → 제거처리 → 침투처리 → 현상처리 → 관찰 및 후처리

④ 전처리 → 침투처리 → 제거처리 → 현상처리 → 관찰 및 후처리

24. 전투탐상방법 FA－N 시험에서 필요한 장치들로 조합된 것은?

① 침투처리장치, 유화처리장치, 건조처리장치

② 침투처리장치, 세척처리장치, 유화처리장치

③ 침투처리장치, 세척처리장치, 건조처리장치

④ 침투처리장치, 유화처리장치, 현상처리장치

25. 침투탐상시험에서 탐상에 사용하는 탐상제의 성능 및 조작 방법의 적합 여부 조사에 사용되는 것은?

① LQ.I	② 링시험펀

③ 대비시험펀	④ 알루미늄 T형 시험편

26. 침투탐상시험으로 표면 바로 밑의 열려있지 않은 결함을 검출하는 경우의 설명으로 맞는 것은?

① 용제제거성 염색침투탐상법

② 수세성 형광침투탐상볍

③ 후유화성 형광침투탐상볍

④ 침투탐상시험방법으로는 표면 밑의 결함은 검출할 수 없다.

27. 다음 중 물을 사용하지 않고 솔벤트 성분의 세척액올 사용하는 침투탐상방법은?

① FA－N	② FB－S

③ FD－S	④ FC－S

28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 대한 B형 대비시험편 종류의 기호와 도금두께， 도금갈라짐 나비의 나열이 틀린 것은? (단, 도금두께, 도금갈라짐 나비의 단위는 μm이다.)

① PT－B50 : 50±5, 2.5	② PT－B40 : 40±3, 2.0

③ PT－B20 : 20±2, 1.0	④ PT－Bl0 : 10±1, 0.5

29. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 잉여 침투액을 제거할 때 물을 사용하지 않는 침투액은?

① 수세성 염색침투액

② 후유화성 형광침투액

③ 용제제거성 염색침투액

④ 후유화성 염색침투액

30. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 시험방법의 기호가 VB－S일 때 시험 절차를 옳게 나타낸 것은?

① 전처리 → 침투처리 → 세척처리 → 건조처리 → 현상처리 → 관찰 → 후처리

② 전처리 → 침투처리 → 유화처리 → 세척처리 → 건조처리 → 현상처리 → 관찰 → 후처리

③ 전처리 → 침투처리 → 세척처리 → 현상처리 → 건조처리 → 관찰 → 후처리

④ 전처리 → 침투처리 → 유화처리 → 현상처리 → 건조처리 → 세척처리 → 관찰 → 후처리

31. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 탐상제와· 그 점검 내용의 조합으로 옳은 것은?

① 침투액 : 부착상태 검사

② 유화제 : 결함검출능력 검사

③ 건식현상제 : 겉모양 검사

④ 습석현상제 : 세척성 검사

32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 (KS B 0816)에서 전처리 방법 중 개구부를 덮을 우려가 있어 권장하지 않는 방법은?

① 용제세척	② 숏 블라스트

③ 증기세척	④ 산, 알칼리 세제에 의한 세척

33. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 전수검사 후 합격한 시험체를 표시하는 방법으로 적합하지 않은 것은?

① 각인	② 부식

③ 착색	④ 스케치

34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 자외선조사장치를 사용하지 않는 시험방법의 기호로 옳은 것은?

① FA－W	② FC－N

③ FB－D	④ VC－S

35. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 탐상제, 장치의 보수 및 점검에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 침투액의 색상이 변화했다고 인정된 때는 폐기한다.

② 암실은 조도계로 측정하여 밝기가 20lx 이하여야 한다.

③ 유화제의 유화성능이 저하되었다고 인정된 때는 폐기한다.

④ 기준 탐상제 및 사용하지 않는 탐상제는 그 상태대로 암실에 보관한다.

36. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 결함지시의 평가에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 지시모양이 원형 모양은 선상 침투지시이다

② 지시모양이 가는 세선일 때는 원형상 침투지시이다.

③ 갈라짐 이외의 결함으로, 그 길이가 나비의 3배 이상일 때는 선상 침투지시모양이다.

④ 갈라짐 이외의 지시의 길이가 나비의 2배미만일 때는 선상 침투지시모양이다.

37. 침투탐상 시험방법 및 침투지 시모양의 분류(KS B 0816)에서 침투지시모양의 관찰은 현상제 적용 후 언제 하는 것이 바람직하다고 규정하는가?

① 1분 이내	② 5분 이내

③ 7분~60분 사이	④ 시간의 구분 없이 적절한 시기

38. 압력용 이음매 없는 강관 및 용접 강관－침투탐상검사(KS D 1SO 12095)에 따른 시험 결과 허용되는 것보다 더 큰 지시가 무관련지시라고 믿어지는 경우 조치 사항으로 옳은 것은?

① 무관련지시이므로 합격시킨다.

② 허용 치수를 초과하므로 불합격시킨다.

③ 감독관과 협의 후 결정한다.

④ 실제 결함의 존재 유무를 입증하기 위해 재검사한다.

39. 침투탐상 시험방법 및 침투지 시모양의 분류(KS B 0816)에서 FD－A의 시험방법일 때 예비세척처리 후 그 다음 단계로 옳은 것은?

① 침투처리	② 현상처리

③ 건조처리	④ 유화처리

40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 (KS B 0816)에 따른 재시험의 대상이 아닌 경우는?

① 침투지시모양이 불명확한 때

② 조작 방법에 잘못이 있었을 때

③ 침투지시모양이 전혀 나타나지 앉았을 때

④ 침투지시모양이 흠에 기언한 것인지 의사지시인지의 판단이 곤란할 때

41. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 시험체의 일부분을 시험하는 경우 전처리해야 하는 범위의 규정으로 옳은 것은?

① 시험부 중심에서 바깥쪽으로 25㎜ 까지

② 시험부 중심에서 바깥쪽으로 50㎜ 까지

③ 시험하는 부분에서 바깥쪽으로 25㎜ 넓은 범위

④ 시험면이 인접하는 영역에서 오염물에 의한 영향을 받지 않는 50㎜ 이상의 넓이

42. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 별도의 규정이 없는 경 우 형광침투액을 사용하는 시험의 관찰시 관찰 전 1분 이상 어두운 곳에서 눈을 적용 시킨 후, 시험체 표면에서 몇 ㎼/㎠ 이상의 자외선을 비추며 관찰하도록 규정하고 있는가?

① 500	② 800

③ 1600	④ 6000

43. 동소변태에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 결정격자의 변화이다.

② 원자배열의 변화이다.

③ A₀, A₂변태가 있다.

④ 성질이 비연속적으로 변화한다.

44. 알루미늄의 방식을 위해 표면을 전해액 중에서 양극산화처리하여 치밀한 산화피막을 만드는 방법이 아닌 것은?

① 수산법	② 황산법

③ 크롬산법	④ 수산화암모늄법

45. 상온일 때 순철의 단위격자 중 원자를 제외한 공간의 부피는 약 몇 %인가?

① 26	② 32

③ 42	④ 46

46. 오일리스 베어링(Oilless bearing)의 특징이라고 할 수 없는 것은?

① 다공질의 합금이다.

② 급유가 필요하지 않은 합금이다.

③ 원심 주조법으로 만들며 강인성이 좋다.

④ 일반적으로 분말야금법을 사용하여 제조한다.

47. 금속을 부식시켜 현미경 검사를 하는 이유는?

① 조직관찰	② 비중측정

③ 전도율관찰	④ 인장강도측정

48. 냉간 가공한 재료를 풀림처리하면 변형된 입자가 새로운 결정입자로 바뀌는데 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

① 회복	② 복원

③ 재결정	④ 결정성장

49. 5~20% Zn 황동으로 강도는 낮으나 전연성이 좋고, 색깔이 금색에 가까워 모조금이나 판 및 선에 사용되는 합금은?

① 톰백	② 네이벌 황동

③ 알루미늄 황동	④ 애드미럴티 황동

50. 금속이 탄성변형 후에 소성변형올 일으키지 않고 파괴되는 성질은?

① 인성	② 취성

③ 인발	④ 연성

51. 활자금속에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 응고할 때 부피 변화가 커야 한다.

② 주요 합금조성은 Pb－Sn－Sb이다.

③ 내마멸성 및 상당한 인성이 요구된다.

④ 비교적 용융점이 낮고, 유동성이 좋아야 한다.

52. 불변강(invariable steel)에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 불변강의 주성분은 Fe과 Cr이다.

② 인바는 선팽창계수가 크기 때문에 줄자, 표준자 등에 사용한다.

③ 엘린바는 탄성률 변화가 크기 때문에 고급시계 정밀 저울의 스프링 등에 사용한다.

④ 코엘린바는 온도변화에 따른 탄성률의 변화가 매우 적고 공기나 물속에서 부식되지 않는 특성이 있다.

53. 다음 중 비중이 가장 가벼운 금속은?

① Mg	② Al

③ Cu	④ Ag

54. 공구용 재료가 구비해야할 조건을 설명한 것 중 틀린 것은?

① 내마멸성이 커야 한다.

② 강인성이 작아야 한다.

③ 열처리와 가공이 용이해야 한다.

④ 상온 및 고온에서 경도가 높아야 한다.

55. 수소 저장합금에 대한 설명으로 옳은 것은?

① LaNis계는 밀도가 낮다.

② TiFe계는 반응로 내에서 가열시간이 필요하지 않다.

③ 금속수소화물의 형태로 수소를 흡수 방출하는 합금이다.

④ 수소 저장 합금은 도가니로, 전기로에서 용해가 가능하다.

56. 단조 되지 않으므로 주조한 그대로 연삭하여 사용하는 재료는?

① 실루민	② 라우탈

③ 해드필드강	④ 스텔라이트

57. Fe－C 평형 상태도는 무엇을 알아보기 위해 만드는가?

① 강도와 경도값

② 응력과 탄성계수

③ 융점과 변태점, 자기적 성질

④ 용융상태에서의 금속의 기계적 성질

58. 아세틸렌가스의 자연 발화 온도는?

① 305~307℃	② 406~408℃

③ 505~515℃	④ 780~782℃

59. 용접 시 피닝의 목적으로 가장 적합한 것은?

① 인장 응력을 완화한다.

② 모재의 재질을 검사한다.

③ 응력을 강하게 하여 변형을 만든다.

④ 페인트 막을 없앤다.

60. AW－300인 용접기로 전제 작업시간 10분 중 4분을 용접하였다면 이때의 용접기 사용률은 얼마인가?

① 40%	② 50%

③ 60%	④ 70%