건시스템(gunsys.com)	침투비파괴검사기능사 필기 기출문제 (2016.4.2. 2회)

2016년 2회 침투비파괴검사기능사 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 침투탐상시험법 【2과목】 침투탐상 관련 규격 【3과목】 금속재료일반 및 용접일반
1	2	1	2	2	1	1	2	1	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	4	4	4	1	1	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	3	4	3	3	3	3	2	2	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	4	2	3	2	2	2	1	2	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	2	1	1	1	2	3	1	1	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	1	1	1	1	1	1	4	1	4
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 다음 비파괴시험 중 표면결함 또는 표층부에 관한 정보를 얻기 위한 시험으로 맞게 조합된 것은?

① 침투탐상시험, 자분탐상시험

② 침투탐상시험, 방사선투과시험

③ 자분탐상시험, 초음파탐상시험

④ 와류탐상시험, 초음파탐상시험

2. 다음 침투탐상검사 방법 중 예비세척과 유화처리가 필요한 것은?

① FB－S	② FD－S

③ FA－S	④ FC－S

3. 비파괴검사법 중 철강 제품의 표면에 생긴 미세한 균열을 검출하기에 가장 부적합한 것은?

① 방사선투과시험	② 와전류탐상시험

③ 침투탐상시험	④ 자분탐상시험

4. 관(Tube)의 내부에 회전하는 초음파탐촉자를 삽입하여 관의 두께 감소 여부를 알아내는 초음파탐상검사법은?

① EMAT	② IRIS

③ PAUT	④ TOFD

5. 와전류탐상시험의 기본 원리로 옳은 것은?

① 누설흐름의 원리	② 전자유도의 원리

③ 인장강도의 원리	④ 잔류자계의 원리

6. 누설검사의 한 방법인 내압시험에서 가압기체로 가장 많이 사용되며 실용적인 것은?

① 공기	② 질소

③ 헬륨	④ 암모니아

7. 비파괴시험법 중 자외선등이 필요하지 않는 조합으로만 짝지어진 것은?

① 방사선투과시험과 초음파탐상시험

② 초음파탐상시험과 자분탐상시험

③ 자분탐상시험과 침투탐상시험

④ 방사선투과시험과 침투탐상시험

8. 각종 비파괴검사에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 자분탐상시험은 일반적으로 핀홀과 같은 점모양의 검출에 우수한 검사방법이다.

② 초음파탐상시험은 두꺼운 강판의 내부결함검출이 우수하다.

③ 침투탐상시험은 검사할 시험체의 온도와 침투액의 온도에 거의 영향을 받지 않는다.

④ 육안검사는 인간의 시감을 이용한 시험으로 보어스코프나 소형TV 등을 사용할 수 없어 파이프 내면의 검사는 할 수 없다.

9. 선원－필름간 거리가 4m일 때 노출시간이 60초였다면 다른 조건은 변화시키지 않고 선원－필름간 거리만 2m로 할 때 방사선투과시험의 노출시간은 얼마이어야 하는가?

① 15초	② 30초

③ 120초	④ 240초

10. 다음 중 와전류탐상시험으로 측정할 수 있는 것은?

① 절연체인 고무막 두께

② 액체인 보일러의 수면 높이

③ 전도체인 파이프의 표면 결함

④ 전도체인 용접부의 내부 결함

11. 누설비파괴검사(LT)법 중 할로겐 누설시험의 종류가 아닌 것은?

① 추적프로브법

② 가열양극법

③ 할라이드 토치법

④ 전자포획법

12. 초음파가 두 매질의 경계면에 입사할 경우 굴절각은? (단, 입사각 12°, 입사파의 속도 1500m/s, 굴절파의 속도 5100m/s이다.)

① 60°	② 45°

③ 20°	④ 3.5°

13. 자분탐상검사에 사용되는 자분에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

① 형광자분은 콘트라스트가 좋아 자분지시의 발견이 쉽다.

② 검사액은 자분입자를 분산시킨 액체이다.

③ 큰 결함에는 미세한 입도의 자분을 사용한다.

④ 자분은 낮은 보자력을 가져야 한다.

14. 자분탐상시험 방법의 단점이 아닌 것은?

① 시험체 표면 근처만 검사가 가능하다.

② 전기가 접촉되는 부위에 손상이 발생할 수 있다.

③ 전처리 및 후처리가 필요한 경우가 있다.

④ 시험체의 크기 및 형태에 큰 영향을 받는다.

15. 후유화성 형광침투액의 피로시험 항목에 속하지 않은 것은?

① 감도시험	② 점성시험

③ 수세성시험	④ 수분함유량시험

16. 온도가 20℃로 동일한 경우 점성이 가장 큰 물질은?

① 물	② 케로신

③ 에틸알콜	④ 에틸렌글리콜

17. 다음 중 유화제가 갖추어야 할 일반요건이 아닌 것은?

① 후유화성 침투액과 서로 잘 녹아야 한다.

② 유화 및 세척성이 좋아야 한다.

③ 침투액과 혼입에 의한 유화제의 성능 저하가 적어야 한다.

④ 침투성이 높아야 한다.

18. 다른 침투탐상과 비교하여 용제제거성 염색침투액을 사용하는 장점의 설명으로 옳은 것은?

① 간편하고 휴대성이 좋다

② 10℃~100℃에서 사용할 수 있다.

③ 타 검사법보다 탐상 감도가 우수하다

④ 대량 부품검사를 한 번에 탐상하는 것이 용이하다

19. 침투탐상시험 시 검사체의 결함은 언제 판독하는가?

① 현상시간이 경과한 직후

② 침투처리를 적용한 직후

③ 현상제를 적용하기 직전

④ 세척처리를 적용하기 직전

20. 다음 중 용제세척법으로 전처리할 경우 제거가 곤란한 오염물은?

① 왁스 및 밀봉제

② 그리스 및 기름막

③ 페인트와 유기성 물질

④ 용접 플럭스 및 스패터

21. 침투탐상시험에서 의사지시가 아닌 허위지시가 나타날 수 있는 가장 큰 요인은?

① 과잉세척

② 부주의한 세척 및 오염

③ 현상제의 부적절한 적용

④ 침투제 적용 시 온도가 너무 낮음

22. 일반적인 가시성 염색침투액은 어떤 색의 염료를 첨가하는가?

① 노란색	② 파란색

③ 빨간색	④ 등황색

23. 다음 중 침투제의 침투력에 영향을 주는 요인으로 틀린 것은?

① 개구부의 표면에 열려진 크기

② 침투제의 표면장력

③ 침투제의 적심성

④ 시험체의 밀도

24. 적심성과 어떤 액체를 고체표면에 적용할 때 액체와 고체 표면이 이루는 각도인 접촉각 사이의 상관관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 접촉각이 90도 보다 클수록 적심능력이 제일 양호하다.

② 접촉각이 90도에서 적심능력이 제일 양호하다.

③ 접촉각이 90도 보다 작을수록 적심능력이 양호하다.

④ 접촉각과 적심능력은 서로 상관이 없다.

25. 후유화성 침투탐상시험 중 세척처리를 행할 때 적용해서는 안 되는 처리 방법은?

① 침적	② 붓기

③ 붓칠	④ 분무

26. 다음 중 후유화성 형광침투탐상검사에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 결함검출감도가 다른 검사법에 비해 우수하다.

② 침투액의 침투성능이 우수하여 침투시간이 단축된다.

③ 유화시간은 탐상감도에 크게 영향을 미치지 않는다.

④ 후유화처리 과정이 분리되어 있어 추가의 시간, 인력 및 장치가 필요하다.

27. 다음 중 침투탐상시험에서 일반적인 시험편의 표면을 전처리하는 방법으로 가장 좋은 것은?

① 연마	② 쇠솔질

③ 증기세척	④ 샌드 블라스팅

28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 강 용접부를 탐상할 때 시험체와 침투제의 표준온도 범위로 옳은 것은?

① 4~25℃	② 15~50℃

③ 20~60℃	④ 25~70℃

29. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 평가가 끝난 후 잔류하고 있는 침투탐상제를 제거하는 것은?

① 전처리	② 후처리

③ 지시무늬	④ 에칭

30. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 시험체와 침투액의 온도가 20℃일 경우 침투시간이 5분일 때 표준 현상시간은 얼마인가?

① 3분	② 7분

③ 30분	④ 침투시간의 1/2

31. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 자외선 조사장치 강도계 측정 시 필터면에서 몇 ㎝ 떨어져서 측정하는가?

① 15㎝	② 30㎝

③ 38㎝	④ 48㎝

32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 결함의 분류는 모양 및 존재 상태에 따라 정한다. 이에 의한 결함에 해당되지 않은 것은?

① 독립 결함	② 연속 결함

③ 분산 결함	④ 불연속 결함

33. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 잉여침투액의 제거방법과 명칭의 조합이 틀린 것은?

① 용제제거에 의한 방법 : 방법 C

② 휘발성 세척액을 사용하는 방법 : 방법 A

③ 물베이스 유화제를 사용하는 후유화에 의한 방법 : 방법 D

④ 기름베이스 유화제를 사용하는 후유화에 의한 방법 : 방법 B

34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 반드시 재시험을 하여야 하는 경우로 옳은 것은?

① 후처리를 하지 않았을 때

② 의사지시로 판명이 난 경우

③ 조작방법이 잘못이 있었을 때

④ 지시모양이 흠이라고 판명된 경우

35. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 사용되는 A형 대비시험편의 판두께 범위 및 흠 깊이는?

① 판두께 범위 : 5~8㎜, 흠 깊이 : 2.5㎜

② 판두께 범위 : 8~10㎜, 흠 깊이 : 1.5㎜

③ 판두께 범위 : 10~12㎜, 흠 깊이 : 2.0㎜

④ 판두께 범위 : 10~15㎜, 흠 깊이 : 1.5㎜

36. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 강 재질의 제품을 침투처리할 때 표준침투시간이 다른 경우는?

① 용접부의 갈라짐

② 단조품의 갈라짐

③ 주조품의 용탕 경계

④ 용접부의 융합 불량

37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 전수검사의 경우 합격품에 대하여 각인을 하고자 하였으나 부품의 모양 때문에 각인이 어려웠다. 다음 중 어떻게 하는 것이 옳은가?

① 황색으로 착색하여 표시한다.

② 적갈색으로 착색하여 표시한다.

③ 하얀색으로 착색하여 표시한다.

④ 검은색으로 착색하여 표시한다.

38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 탐상시험을 수행 중 현상제를 적용하고 보니 형광잔류가 현저히 나타나있음을 발견하였다. 이 현상제를 어떻게 처리해야 하는가?

① 폐기하고 재시험한다.

② 침전관에 침지시킨 후 재사용한다.

③ 증류수를 첨가하여 형광물질을 제거한다.

④ 분산매를 50ml 가량 첨가 보충시키고 사용한다.

39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 탐상시험시의 온도 기록에 있어서 시험체와 침투액의 온도가 몇 ℃ 이하인 경우 반드시 기재하여야 하는가?

① 10℃	② 15℃

③ 25℃	④ 37℃

40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 시험방법의 분류 기호 FC－S에서 “FC”의 의미는?

① 수세성 형광침투액을 사용하는 방법

② 용제제거성 형광침투액을 사용하는 방법

③ 후유화성 염색침투액을 사용하는 방법

④ 용제제거성 염색침투액을 사용하는 방법

41. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 연속 침투지시의 모양 중 지시의 간격이 얼마일 때 서로간의 거리까지 지시의 길이로 산정하는가?

① 동일 직선 위에 있으며 2㎜

② 동일 직선 위에 있으며 4㎜

③ 동일 직선이 아니어도 2㎜

④ 동일 직선이 아니어도 4㎜

42. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의해 탐상시험 할 때 시험체의 일부분을 시험하는 경우, 전처리는 시험하는 부분에서 바깥쪽으로 최소한 몇 ㎜ 범위까지 깨끗하게 하여야 하는가?

① 20	② 25

③ 30	④ 35

43. 다음의 강 중 탄소함유량이 가장 높은 강제는?

① STS11	② SM45C

③ SKH51	④ SNC415

44. Pb제 청동 합금으로 주로 항공기, 자동차용의 고속베어링으로 많이 사용되는 것은?

① 켈밋	② 톰백

③ Y합금	④ 스테인리스

45. 면심입방격자(FCC)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 원자는 2개이다

② Ni, Cu, Al 등은 면심입방격자이다

③ 체심입방격자에 비해 전연성이 좋다.

④ 체심입방격자에 비해 가공성이 좋다.

46. Cu에 3~5%Ni, 1%Si, 3~6%Al을 첨가한 합금으로 CA 합금이라 하며 스프링재로로 사용되는 것은?

① 문쯔메탈	② 콜슨합금

③ 길딩메탈	④ 커트리지 브라스

47. 1성분계 상태도에서 3중점에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세 가지 기압이 겹치는 점이다

② 세 가지 온도가 겹치는 점이다.

③ 세 가지 상이 같이 존재하는 점이다.

④ 세 가지 원소가 같이 존재하는 점이다.

48. 주철의 주조성을 알 수 있는 성질로 짝지어진 것은?

① 유동성, 수축성	② 감쇠능, 피삭성

③ 경도성, 강도성	④ 내열성, 내마멸성

49. 계(system)의 구성원을 나타내는 것은?

① 성분	② 상률

③ 평형	④ 복합상

50. 표준상태에서 탄소강의 5대 원소 중 강의 조직과 성질에 크게 영향을 주는 것은?

① C	② P

③ Si	④ Mn

51. 두랄루민은 알루미늄에 어떤 금속원소를 첨가한 합금인가?

① Fe－Sn－Si	② Cu－Mg－Mn

③ Ag－Zn－Ni	④ Pb－Ni－Mg

52. Fe－C 평형 상태도에 존재하는 0.023%C~0.8%C를 함유한 범위에서 나타나는 아공석강의 대표적인 조직에 해당하는 것은?

① 페라이트와 펄라이트

② 펄라이트와 레데뷰라이트

③ 펄라이트와 마텐자이트

④ 페라이트와 레데뷰라이트

53. 탄소 함유량으로 철강재료를 분류한 것 중 틀린 것은?

① 강은 약0.2% 이하의 탄소함유량을 갖는다.

② 순철은 약 0.025%이하의 탄소함유량을 갖는다.

③ 공석강은 약 0.8%정도의 탄소함유량을 갖는다.

④ 공정 주철은 약 4.3%정도의 탄소함유량을 갖는다.

54. 텅스텐은 재결정에 의해 결정립 성장을 한다. 이를 방지하기 위해 처리하는 것을 무엇이라고 하는가?

① 도핑(Doping)	② 라이닝(Lining)

③ 아말감(Amalgam)	④ 비탈리움(Vitallium)

55. 압입자국으로부터 경도값을 계산하는 경도계가 아닌 것은?

① 쇼어 경도계	② 브리넬 경도계

③ 비커스 경도계	④ 로크웰 경도계

56. 용탕의 냉각과 압연을 동시에 하는 방법으로 리본 형태의 비정질 합금을 제조하는 액체 급랭법은?

① 쌍롤법	② 스퍼터링

③ 이온 도금법	④ 전해 코팅법

57. 다음 중 실루민의 주성분으로 옳은 것은?

① Al－Si	② Sn－Cu

③ Ni－Mn	④ Mg－Ag

58. 피복아크용접을 할 때 용접봉의 위빙(weaving)운봉 폭은 어느 정도가 가장 좋은가?

① 비드폭의 2~3배	② 루트간격의 1~2배

③ 비드높이의 1~2배	④ 심선 지름의 2~3배

59. 다음 그림과 같이 맞대기 용접에서 강판의 두께20㎜, 인장하중 5000N, 용접부의 허용인장응력을 50N/㎟로 할 때 용접길이는 몇 ㎜인가?

① 50	② 100

③ 500	④ 1000

60. 다음 중 야금학적 접합 방법이 아닌 것은?

① 용접	② 압접

③ 납땜	④ 리벳 이음