건시스템(gunsys.com)	방사선비파괴검사기능사 필기 기출문제 (2014.1.26. 1회)

2014년 1회 방사선비파괴검사기능사 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 방사선투과시험법 【2과목】 방사선안전관리 관련 규격 【3과목】 금속재료일반 및 용접일반
2	4	3	1	1	3	2	3	3	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	3	1	4	3	3	3	2	3	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	4	4	1	2	4	1	2	2	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	3	1	4	2	2	4	1	2	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	4	3	2	2	3	4	1	3	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	4	1	1	4	4	3	1	2	2
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 초음파 진동자에서 초음파의 발생효과는 무엇인가?

① 진동효과	② 압전효과

③ 충돌효과	④ 회절효과

2. 자분탐상시험에서 자력선 성질이 아닌 것은?

① N극에서 나와서 S극으로 들어간다.

② 자력선의 밀도가 큰 곳은 자계가 세다.

③ 자력선의 밀도는 그 점에서 자계의 세기를 나타낸다.

④ 자력선은 도중에서 갈라지거나 서로 교차한다.

3. 표면코일을 사용하는 와전류탐상시험에서 시험코일과 시험체 사이의 상대 거리의 변화에 의해 지시가 변화하는 것을 무엇이라 하는가?

① 오실로스코프 효과	② 표피 효과

③ 리프트 오프 효과	④ 카이저 효과

4. 기포누설시험에 사용되는 발포액의 특성으로 옳지 않은 것은?

① 점도가 높을 것	② 적심성이 좋을 것

③ 표면장력이 좋을 것	④ 시험품에 영향이 없을 것

5. 방사선투과시험 시 농도가 짙은 사진이 나오는 일반적인 이유 2가지가 모두 옳은 것은?

① 초과 노출과 과현상

② 불충분한 세척과 과현상

③ 초과 노출과 오염된 정착액

④ 오염된 정착액과 불충분한 세척

6. 단면적 1㎡인 환봉을 10㎏의 하중으로 인장할 경우 인장응력은?

① 0.098Pa	② 9.8Pa

③ 98Pa	④ 980Pa

7. 자분탐상시험의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 핀홀과 같은 점 모양의 결함은 검출이 어렵다.

② 자속방향이 불연속 위치와 수직하면 결함 검출이 어렵다.

③ 시험체 두께방향의 결함 깊이에 관한 정보는 얻기가 어렵다.

④ 표면으로부터 깊은 곳에 있는 결함의 모양과 종류를 알기는 어렵다.

8. 내마모성이 요구되는 부품의 표면 경화층 깊이나 피막두께를 측정하는데 쓰이는 비파괴검사법은?

① 적외선분석검사(IRT)	② 방사선투과검사(RT)

③ 와전류탐상검사(ECT)	④ 음향방출검사(AE)

9. 시험체를 가압 도는 감압하여 일정한 시간이 지난 후 압력변화를 계측하여 누설검사하는 방법을 무엇이라 하는가?

① 헬륨 누설검사	② 암모니아 누설검사

③ 압력변화 누설검사	④ 전위차에 의한 누설검사

10. 비파괴검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있는 내용을 설명한 것으로 틀린 것은?

① 비파괴검사를 수행하는 기술자의 기량을 향상시켜 검사의 신뢰도를 높일 수 있다.

② 제품 또는 부품에 적합한 비파괴검사법의 선정을 통해 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.

③ 제품 또는 부품에 적합한 평가 기준의 선정 및 적용으로 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.

④ 검출 가능한 모든 지시 및 불연속을 제거함으로써 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.

11. 직선도체에 500A의 전류를 통했을 때 도선의 중심에서 50㎝ 떨어진 위치에서의 자계의 세기는 얼마인가?

① 약 1.6[A/m]	② 약 3.2[A/m]

③ 약 160[A/m]	④ 약 320[A/m]

12. 형광침투액을 사용한 침투탐상시험의 경우 자외선등 아래에서 결함지시가 나타내는 일반적인 색은?

① 갈색	② 자주색

③ 황록색	④ 청색

13. 다른 비파괴검사법과 비교했을 때 방사선투과시험의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 표면균열만을 검출할 수 있다.

② 반영구적인 기록이 가능하다.

③ 내부결함의 검출이 가능하다.

④ 방사선 안전관리가 요구된다.

14. 비파괴검사법 중 일반적으로 결함의 깊이를 가장 정확히 측정할 수 있는 시험법은?

① 자분탐상시험	② 침투탐상시험

③ 방사선투과시험	④ 초음파탐상시험

15. 필름 용액에 의한 물자국(줄무늬)과 같은 인공결함이 생기는 주된 원인은?

① 현상액의 온도가 너무 높을 때 생긴다.

② 현상할 때 교반을 시키지 않을 때 생긴다.

③ 정지액을 사용하지 않을 때 생긴다.

④ 정착액의 능력이 저하되었을 때 생긴다.

16. 방사선투과시험의 현상처리에서 수동현상법과 비교한 자동 현상법에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 투과사진의 균질성이 더 높다.

② 현상액의 온도조절이 비교적 쉽다.

③ 현상액의 공기 산화가 크다.

④ 수동현상법보다 실패율이 적다.

17. 방사선 물질의 원자수가 붕괴되어 반으로 줄어드는데 소요되는 시간을 무엇이라 하는가?

① 클록	② 큐리

③ 반감기	④ 반가층

18. 방사선투과검사의 필름현상처리의 순서로 옳은 것은?

① 수세-건조-현상-정지-정착

② 현상-정지-정착-수세-건조

③ 건조-현상-정지-정착-수세

④ 정착-수세-건조-현상-정지

19. 방사선 투과사진에서 작은 결함을 검출할 수 있는 능력을 나타내는 용어는?

① 투과사진의 농도	② 투과사진의 명료도

③ 투과사진의 감도	④ 투과사진의 대조도

20. 방사선발생장치에서 필라멘트와 포커싱컵(focusing cup)은 다음 중 어떤 것의 필수 부품인가?

① 음극	② 양극

③ 정류기	④ X선 트랜스

21. 방사선투과시험 시 투과도계를 사용하는 목적의 설명으로 가장 적합한 것은?

① 결함 크기를 측정하는 것이다.

② 노출선도를 작성하는 기준이다.

③ 결함 식별력을 판단하는 기준이다.

④ 결함의 형태를 측정하기 위함이다.

22. Ir-192에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 강 제품의 촬영범위는 대략 3~75㎜이다.

② 반감기는 약 75일이다.

③ 에너지는 대략 0.3~0.6MeV이다.

④ 알루미늄에 대한 반가층은 약 0.15㎝이다.

23. X선 발생장치에서 관전압(kV), 조사시간 외에 조절이 가능한 인자는?

① 온도	② 필라멘트와 초점과의 거리

③ 초점의 크기	④ 관전류

24. 모재의 두께가 5.0㎜인 강판의 맞대기 이음부를 방사선투과검사하여 상질이 A급인 투과사진을 얻고자 할 때, 다음의 바늘형 투과도계의 호칭번호 중 맞는 것은? (단, 시험부에서의 식별 최소선지름은 0.16㎜이다.)

① 04F	② 08F

③ 04A	④ 08A

25. 방사선투과시험에 사용되고 있는 Ir-192 동위원소의 양성자 수는?

① 76	② 77

③ 86	④ 87

26. X선과 γ선의 차이를 설명한 것으로 틀린 것은?

① X선과 γ선은 발생하는 원리가 다르다.

② 사용하지 않는 경우에 γ선원은 차폐를 해야 한다.

③ X선은 전원이 필요하나 γ선은 필요치 않다.

④ X선은 에너지의 조절이 어려우나 γ선의 에너지는 빔의 조절이 가능하다.

27. 용접부에 발생하는 결함 가운데 그림의 화살표와 같은 용접부의 결함은?

① 용락	② 기공

③ 루트부 언더컷	④ 루트부 오목상

28. 등가선량을 구할 때 사용되는 방사선 가중치 중 광자, 전자에 대한 계수로 옳은 것은?

① 0.1	② 1

③ 10	④ 20

29. 원자력안전법시행령에서 규정하는 수시출입자의 피폭에 대한 연간 유효선량한도로 올바른 것은?

① 1.2밀리시버트	② 12밀리 버트

③ 150밀리시버트	④ 1.5시버트

30. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 따라 모재두께 10㎜ 의 강판 맞대기 용접이음부를 방사선투과검사할 때 결함의 분류에서 일단 제외되는 것은?

① 슬래그혼입	② 언더컷

③ 용입불량	④ 융합불량

31. 스테인리스강 용접부의 방사선투과 시험방법 및 투과사진의 등급분류 방법(KS B 0237)에 의한 재료 두께와 투과도계 식별도의 관계가 옳은 것은?

① 상질이 보통급일 때 모든 두께에 대하여 투과도계 식별도는 2.0이하이어야 한다.

② 상질이 특급일 때 재료 두께가 100㎜ 이하인 경우 투과도계 식별도는 2.0이하이어야 한다.

③ 상질이 특급일 때 재료 두께가 100㎜ 초과인 경우 투과도계 식별도는 1.5이하이어야 한다.

④ 상질이 보통급일 때 재료 두께가 50㎜ 이하인 경우 투과도계 식별도는 2.5이하이어야 한다.

32. 1rem에 대한 국제단위인 Sv로 환산한 값은?

① 1 Sv	② 0.1Sv

③ 0.01Sv	④ 1 mSv

33. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)의 계조계의 구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 형의 종류에는 15형, 20형, 25형 등이 있다.

② 15형은 두께가 1.0㎜이고 정사각형이며 한 변의 길이는 10㎜로 한다.

③ 25형은 두께가 4.0㎜이고 정사각형이며 한 변의 길이는 15㎜로 한다.

④ 계조계의 치수허용차는 한 변의 길이에 대하여 ±5% 로 한다.

34. 단시간 내에 전신에 받는 방사선 피폭선량과 이 때 발생하는 급성 장해의 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 피폭선량이 0~0.25Sv인 경우, 임상적 증산은 거의 없다.

② 피폭선량이 0.25~0.5Sv인 경우, 임파구(백혈구)의 수는 일시적으로 감소한다.

③ 피폭선량이 1~2Sv인 경우, 구역질 등 방사선 숙취현상이 나타난다.

④ 피폭선량이 2~4Sv인 경우, 피폭자는 100% 사망한다.

35. 배관 용접부의 비파괴 검사방법(KS B 0888)에서 규정되어 있는 촬영방법에 따라 관의 살두께가 9㎜인 용접부를 A급 상질로 촬영하였을 때 투과도계의 식별 최소 선지름은 얼마인가?

① 0.16㎜	② 0.20㎜

③ 0.25㎜	④ 0.32㎜

36. 방사성 동원원소를 이동 사용하여 방사선 작업을 하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 반드시 2인 이상을 1조로 편성하여야 한다.

② 방사성동원원소취급자 일반면허 또는 감독자면허취득자가 반드시 조장이 되어야 한다.

③ 법에 의해 비파괴검사종사자 자격 교육을 이수한 자는 조장이 될 수 있다.

④ 휴식 중에는 조사장치의 도난, 분실을 방지하기 위하여 감시인을 배치하여야 한다.

37. 주강품의 방사선투과 시험방법(KS D 0227)에 따라 흠의 분류 시 1류에 대하여 블로홀의 세지 않는 홈의 최대치수를 나타낸 것으로 틀린 것은?

① 시험부의 호칭두께 10㎜이하일 때 0.4㎜

② 시험부의 호칭두께 10㎜초과 20㎜ 이하일 때 0.7㎜

③ 시험부의 호칭두께 20㎜초과 40㎜ 이하일 때 1.0㎜

④ 시험부의 호칭두께 40㎜초과 80㎜ 이하일 때 1.5㎜

38. 어떤 감마선원에서 2m 거리에 조사되는 방사선량율이 360mR/h이다. 6HVL의 물질로 차폐했을 때의 선량률은? (단, HVL는 반가층을 나타낸다.)

① 5.625mR/h	② 7.635mR/h

③ 8.265mR/h	④ 21.66mR/h

39. 주강품의 방사선투과 시험방법(KS D 0227)에 따른 주강품의 투과시험 시  흠의 영상분류에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 블로홀은 호칭 두께 1/2을 초과하는 경우 6류로 한다.

② 모래박힘이 30㎜를 초과하는 경우 4류로 한다.

③ 갈라짐인 경우 모두 6류로 한다.

④ 나뭇가지모양 슈링키지인 경우 호칭두께 10㎜이하, 시야 50㎜일 때 흠면적이 3500㎟이면 5류로 한다.

40. 알루미늄 T형 용접부 방사선투과시험방법(KS D 0245)에 따라 모재 두께가 각각 10㎜와 4㎜인 T형 용접부를 투과검사할 때 요구되는 계조계의 종류는?

① A형	② B형

③ C형	④ D형

41. 주강품의 방사선투과 시험방법(KS D 0227)에 따라 방사선투과검사 시 시험부의 호칭두께 변화가 적고 평판시험체에 가까운 것에 적용하는 투과사진의 상질은?

① A급	② B급

③ 1급	④ 2급

42. 방사선 측정기의 사용 목적이 틀린 것은?

① 단창형 GM계수관－방사능 측정

② 전리함식 계수관－방사선량율 측정

③ 섬광계수장치－γ선의 스펙트럼 측정

④ BF3 계수관－β 방사선량 측정

43. 6：4 황동에 철을 1% 내외 첨가한 것으로 주조재, 가공재로 사용되는 합금은?

① 인바	② 라우탈

③ 델타메탈	④ 하이드로날륨

44. 다음 중 형상 기억 합금으로 가장 대표적인 것은?

① Fe－Ni	② Ni－Ti

③ Cr－Mo	④ Fe－Co

45. 탄소강 중에 포함된 구리(Cu)의 영향으로 옳은 것은?

① 내식성을 저하시킨다.

② Ar1의 변태점을 저하시킨다.

③ 탄성한도를 감소시킨다.

④ 강도, 경도를 감소시킨다.

46. 비중 7.14 용융점 약 419℃이며 다이캐스팅용으로 많이 이용되는 조밀육방격자 금속은?

① Cr	② Cu

③ Zn	④ Pb

47. 다음 중 소성가공에 해당되지 않는 가공법은?

① 단조	② 인발

③ 압출	④ 표면처리

48. 주철에서 어떤 물체에 진동을 주면 진동에너지가 그 물체에 흡수되어 점차 약화되면서 정지하게 되는 것과 같이 물체가 진동을 흡수하는 능력은?

① 감쇠능	② 유동성

③ 연신능	④ 용해능

49. Fe-C 평형상태도에서 자기 변태만으로 짝지어진 것은?

① A₀변태, A₁변태	② A₁변태, A₂변태

③ A₀변태, A₂변태	④ A₃변태, A₄변태

50. 다음 합금 중에서 알루미늄 합금에 해당되지 않는 것은?

① Y합금	② 콘스탄탄

③ 라우탈	④ 실루민

51. 다음 중 슬립(Slip)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 슬립이 계속 진행하면 변형이 어려워진다.

② 원자밀도가 최대인 방향으로 슬립이 잘 일어난다.

③ 원자밀도가 가장 큰 격자면에서 슬립이 잘 일어난다.

④ 슬립에 의한 변형은 쌍정에 의한 변형보다 매우 작다.

52. 다음 중 시효경화성이 있는 합금은?

① 실루민	② 알팍스

③ 문쯔메탈	④ 두랄루민

53. 다음 중 볼트, 너트, 전동기축 등에 사용되는 것으로 탄소함량이 약 0.2~0.3% 정도인 기계구조용 강재는?

① SM25C	② STC4

③ SKH2	④ SPS8

54. 주철의 물리적 성질을 설명한 것 중 틀린 것은?

① 비중은 C, Si 등이 많을수록 커진다.

② 흑연편이 클수록 자기 감응도가 나빠진다.

③ C, Si 등이 많을수록 용융점이 낮아진다.

④ 화합 탄소를 적게하고 유리 탄소를 균일하게 분포시키면 투자율이 좋아진다.

55. 분말상 Cu에 약 10% Sn 분말과 2% 흑연 분말을 혼합하고, 윤활제 또는 휘발성 물질을 가한 후 가압 성형하여 소결한 베어링 합금은?

① 켈밋 메탈	② 배빗 메탈

③ 엔티프릭션	④ 오일리스 베어링

56. 체심입방격자(BCC)의 근접 원자간 거리는? (단, 격자정수는 a이다.)

① [eqn: rm a]	② [eqn: rm 1 over 2 a]

③ [eqn: rm 1 over root 2 a]	④ [eqn: rm root 3 over 2 a]

57. 보통 주철(회주철) 성분에 0.7~1.5% Mo, 0.5~4.0% Ni을 첨가하고 별도로 Cu, Cr을 소량 첨가한 것으로 강인하고 내마멸성이 우수하여 크랭크축, 캠축, 실린더 등의 재료로 쓰이는 것은?

① 듀리론	② 니-레지스트

③ 애시큘러 주철	④ 미하나이트 주철

58. 셀룰로오스(유기물)를 20~30% 정도 포함하고 있어 용접 중 가스를 가장 많이 발생하는 용접봉은?

① E4311	② E4316

③ E4324	④ E4327

59. 진유납이라고도 말하며 구리와 아연의 합금으로 그 융점은 820℃~935℃ 정도인 것은?

① 은납	② 황동납

③ 인동납	④ 양은납

60. 산소－아세틸렌 가스용접기로 두께가 2㎜인 연강판의 용접에 적합한 가스용접봉의 이론적인 지름(㎜)은?

① 1	② 2

③ 3	④ 4