건시스템(gunsys.com)	방사선비파괴검사기능사 필기 기출문제 (2014.4.6. 2회)

2014년 2회 방사선비파괴검사기능사 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 방사선투과시험법 【2과목】 방사선안전관리 관련 규격 【3과목】 금속재료일반 및 용접일반
4	1	2	1	4	1	4	2	1	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	4	4	2	3	4	1	4	2	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	2	3	1	2	4	2	2	4	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	4	2	2	4	4	2	2	3	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	2	3	1	2	4	4	3	1	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	4	1	3	2	3	4	1	1	3
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 금속 내부 불연속을 검출하는데 적합한 비파괴검사법의 조합으로 옳은 것은?

① 와전류탐상시험, 누설시험

② 누설시험, 자분탐상시험

③ 초음파탐상시험, 침투탐상시험

④ 방사선투과시험, 초음파탐상시험

2. 수세성 형광침투액과 건식현상제를 사용하여 검사하는 방법을 표현한 것은?

① FA-D	② FB-D

③ FA-S	④ FB-S

3. 수세성 염색침투탐상검사에 습식현상제를 사용할 때의 시험순서로 옳은 것은?

① 전처리 → 침투처리 → 제거처리 → 건조처리 → 현상처리 → 관찰

② 전처리 → 침투처리 → 세척처리 → 현상처리 → 건조처리 → 관찰

③ 전처리 → 침투처리 → 세척처리 → 유화처리 → 제거처리 → 현상처리 → 건조처리 → 관찰

④ 전처리 → 세척처리 → 침투처리 → 현상처리 → 건조처리 → 관찰

4. 기포누설검사의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 누설 위치의 판별이 빠르다.

② 경제적이나 안전성에 문제가 많다.

③ 기술의 숙련이나 경험을 크게 필요로 한다.

④ 프로브(탐침)나 스니퍼(탐지기)가 반드시 필요하다.

5. 코일법으로 자분탐상시험을 할 때 요구되는 전류는 몇 A인가? (단, L/D은 3, 코일의 감은 수는 10회, 여기서 L은 봉의 길이이며, D는 봉의 외경이다.)

① 40	② 700

③ 1167	④ 1500

6. 방사선투과시험과 초음파탐상시험을 비교 설명한 내용 중 틀린 것은?

① 결함형상 판별에는 UT가 더 유리하다.

② 체적결함 검출에는 RT가 더 유리하다.

③ 결함위치 판정에는 UT가 더 유리하다.

④ 결함길이 판정에는 RT가 더 유리하다.

7. 누설을 통한 기체의 흐름에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?

① 기체의 분자량	② 기체의 점도

③ 압력의 차이	④ 기체의 색

8. 초음파탐상검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 펄스반사법이 많이 이용된다.

② 내부조직에 따른 영향이 작다.

③ 불감대가 존재한다.

④ 미세균열에 대한 감도가 높다.

9. 전자기 원리를 이용한 비파괴검사법은?

① 와전류탐상시험	② 침투탐상시험

③ 방사선투과시험	④ 초음파탐상시험

10. 초음파탐상시험의 일반적인 특징이 아닌 것은?

① 반사법	② 투과법

③ 경사각법	④ 공진법

11. 자분탐상시험의 일반적인 특징이 아닌 것은?

① 시험체는 강자성체가 아니면 적용할 수 없다.

② 자속은 가능한 한 결함 면에 수직이 되도록 한다.

③ 일반적으로 깊은 결함 검출이 곤란하다.

④ 시험체 두께 방향의 결함높이와 형상에 관한 정보를 얻을 수 있다.

12. 방사선투과시험 시 관용도가 큰 필름을 사용했을 때 나타나는 현상은?

① 관전압이 올라간다.

② 관전압이 내려간다.

③ 콘트라스트가 높아진다.

④ 콘트라스트가 낮아진다.

13. 와전류탐상시험의 탐상코일 중 외삽 코일과 같은 의미에 속하는 것은?

① 내삽코일	② 표면코일

③ 프로브코일	④ 관통코일

14. 원자핵의 분류 중 와 는 무엇으로 분류되는가?

① 동중핵	② 동위원소

③ 동중성자핵	④ 핵이성체

15. 용접부의 방사선투과검사를 하였을 때 촬영된 투과사진이 규정하는 상질을 가지고 있는지의 여부를 확인해야 하는데 이때 확인하여야 할 항목으로 가장 거리가 먼 것은?

① 계조계의 값

② 시험부의 사진농도

③ 시험부의 유효길이

④ 투과도계의 식별 최소선경

16. 두께20㎜ 용접품의 중심부에 기공이 있는 것을 확인하고자 할 때 비파괴검사 방법으로 옳은 것은?

① 액체침투탐상(PT)	② 자기탐상(MT)

③ 누설탐상(LT)	④ 방사선투과검사(RT)

17. 방사선투과사진에서 결함의 분류 도중 용입불량의 결함이 확인되어 결함의 길이를 측정하여 결함을 분류하였다. 다음 중 잘못된 분류는 어느 것인가?

① 제2종 1류	② 제2종 2류

③ 제2종 3류	④ 제2종 4류

18. 방사선투과사진의 명료도(또는 선명도)에 영향을 주는 인자가 아닌 것은?

① 필름의 종류	② 초점-필름간의 거리

③ 방사선 선질	④ 침투시간 및 노출시간

19. 방사선투과시험 시 필름을 수동현상할 때 최대효과를 얻기 위한 용액의 온도범위는?

① 12°C~15°C	② 18°C~22°C

③ 24°C~28°C	④ 30°C~40°C

20. 반감기가 75일인 10Ci의 Ir-192를 사용하여 2분간 노출하여 양질의 방사선투과사진을 얻었다. 75일 후에 같은 조건에서 동등한 사진을 얻고자 할 때 노출시간은 약 얼마이어야 하는가?

① 1.5분	② 4분

③ 6분	④ 15분

21. Ir-192 선원의 방사선 강도가 1m 떨어진 곳에서 2R/h일 때 방사선 강도가 2mR/h되는 곳은 선원으로부터 얼마 떨어진 곳인가?

① 약 100m	② 약 62m

③ 약 32m	④ 약 16m

22. X선발생장치에서 핀홀법으로 초점상을 촬영하는 주 이유는?

① 초점의 위치 결정	② 초점의 크기 결정

③ 조사면의 선량분포	④ X선의 에너지 분포

23. 감마선투과시험 장비에 사용하는 동위원소의 특성을 바르게 설명한 것은?

① 137Cs의 γ선 에너지는 1.33MeV이다.

② 60Co선원 1Ci는 1m 거리에서 0.37R/h이다.

③ 192Ir에서 방출되는 γ선 중 존재비가 가장 큰 것은 0.31MeV γ선이다.

④ 170Tm은 β방출체로서 투과시험에는 이용할 수 없다.

24. 방사선투과사진의 명료도에 영향을 미치는 기하학적 요인이 아닌 것은?

① 필름의 종류

② 선원의 크기

③ 선원과 필름 사이 거리

④ 증감지와 필름의 접촉상태

25. 방사선투과검사에 사용하는 연박증감지의 효과에 관한 설명으로 옳지 않는 것은?

① 필름의 사진 작용을 증대한다.

② 노출시간을 10배 이상 단축시킨다.

③ 1차방사선에 비해 파장이 긴 산란방사선을 흡수한다.

④ 1차방사선을 강화한다.

26. X선 발생장치의 관을 고진공 상태로 설계, 제작하는 이류로 가장 거리가 먼 것은?

① 고속전자의 에너지 손실을 방지하기 위하여

② 필라멘트의 산화 및 연소를 방지하기 위하여

③ 전극간의 전기적 절연을 방지하기 위하여

④ 열 발생을 방지하기 위하여

27. 용접금속이 국부적으로 뒤쪽으로 떨어져 나간 것으로 그림에서 나타내고 있는 용접부의 결함은 무엇인가?

① 파이프	② 용략

③ 융합불량	④ 용입부족

28. 다음 중 측정기기에 대한 설명이 잘못된 것은?

① TLD는 개인 피폭선량 측정용이다.

② 서베이미터는 교정하지 않아도 된다.

③ 동위원소 회수 시 서베이미터로 관찰해야 한다.

④ 포켓도시미터로 선량률을 측정해서는 안 된다.

29. 방사선 측정 중 속중성자의 측정에 가장 적합한 기기는?

① Nal 신틸레이터	② 가스 전리계수기

③ G.M 계수기	④ 플라스틱 신틸레이터

30. 선량률을 감소시키기 위해 차폐체를 사용할 때, Ir-192에 대한 강의 반가층이 12㎜ 이면 선량율을 처음의 1/8로 감소시키려면 강의 두께는 몇 ㎜이어야 하는가?

① 13	② 26

③ 39	④ 52

31. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 의한 투과사진에서의 결함분류 중 결함길이를 결정하는 방법이 옳은 것은?

① 결함이 일정 면적 안에 존재할 때 면적 안의 가로길이를 결함길이로 한다.

② 결함길이는 제2종의 결함길이를 측정하여 결함길이로 한다.

③ 둥근블로홀은 동일시험시야에 공존하는 점수의 총합을 결함길이로 환산한다.

④ 텅스텐 혼입은 결함의 긴지름 치수를 결함길이로 한다.

32. 강용접이음부의 방사선투과시험방법(KS B 0845)에 의한 시험성적서 기록에 시험조건 관련 사용장치 및 재료 항목에 포함되지 않는 내용은 무엇인가?

① 방사선 투과장치명 및 실효 초점치수

② 필름 및 증감지의 종류

③ 투과도계의 종류

④ 시험체의 재질 및 두께

33. 강용접 이음부의 방사선 투과시험방법(KS B 0845)으로 강판의 맞대기 용접이음부 촬영 시 투과도계와 필름간 거리가 식별 최소 선지름의 몇 배 이상이면 투과도계를 필름 쪽에 둘 수 있는가?

① 5배	② 10배

③ 15배	④ 20배

34. 방사선안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙에서 그림과 같은 내용물을 차량에 부착할 때 방사성 표지의 색상은?

① 글자는 백색 바탕에 노란색

② 글자는 백색 바탕에 검정색

③ 글자는 노란색 바탕에 흰색

④ 글자는 노란색 바탕에 검정색

35. 주강품의 방사선투과시험방법(KS D 0227)에 따라 호칭두께가 15㎜인 제품을 검사하여 투과사진을 등급분류하려 한다. 이 때 사진에 블로홀이 있는 것으로 판단되었을 때 시험시야의 크기는 얼마로 하여야 하는가?

① ø10㎜	② ø15㎜

③ ø20㎜	④ ø30㎜

36. 강용접이음부의 방사선투과시험방법 (KS B 0845)에서 투과사진 결함의 종별과 종류가 틀린 것은?

① 제1종- 둥근블로홀 및 이에 유사한 결함

② 제2종- 가늘고 긴 슬래그 혼입, 파이프, 용입불량, 융합불량 및 이에 유사한 결함

③ 제3종- 갈라짐 및 이와 유사한 결함

④ 제4종- 수축공 및 이와 유사한 결함

37. 원자력안전법에서 정한 연간 유효선량한도로 옳은 것은?

① 일반인-5mSv

② 수시출입자-12mSv

③ 운반종사자-30mSv

④ 방사선작업종사자- 연간 100mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 300mSv

38. 티탄용접부의 방사선투과시험방법(KS D 0239)에 의한 투과사진의 흠집의 상 분류방법 중 모재의 두께 15㎜인 용접부에서 산정하지 않는 흠의 치수규정은?

① 0.3㎜ 이하	② 0.4㎜ 이하

③ 0.5㎜ 이하	④ 0.7㎜ 이하

39. 방사선에 대한 단위환산이 틀린 것은?

① 1Sv＝100rem	② 1Gy＝100rad

③ 1rad＝10-4J/㎏물질	④ 1R＝2.58×10-4C/㎏공기

40. 알루미늄 주물의 방사선투과 시험방법 및 투과사진의 등급 분류 방법(KS D 0241)에서 촬영방법 중 촬영 및 현상처리 과정의 확실한 흐림이 나타나는 필름은 정기적으로 제거해야 한다고 규정하고 있다. 이 때 흐림의 농도는 몇 이하로 하는 것이 바람직하다고 규정하고 있는가?

① 0.2	② 0.5

③ 2.0	④ 3.0

41. 강용접이음부의 방사선 투과시험방법(KS B 0845)에 따라 두께 30㎜ 강판의 맞대기 용접이음을 촬영하려고 할 때 어떤 계조계를 사용하여야 하는가?

① 15형	② 20형

③ 25형	④ 30형

42. 강용접이음부의 방사선 투과시험방법(KS B 0845)에 따라 내부필름 촬영방법으로 두께 20㎜, 원둘레길이 180㎝인 강관의 원둘레 용접이음을 촬영하고자 한다. 시험부에서 가로 갈라짐의 검출을 특히 필요로 하는 경우, 이 때 시험부의 유효길이는 얼마가 효율적인가?

① 90㎜	② 150㎜

③ 250㎜	④ 300㎜

43. 비정질합금의 제조법 중 기체 급랭법에 해당되는 것은?

① 단롤법	② 원심법

③ 스퍼터링법	④ 스프레이법

44. 압력이 일정한 Fe-C 평형상태도에서 공정점의 자유도는?

① ０	② １

③ ２	④ ３

45. 두 가지 이상의 금속 또는 원소가 간단한 원자비로 결합되어 성분금속과는 다른 성질을 갖는 물질을 무엇이라 하는가?

① 공정 2원 합금	② 금속간 화합물

③ 침입형 고용체	④ 전율가용 고용체

46. 원자의 배열이 불규칙한 상태를 하고 있으며, 결정입계, 전위, 편석 등 결정의 결함이 없고 표면 전체가 균일하고 내식성이 우수한 합금은?

① 형상기억합금	② 초소성합금

③ 초탄성합금	④ 비정질합금

47. 7-3황동에 주석을 1%첨가한 것으로 전연성이 좋아 관 또는 판을 만들어 증발기, 열교환기 등의 재료로 사용되는 것은?

① 양은	② 델타 메탈

③ 네이벌 황동	④ 애드미럴티 황동

48. 금속조직학상으로 철강재료를 분류할 때, 탄소함유량이 0.8~2.0%인 것은?

① 아공석강	② 아공정주철

③ 과공석강	④ 과공정주철

49. 금형 또는 칠 메탈이 붙어 있는 모래형에 주입하여 표면은 단단하고 내부는 회주철로 강인한 성질을 가지는 주철은?

① 칠드 주철	② 흑심 가단주철

③ 백심 가단주철	④ 구상 흑연 주철

50. 다음 중 대표적인 시효 경화성 합금은?

① 주강	② 두랄루민

③ 화이트메탈	④ 흑심가단주철

51. 탄성률이 좋아 스프링 등 고탄성을 요하는 재료로 통신기기, 계기 등에 사용되는 것은?

① 인청동	② 망간청동

③ 니켈청동	④ 알루미늄청동

52. 기지조직이 거의 페라이트로 된 것은?

① 스프링강	② 고망간강

③ 공구강	④ 순철

53. 다음의 재료 중 불순한 물질 또는 부식성 물질이 녹아 있는 수용액의 작용에 의해 표면 또는 내부에서 탈아연 되는 것은?

① 황동	② 엘린바

③ 퍼멀로이	④ 코슨합금

54. 고용융점 금속이 아닌 것은?

① W	② Ta

③ Zn	④ Mo

55. 피아노 선재, 레일 등을 제조할 때 사용되는 최경강인이 재료의 탄소함량으로 옳은 것은?

① 0.13~0.20%C	② 0.30~0.40%C

③ 0.50~0.70%C	④ 1.50~2.0%C

56. 순철에서 철의 자기변태가 일어나는 변태점의 온도는?

가. 210℃	나. 723℃

다. 768℃	라. 910℃

57. 조성은 30~32%Ni, 4~6% Co 및 나머지 Fe을 함유한 합금으로 20℃에서 팽창계수가 0(zero)에 가까운 합금은?

① 알민(almin)	② 알드리(aldrey)

③ 알클래드(alclad)	④ 슈퍼 인바(super invar)

58. 알루미늄 분말과 산화철 분말의 화학반응열을 이용하여 철도레일의 맞대기 용접에 적합한 용접법은?

① 테르밋 용접	② TIG용접

③ 탄산가스 아크 용접	④ 일렉트로 슬래그 용접

59. 정격 2차 전류 200A이고 정격 사용률이 40%인 아크용접기로 150A의 전류를 사용할 경우 허용사용률은 약 얼마인가?

① 71%	② 75%

③ 81%	④ 85%

60. 아크 용접법 중 용극식에 해당되지 않는 것은?

① 피복아크 용접법

② 서브머지드 아크 용접법

③ 불활성가스 텅스텐 아크 용접법

④ 이산화탄소 시일드 아크 용접법