건시스템(gunsys.com)	방사선비파괴검사기능사 필기 기출문제 (2015.4.4. 2회)

2015년 2회 방사선비파괴검사기능사 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 방사선투과시험법 【2과목】 방사선안전관리 관련 규격 【3과목】 금속재료일반 및 용접일반
1	4	4	4	3	1	1	1	1	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	1	3	1	2	1	3	3	4	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	4	2	2	2	3	3	1	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	1	1	3	1	2	4	3	3	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	3	1	4	1	3	4	2	4	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	4	1	3	2	3	2	4	4	2
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 자기탐상검사에서 자화방법에 따라 검출할 수 있는 결함의 방향이 틀린 것은?

① 축통전법 : 축에 직각인 결함

② 직각통전법 : 축에 직각인 결함

③ 전류관통법 : 축방향의 결함

④ 자속관통법 : 원주방향의 결함

2. 초음파탐상시험법 중 일반적으로 결함 검출에 가장 많이 사용되는 것은?

① 투과법	② 공진법

③ 연속파법	④ 펄스반사법

3. 누설탐상검사 시 기포를 형성시키는 용액으로 발포액을 액상세제, 글리세린, 물로 혼합하여 사용한다. 일반적인 혼합비율은?

① 1：1：1	② 2：1.5：3

③ 4：2：1	④ 1：1：4.5

4. 다음 비파괴검사 방법 중 시험체나 주변의 온도가 낮을 때 탐상시간에 가장 영향을 많이 받는 것은?

① 방사선투과시험	② 와전류탐상시험

③ 자분탐상시험	④ 침투탐상시험

5. 두꺼운 금속제의 용기나 구조물의 내부에 존재하는 가벼운 수소화합물의 검출에 가장 적합한 검사 방법은?

① X-선투과검사	② 감마선투과검사

③ 중성자투과검사	④ 초음파탐상검사

6. 초음파탐상검사법의 하나인 초음파두께측정에서 가장 적합한 초음파는?

① 종파	② 판파

③ 횡파	④ 표면파

7. 와전류탐상시험의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 주로 표면 및 표면직하의 결함을 검출하는 시험법이다.

② 가는 선, 고온에서의 시험 등에는 부적합하다.

③ 접촉법을 이용하므로 고속 자동화된 검사가 어렵다.

④ 수 Hz에서 수백 Hz 의 교류를 주로 이용하므로 잡음 인자의 영향이 적다.

8. 켈빈온도(K)를 환산하는 식으로 옳은 것은?

① K＝273＋℃	② K＝273－℃

③ K＝473＋℃	④ K＝473－℃

9. 시험체를 자르거나 큰 하중을 가하여 재료의 기계적, 물리적 특성을 확인하는 시험 방법은?

① 파괴시험	② 비파괴시험

③ 위상분석시험	④ 임피던스시험

10. 방사선투과검사 필름의 상질의 알아보기 위해 사용하는 촬영도구는 무엇인가?

① 증감지	② 투과도계

③ 콜리미터	④ 농도측정기

11. 다음 중 비금속재료에 대한 비파괴검사를 실시하기에 적합하지 않은 시험 방법은?

① 방사선투과시험	② 초음파탐상시험

③ 자분탐상시험	④ 침투탐상시험

12. 검사할 부위를 전자석의 자극사이에 놓고 검사하는 자분탐상시험 중 가장 간편한 시험방법은?

① 극간(Yoke)법	② 코일(coil)법

③ 전류관통법	④ 축통전법

13. 와전류탐상검사에서 신호 대 잡음비(S/N비)를 변화시키는 것이 아닌 것은?

① 진동 제거

② 필터(filter) 회로 부가

③ 모서리 효과(edge effect)

④ 충전율 또는 리프트 오프(lift-off)의 개선

14. 침투탐상시험에서 사용하는 A형 대비시험편의 재질은?

① 알루미늄합금	② 크롬합금

③ 니켈합금	④ 동합금

15. 선원-필름간 거리 60㎝, 관전류 5㎃에서 1분의 노출로 규정 농도의 필름을 얻었다. 관전류를 4㎃로 변경했을 때 규정농도의 필름을 얻기 위한 노출시간은?

① 0.8분	② 1.25분

③ 1.56분	④ 1.75분

16. 방사선투과시험에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 핀홀법으로는 조사면의 농도분포를 측정한다.

② 계조계로는 투과사진의 상질을 결정할 수 있다.

③ 투과도계로는 투과사진의 상질을 결정할 수 있다.

④ 초점의 크기는 결함의 식별도에 영향을 준다.

17. X 선이 결정구조 내에서 회절하는 현상을 이용하여 물질의 결정구조에 대한 영상을 얻어내는 등의 방법으로 물질의 성분과 그 성분비를 알아내기 위하여 사용하는 비파괴검사방법은 무엇인가?

① 단층촬영기법(Tomography)

② 파라렉스법(Parallax method)

③ X 선 회절법(X-ray diffraction method)

④ 입체방사선투과검사법(Stereo radiography)

18. 방사선투과검사에 사용되는 방사성동위원소인 Ir-192를 설명한 것 중 틀린 것은?

① 반감기 : 74.3일

② 밀도 : 22.4g/㎤

③ 조사선량율 정수 : 1.35R/hr

④ 융점 : 2350 ℃

19. 30Ci 선원으로 선원-필름간 거리를 100㎝로 하고 20분 동안 노출을 주어 농도 2.5의 투과사진을 얻었다. 선원을 50Ci로 바꾸고 선원과-필름간 거리를 200㎝로 하였을 때 동일한 농도의 투과사진을 얻기 위하여 적용해야 할 노출시간은 얼마인가?

① 12분	② 24분

③ 36분	④ 48분

20. 다음 중 γ선의 에너지를 나타내는 단위는?

① Ci	② MeV

③ RBE	④ Roentgen

21. 다음 중 촬영된 투과사진이 규정된 상질을 가지고 있는 지의 여부를 판단하기 위하여 확인하여야 할 내용과 가장 거리가 먼 것은?

① 필름의 유효기간

② 시험부의 유효 길이

③ 투과사진의 농도 범위

④ 투과도계의 식별 최소 선지름

22. 그림의 화살표를 통해서 용락(burn through)으로 판정할 수 있는 것은?

①	②

③	④

23. X선 발생장치의 X선관이 진공으로 되어 있는 이유는?

① 전자의 이동을 방지하기 위한 것이다.

② 필라멘트의 산화를 증대시키기 위한 것이다.

③ 연소가 잘 이루어질 수 있도록 하기 위한 것이다.

④ 전자의 이동을 원활히 하고 필라멘트를 보호하기 위해서이다.

24. X-선관의 내부구조와 관계가 없는 것은?

① 표적(Target)

② 프로브(Probe)

③ 필라멘트(Filament)

④ 포커싱컵(Focusing Cup)

25. 초점 크기 0.3㎝, 시험체와 필름간 거리 10㎝, 선원과 필름간 거리 100㎝일 때 기하학적 불선명도는 약 얼마인가? (오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① 0.1㎜	② 0.3㎜

③ 3㎜	④ 5㎜

26. X선 발생장치의 주요 구성부가 아닌 것은?

① X-선관	② 선원용기

③ 고전압장치	④ 제어 장치

27. 방사선 투과사진에 검은 반점이 인공결함(의사지시)이 나타나게 되는 원인은?

① 정착액으로 옮겨온 현상액

② 현상 전 필름 표면에 묻은 정착액

③ 현상 전 필름 표면에 묻은 물방울

④ 현상용액에 필름을 넣을 때 필름 표면에 붙은 기포

28. “방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙”에서 규정하는 방사능 표지의 크기로 틀린 것은?

① 방사선관리구역은 반지름 15㎝ 이상

② 방사선 동위원소의 저장함은 반지름 3㎝ 이상

③ 방사선 동위원소의 저장실은 반지름 5㎝ 이상

④ 방사선 발생장치의 사용실은 반지름 10㎝ 이상

29. 주강품의 방사선투과 시험방법(KS D 0227)의 내용으로 틀린 것은?

① 흠의 분류는 각각 4등급으로 나누어 분류한다.

② 촬영배치에 대하여 규정하고 있다.

③ 투과사진의 구비조건을 규정하고 있다.

④ 시험부의 사진농도에 대하여 규정하고 있다.

30. 원자력안전법에서 규정한 방사선작업종사자의 안전에 관한 교육∙훈련에 해당하는 것과 가장 거리가 먼 것은?

① 방사선장해 방어	② 방사성물질 등의 취급

③ 방사선안전 관계법령	④ 방사선투과작업 절차서

31. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에서 규정하는 결함의 종별과 종류가 잘못 연결된 것은?

① 제1종 : 둥근 블로홀	② 제2종 : 용입 불량

③ 제3종 : 융합 불량	④ 제4종 : 텅스텐 혼입

32. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 따라 강판의 T용접 이음부의 촬영 시 투과사진이 갖추어야 할 필요조건이 아닌 것은?

① 계조계의 값

② 시험부의 유효길이

③ 투과사진의 농도 범위

④ 투과도계의 식별 최소 선지름

33. 주강품의 방사선투과 시험방법(KS D 0227)에 의해 주강품의 시험 시 A급 영상질의 원칙적인 촬영배치로 옳은 것은? (단, L1은 선원과 시험체 간 거리, f는 선원의 치수, L2는 시험체의 선원쪽 표면과 필름 간 거리이다.)

① [eqn: rm L_1 over f `GEQ` 7.5 `L_2 ^2/3]	② [eqn: rm L_1 over f `GEQ` 15 `L_2 ^2/3]

③ [eqn: rm L_1 over f `GEQ` 7.5 `L_2 ^3/2]	④ [eqn: rm L_1 over f `GEQ` 15 `L_2 ^3/2]

34. 스테인리스강 용접부의 방사선 투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법(KS D 0237)에 따라 맞대기 이음 용접한 스테인리스강을 이중벽으로 촬영하고자 할 때 재료의 두께는 얼마로 하여야 하는가? (단, 모재의 두께는 12㎜, 용접부의 모양은 살돋음이 없음)

① 12㎜	② 14㎜

③ 24㎜	④ 26㎜

35. 방사성 동위원소 취급시 반감기란 중요한 특성이다. 6반감기가 경과한 후 에너지의 강도는 초기 강도의 약 몇 % 정도가 되는가?

① 2%	② 4%

③ 8%	④ 13%

36. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 따른 강관의 2중벽 단일면촬영방법에 적용되는 투과사진 상질의 종류에 해당되지 않는 것은?

① A급	② B급

③ P1급	④ P2급

37. 주강품의 방사선투과 시험방법(KS D 02270)에서 투과사진에 대한 상질 B급의 사진농도 범위는?

① 1.0 이상 3.5 이하	② 1.3 이상 3.5 이하

③ 1.5 이상 3.5 이하	④ 1.5 이상 4.0 이하

38. 어떤 방사성 동위원소에서 10m떨어진 곳의 선량율이 2000mR/h였다. 이 동위원소로부터 5m 떨어진 곳의 선량율은 얼마나 되겠는가?

① 2R/h	② 4R/h

③ 8R/h	④ 16R/h

39. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에서 투과사진의 제1종 결함 긴 길이가 모재 두께의 반을 초과한 경우에는 몇 류로 분류하는가?

① 2류	② 3류

③ 4류	④ 5류

40. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에서 모재두께가 30㎜인 강용접부의 투과시험에서 1종 결함이 1개인 경우 점수로서 산정하지 않는 결함의 치수는 얼마인가?

① 0.3㎜ 이하	② 0.5㎜ 이하

③ 0.7㎜ 이하	④ 1.0㎜ 이하

41. 원자력안전법에서 규정하고 있는 일반인에 대한 방사선의 연간유효선량한도는 얼마인가?

① 0.5mSv	② 1mSv

③ 5mSv	④ 10mSv

42. SI 단위로 1시버트(Sievert)는 종래의 단위로 몇 rem에 해당하는가?

① 1rem	② 10rem

③ 100rem	④ 1000rem

43. 다음의 특수원소 중 탄화물 형성 원소가 아닌 것은?

① Ni	② Ti

③ Ta	④ W

44. 청동과 황동 및 그 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 청동은 구리와 주석의 합금이다.

② 황동은 구리와 아연의 합금이다.

③ 포금은 구리에 8~12% 주석을 함유한 것으로 포신의 재료 등에 사용되었다.

④ 톰백은 구리에 5~20%의 철은 함유한 것으로, 강도는 높으나 전연성이 없다.

45. 청동에 소량의 인(P)을 첨가하면 탈산작용, 용탕 유동성 개선 및 강도와 내마모성의 증대가 가능하며, 스프링용으로 사용될 때는 어떤 특성이 향상되는가?

① 탄성	② 전연성

③ 접합성	④ 메짐성

46. 주형이 직각으로 되어 있는 부분에 인접부의 주상정이 충돌하여 경계가 생기므로 약하게 되는 것은?

① 핀홀(pin hole)	② 수축(shrinkage)

③ 약점(weak point)	④ 표면균열(surface crack)

47. 연질자성재료에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 보자력이 크다.

② 투자율이 낮다.

③ 연질자성재료에는 알니코, 페라이트 자석 등이 있다.

④ 외부 자장의 변화에도 자화의 변화가 크게 나타나는 이력손실이 작다.

48. 구조적으로 장거리 규칙성이 없고, 원자의 배열이 불규칙한 합금은?

① 제진 합금	② 비정질 합금

③ 형상기억 합금	④ 분산강화 합금

49. AI-Si 합금의 강도와 인성을 개선하기 위해 금속나트륨, 불화 알칼리 등을 첨가하여 공정의 Si 상을 미세화시키는 처리는?

① 고용화처리	② 시효처리

③ 탈산처리	④ 개량처리

50. 강의 합금원소 중 담금질 깊이를 깊게 하고 크리프 저항과 내식성을 증가시키며, 뜨임메질을 방지하는 것은?

① Mn	② Mo

③ Si	④ Cu

51. 저용융점 합금이란 약 몇 ℃ 이하에서 용융점이 나타나는가?

① 250℃	② 350℃

③ 450℃	④ 550℃

52. 금속의 결정구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 금속의 결정 구조는 체심입방격자이다.

② 금속은 대부분 결정이 하나인 단결정체이다.

③ 원자의 규칙적인 배열인 결정은 용해 중에 형성된다.

④ 금속은 고체상태에서 규칙적인 결정구조를 가진다.

53. Ni는 Ni 합금에 대한설명으로 옳은 것은?

① Ni는 비중이 약 8.9이며, 융점은 1455℃이다.

② Fe에 36%Ni 합금을 백동이라 하며, 열간가공성이 우수하다.

③ Cu에 10~30%Ni 합금을 인바라 하며, 열팽창계수가 상온부근에서 매우 작다.

④ Ni는 대기 중에서는 잘 부식되나, 아황산가스를 품은 공기에는 부식되지 않는다.

54. 해드필드(Hadfield)강에 해당되는 것은?

① 저 P강	② 저 Ni강

③ 고 Mn강	④ 고 Si강

55. 합금 주철에 Cr을 0.2~1.5%정도 첨가할 때 나타나는 성질은?

① 흑연화 촉진	② 경도 증가

③ 내식성 감소	④ 펄라이트 조대화

56. 다음 금속 중 용해온도가 가장 낮은 것은?

① Ag	② Al

③ Sn	④ Mg

57. Fe, Ni과 같은 금속에 S의 불순물이 모여 있으며, 가공 중에 균열이 생기고 잘 부스러져 가공이 곤란해지는 성질이 있다. 이러한 성질을 무엇이라고 하는가?

① 청열 메짐	② 적열 메짐

③ 가공 경화	④ 상온 시효

58. 연납땜의 용제로 사용되는 것은?

① 붕사	② 붕산

③ 산화제일구리	④ 염화아연

59. 용접의 일반적인 단점이 아닌 것은?

① 재질의 변형	② 잔류 응력의 존재

③ 품질 검사의 곤란	④ 작업 공수의 감소

60. 용접봉에서 모재로 용융금속이 옮겨가는 용적이행 형식이 아닌 것은?

① 단락형	② 블록형

③ 스프레이형	④ 글로뷸러형