건시스템(gunsys.com)	방사선비파괴검사기능사 필기 기출문제 (2016.4.2. 2회)

2016년 2회 방사선비파괴검사기능사 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 방사선투과시험법 【2과목】 방사선안전관리 관련 규격 【3과목】 금속재료일반 및 용접일반
2	1	1	1	1	3	2	2	2	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	1	3	1	3	2	3	2	3	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	2	3	2	3	3	2	3	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	3	2	3	1	3	2	4	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	3	1	1	1	1	1	3	1	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	1	1	2	1	1	1	4	4	1
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 다음 침투탐상검사 방법 중 예비세척과 유화처리가 필요한 것은?

① FB-S	② FD-S

③ FA-S	④ FC-S

2. 다음 비파괴시험 중 표면결함 또는 표층부에 관한 정보를 얻기 위한 시험으로 맞게 조합된 것은?

① 침투탐상시험, 자분탐상시험

② 침투탐상시험, 방사선탐상시험

③ 자분탐상시험, 초음파탐상시험

④ 와류탐상시험, 초음파탐상시험

3. 비파괴시험법 중 자외선 등이 필요하지 않는 조합으로만 짝지어진 것은?

① 방사선투과시험과 초음파탐상시험

② 초음파탐상시험과 자분탐상시험

③ 자분탐상시험과 침투탐상시험

④ 방사선투과시험과 침투탐상시험

4. 누설검사의 한 방법인 내압시험에서 가압기체로 가장 많이 사용되며 실용적인 것은?

① 공기	② 질소

③ 헬륨	④ 암모니아

5. 선원-필름간 거리가 4m일 때 노출시간이 60초였다면 다른 조건은 변화시키지 않고 선원-필름간 거리만 2m로 할 때 방사선투과시험의 노출시간은 얼마이어야 하는가?

① 15초	② 30초

③ 120초	④ 240초

6. 자분탐상검사에 사용되는 자분에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

① 형광자분은 콘트라스트가 좋아 자분지시의 발견이 쉽다.

② 검사액은 자분입자를 분산시킨 액체이다.

③ 큰 결함에는 미세한 입도의 자분을 사용한다.

④ 자분은 낮은 보자력을 가져야 한다.

7. 초음파가 두 매질의 경계면에 입사할 경우 굴절각은? (단, 12°, 입사파의 속도 : 1500m/s, 굴절파의 속도 : 5100m/s이다.)

① 60°	② 45°

③ 20°	④ 3.5°

8. 관(Tube)의 내부에 회전하는 초음파탐촉자를 삽입하여 관의 두께 감소 여부를 알아내는 초음파탐상검사법은?

① EMAT	② IRIS

③ PAUT	④ TOFD

9. 와전류탐상시험의 기본 원리로 옳은 것은?

① 누설흐름의 원리	② 전자유도의 원리

③ 인장강도의 원리	④ 잔류자계의 원리

10. 각종 비파괴검사에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 자분탐상시험은 일반적으로 핀홀과 같은 점모양의 검출에 우수한 검사방법이다.

② 초음파탐상시험은 두꺼운 강판의 내부결함검출이 우수하다.

③ 침투탐상시험은 검사할 시험체의 온도와 침투액의 온도에 거의 영향을 받지 않는다.

④ 육안검사는 인간의 시감을 이용한 시험으로 보어스코프나 소형 TV 등을 사용할 수 없어 파이프 내면의 검사는 할 수 없다.

11. 자분탐상시험 방법의 단점이 아닌 것은?

① 시험체 표면 근처만 검사가 가능하다.

② 전기가 접촉되는 부위에 손상이 발생할 수 있다.

③ 전처리 및 후처리가 필요한 경우가 있다.

④ 시험체의 크기 및 형태에 큰 영향을 받는다.

12. 누설비파괴검사(LT)법 중 할로겐 누설시험의 종류가 아닌 것은?

① 추적프로브법	② 가열양극법

③ 할라이드 토치법	④ 전자포획법

13. 다음 중 와전류탐상시험으로 측정할 수 있는 것은?

① 절연체인 고무막 두께

② 액체인 보일러의 수면 높이

③ 전도체인 파이프의 표면 결함‘

④ 전도체인 용접부의 내부 결함

14. 비파괴검사법 중 철강 제품의 표면에 생긴 미세한 균열을 검출하기에 가장 부적합한 것은?

① 방사선투과시험	② 와전류탐상시험

③ 침투탐상시험	④ 자분탐상시험

15. X 선관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 관전압은 음극과 양극사이의 전위차이다.

② 관전류는 텅스텐 필라멘트에 흐르는 전류이다.

③ 실효초점의 크기는 실제초점의 크기보다 크다.

④ X 선관을 작동시키면 X 선관 내에 열이 많이 발생한다.

16. 입사광의 10%가 필름을 투과하는 경우 이 필름의 농도(흑화도)는 얼마인가?

① 0.1	② 1.0

③ 1.1	④ 9.0

17. 방사선 투과사진의 관찰 시 주조결함에 해당되지 않은 것은?

① 블로우 홀	② 수축결함

③ 융합불량	④ 콜트 셧

18. 방사선 투과검사기법의 적정성을 점검하기 위해 투과사진상에 나타나도록 시험체의 선원쪽에 붙이는 것은?

① 납글자	② 투과도계

③ 표준시험편	④ 참조용 시험편

19. 방사선투과사진에서 상의 윤곽이 선명한 정도를 나타내는 용어는?

① 관용도	② 필름 콘트라스트

③ 명료도	④ 시험체 콘트라스트

20. 방사선 투과사진의 명료도(Definition)에 직접적으로 영향을 주는 것이 아닌 것은?

① 초점의 크기	② 계조계의 크기

③ 스크린 재질	④ 방사선질

21. 다른 조건은 같고 비방사능만 커졌을 경우 방사선 투과 사진의 선명도에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 선명도가 좋아진다.

② 선명도가 나빠진다.

③ 선명도에는 변화가 없다.

④ 상이 모두 백색계열의 상태로 나타난다.

22. 다음 중 X선 발생장치에서 교류를 직류로 바꾸어 주는 장치는 무엇인가?

① 전압조정기	② 정류기

③ 고전압장치	④ 저전압장치

23. 방사선 투과사진의 인공결함 중 현상처리 전에 이미 발생되는 인공결함이 아닌 것은?

① 흐림(fog)

② 반점(spotting)

③ 압흔(pressure mark)

④ 필름 스크래치(scratch)

24. 다음 중 X선과 γ선의 성질 중 방사선투과검사에 이용되지 않는 성질은?

① 전리작용	② 사진작용

③ 반사작용	④ 투과작용

25. X선 발생장치의 제어기를 만지다가 감전되었다면 이의 원인으로 판단할 수 있는 것과 가장 거리가 먼 것은?

① 접지의 불안전

② X선관의 파손

③ 관전압 측정회로의 불량

④ 전원과 접지단자 간의 절연불량

26. 방사선 투과사진의 선명도를 좋게 하기 위한 방법으로 틀린 것은?

① 선원의 크기를 작게 한다.

② 산란방사선을 적절히 제어한다.

③ 기하학적 불선명도를 크게 한다.

④ 선원은 가능한 한 시험체에 수직으로 입사되도록 한다.

27. 그림과 같이 200㎃∙sec의 노출로 R형 필름의 농도가 2.0이면, S형 필름으로 같은 농도의 사진을 얻으려면 노출 조건은 어떻게 변하는가?

① 200㎃∙sec	② 500㎃∙sec

③ 700㎃∙sec	④ 1000㎃∙sec

28. 강 용접 이음부의 방사선 투과시험방법(KS B 0845)에 따른 강판의 T용접 이음 시 투과사진의 상질의 종류로 옳은 것은?

① A급	② F급

③ P1급	④ P2급

29. 선량율이 5mSv/h인 지점에서 1.5시간 동안 어떤 사람이 있었다면, 그 사람은 방사선에 얼마나 피폭되겠는가?

① 2.2mSv	② 3.3mSv

③ 7.5mSv	④ 11.3mSv

30. 방사선의 흡수선량 단위로 옳은 것은?

① Gy	② rem

③ R	④ Sv

31. 스테인리스강 용접부의 방사선 투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법(KS D 0237)에서 무게와 두께가 0.8㎝이고, 맞대기 이음으로 한쪽 면에 살돋음이 있게 용접한 시험편의 재료두께는 얼마인가?

① 0.8㎝	② 1.0㎝

③ 1.2㎝	④ 1.4㎝

32. 방사선에 의한 만성장해 및 급성장해에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 유전적 영향은 급성장해이다.

② 방사선 피폭에 의한 암은 급성장해이다.

③ 홍반, 구토 등이 발생하면 급성장해라고 할 수 있다.

④ 손의 과피폭 시 화상이 발생하면 만성장해라고 할 수 있다.

33. 강 용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에서 사용된 강재의 호칭 두께, 모재의 두께가 이음부의 양쪽이 다른 경우는 원칙적으로 두께 계산을 어떻게 하는가?

① 두꺼운 쪽의 두께로 한다.

② 얇은 쪽의 두께로 한다.

③ 두꺼운 쪽과 얇은 쪽의 중간 두께로 한다.

④ 두 부분으로 나누어서 각각 계산한다.

34. 강 용접 이음부의 방사선 투과시험방법(KS B 0845)에서 관찰기의 휘도가 10000이상, 30000cd/㎡ 미만일 때 투과사진의 최고 농도는?

① 1.5 이하	② 2.5 이하

③ 3.5 이하	④ 4.5 이하

35. 원자력안전법에서 일반인에 대한 연간 유효선량한도는 얼마로 규정하고 있는가?

① 1밀리시버트	② 10밀리시버트

③ 75밀리시버트	④ 150밀리시버트

36. 두께가 모두 같은 콘크리트, 납, 철 중에서 차폐능이 우수한 것부터 차례로 나열한 것은?

① 콘크리트, 납, 철	② 납, 콘크리트, 철

③ 납, 철, 콘크리트	④ 철, 콘크리트, 납

37. 강 용접 이음부의 방사선 투과시험방법(KS B 0845)에서 용접 이음부의 덧살을 제거하여 촬영하여야 하는 투과사진 상질의 종류는?

① A급	② B급

③ F급	④ P1급

38. 주강품의 방사선 투과시험방법(KS D 0227)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 결함치수를 측정하는 경우 명확한 부위만 측정하고 주위의 흐림은 측정 범위에 넣지 않는다.

② 투과사진을 관찰하여 명확히 결함이라고 판단되는 음영에만 주목하고 불명확한 음영은 대상에서 제외한다.

③ 2개 이상의 결함이 투과사진 위에서 겹쳐서 있다고 보여 지는 음영에 대하여는 원칙적으로 개개로 분리하여 측정한다.

④ 시험부의 호칭 두께에 따른 시험시야를 먼저 설정하며 시험부의 호칭 두께는 주조된 상태의 두께의 두께를 측정하여 결정한다.

39. 방사선의 영향에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 암과 같은 확률적 영향은 어느 일정선량 이상 피폭될 때만 발생한다고 할 수 있다.

② 백형병과 같은 비확률적 영향은 어느 일정선량이상 피폭될 때만 발생한다고 할 수 있다.

③ 확률적 영향이나 비확률적 영향 둘 다 일정선량 이상 피폭될 때만 발생한다.

④ 확률적 영향은 선량이 낮은 경우에도 발생확률이 존재한다.

40. 강 용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에서 사용되는 계조계를 모재부 필름 쪽에 놓을 때의 모래 최대 두께는?

① 20㎜ 이하	② 30㎜ 이하

③ 40㎜ 이하	④ 50㎜ 이하

41. 주강품의 방사선투과 시험방법(KS D 0227)에 의해 A급으로 두께가 10㎜인 주강품을 투과촬영할 때 식별되어야 하는 투과도계의 최소선지름은?

① 0.25㎜선	② 0.32㎜선

③ 0.40㎜선	④ 0.50㎜선

42. 원자력안전법에서 정하는 방사선발생장치에 속하지 않는 것은?

① 엑스선 발생장치	② 사이크로트론

③ GM 카운터	④ 선형가속장치

43. 표준상태에서 탄소강의 5대 원소 중 강의 조직과 성질에 크게 영향을 주는 것은?

① C	② P

③ Si	④ Mn

44. 다음 중 실루민의 주성분으로 옳은 것은?

① Al-Si	② Sn-Cu

③ Ni-Mn	④ Mg-Ag

45. 압입자국으로부터 경도값을 계산하는 경도계가 아닌 것은?

① 쇼어 경도계	② 브리넬 경도계

③ 비커즈 경도계	④ 로크웰 경도계

46. Pb계 청동 합금으로 주로 항공기, 자동차용의 고속베어링으로 많이 사용되는 것은?

① 켈밋	② 톰백

③ Y합금	④ 스테인리스

47. 탄소 함유량으로 철강재료를 분류한 것 중 틀린 것은?

① 강은 약 0.2% 이하의 탄소함유량을 갖는다.

② 순철은 약 0.025%이하의 탄소함유량을 갖는다.

③ 공석강은 약 0.8%정도의 탄소함유량을 갖는다.

④ 공정 주철은 약 4.3% 정도의 탄소함유량을 갖는다.

48. 1성분계 상태도에서 3중점에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세 가지 기압이 겹치는 점이다.

② 세 가지 온도가 겹치는 점이다.

③ 세 가지 상이 같은 존재하는 점이다.

④ 세 가지 원소가 같이 존재하는 점이다.

49. 계(system)의 구성원을 나타내는 것은?

① 성분	② 상률

③ 평형	④ 복합상

50. 두랄루민은 알루미늄에 어떤 금속원소를 첨가한 합금인가?

① Fe-Sn-Si	② Cu-Mg-Mn

③ Ag-Zn-Ni	④ Pb-Ni-Mg

51. 용탕의 냉각과 압연을 동시에 하는 방법으로 리본 형태의 비정질 합금을 제조하는 액체급랭법은?

① 쌍롤법	② 스피터링

③ 이온 도금법	④ 전해 코팅법

52. 다음의 강 중 탄소함유량이 가장 높은 강재는?

① STS11	② SM45C

③ SKH51	④ SNC415

53. 텅스텐은 재결정에 의해 결정립 성장을 한다. 이를 방지하기 위해 처리하는 것을 무엇이라고 하는가?

① 도핑(Doping)	② 라이닝(Lining)

③ 아말감(Amalgam)	④ 비탈리움(Vitallium)

54. Cu에 3~5%Ni, 1%Si 3~6% Al을 첨가한 합금으로 CA 합금이라 하며 스프링재료로 사용되는 것은?

① 문쯔메탈	② 코슨합금

③ 길딩메탈	④ 커트리지 브라스

55. Fe-C 평형 상태도에 존재하는 0.025%C~0.8%C를 함유한 범위에서 나타나는 아공석강의 대표적인 조직에 해당하는 것은?

① 페라이트와 펄라이트

② 펄라이트와 레데뷰라이트

③ 펄라이트와 마텐자이트

④ 페라이트와 레데뷰이트

56. 주철의 주조성을 알 수 있는 성질로 짝지어진 것은?

① 유동성, 수축성	② 감쇠능, 피삭성

③ 경도성, 강도성	④ 내열성, 내마멸성

57. 면심입방격자(FCC)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 원자는 2개이다.

② Ni, Cu, Al 등은 면심입방격자이다.

③ 체심입방격자에 비해 전연성이 좋다.

④ 체심입방격자에 비해 가공성이 좋다.

58. 피복아크용접을 할 때 용접봉의 위빙(weaving) 운봉 폭은 어느 정도가 가장 좋은가?

① 비드폭의 2~3배	② 루트간격의 1~2배

③ 비드높이의 1~2배	④ 심선 지름의 2~3배

59. 다음 중 야금적 접합 방법이 아닌 것은?

① 융점	② 압점

③ 납땜	④ 리벳 이음

60. 다음 그림과 같이 맞대기 용접에서 강판의 두께 20min, 인장하중 50000N, 용접부의 허용인장응력을 50N/㎟로 할 때 용접길이는 몇 ㎜인가?

① 50	② 100

③ 500	④ 1000