건시스템(gunsys.com)	특수용접기능사 필기 기출문제(2013.10.12) 재구성 모의고사

특수용접기능사 필기 기출문제 (2013년 10월 12일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 용접일반 (35문제)						【2과목】 용접재료 (15문제)						【3과목】 기계제도(비절삭부분) (10문제)
1	2	3	4	5		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
1	4	1	4	2		2	4	4	2	4		4	3	1	1	2
6	7	8	9	10		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
4	4	1	4	3		4	2	3	1	2		4	1	3	3	4
11	12	13	14	15		46	47	48	49	50
2	3	2	3	2		2	4	4	2	2
16	17	18	19	20
2	1	4	3	1
21	22	23	24	25
2	1	3	4	3
26	27	28	29	30
2	4	4	3	4
31	32	33	34	35
2	1	3	1	4
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 용접일반 (35문제)

1. 용접부의 외부에서 주어지는 열량을 무엇이라 하는가?

① 용접 입열	② 용접 가열

③ 용접 열효율	④ 용접 외열

2. 용접의 단점이 아닌 것은?

① 재질의 변형과 잔류응력 발생

② 용접에 의한 변형과 수축

③ 저온취성 발생

④ 제품의 성능과 수명 향상

3. 용접용 산소용기 취급상의 주의사항 중 틀린 것은?

① 통풍이 잘되고 직사광선이 잘 드는 곳에 보관한다.

② 용기 운반 시 충격을 주어서는 안 된다.

③ 기름이 묻은 손이나 장갑을 끼고 취급하지 않는다.

④ 가연성 물질이 있는 곳에는 용기를 보관하지 말아야 한다.

4. 용접기에 AW - 300 이란 표시가 있다. 여기서 "300"이 의미하는 것은?

① 2차 최대전류	② 최고 2차 무부하 전압

③ 정격 사용률	④ 정격 2차 전류

5. 정격사용률 40%, 정격 2차 전류300(A)인 용접기로 180(A)전류를 사용하여 용접하는 경우 이 용접기의 허용사용률은? (단, 소수점 미만은 버린다)

① 109%	② 111%

③ 113%	④ 115%

6. 다음 중 열처리 방법에 있어 불림의 목적으로 가장 적합한 것은?

① 급냉시켜 재질을 경화시킨다.

② 담금질된 것에 인성을 부여한다.

③ 재질을 강하게 하고 균일하게 한다.

④ 소재를 일정온도에 가열 후 공랭시켜 표준화한다.

7. 다음 중 용접성이 가장 좋은 스테인리스강은?

① 펄라이트계 스테인리스강

② 페라이트계 스테인리스강

③ 마르텐사이트계 스테인리스강

④ 오스테나이트계 스테인리스강

8. 스테인리스강용 용접봉의 피복제는 루틸을 주성분으로 한 (   )와 형석, 석회석등을 주성분으로 한 (   )가 있는데, 전자는 아크가 안정되고 스패터도 적으며, 후자는 아크가 불안정하며 스패터도 큰 입자인 것이 비산된다. 본문에서 (   )에 알맞은 말은?

① 티탄계, 라임계	② 일미나이트계, 저수소계

③ 라임계, 티탄계	④ 저수소계, 일미나이트계

9. 다음 중 금속재료의 가공방법에 있어 냉간가공의 특징으로 볼 수 없는 것은?

① 제품의 표면이 미려하다.

② 제품의 치수 정도가 좋다.

③ 연신율과 단면수축률이 저하된다.

④ 가공경화에 의한 강도가 저하된다.

10. 다음 중 일반적으로 경금속과 중금속을 구분할 때 중금속은 비중이 얼마 이상을 말하는가?

① 1.0	② 2.0

③ 4.5	④ 7.0

11. 다음 중 Al, Cu, Mn, Mg을 주성분으로 하는 알루미늄 합금은?

① 실루민	② 두랄루민

③ Y합금	④ 로우엑스

12. 다음 중 구리 및 구리합금의 용접성에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 순구리의 열전도도는 연강의 8배 이상이므로 예열이 필요 없다.

② 구리의 열팽창계수는 연강보다 50% 이상 크므로 용접 후 응고 수축시 변형이 생기지 않는다.

③ 순수구리의 경우 구리에 산소 이외에 납이 불순물로 존재하면 균열 등의 용접결함이 발생된다.

④ 구리합금의 경우 과열에 의한 주석의 증발로 작업자가 중독을 일으키기 쉽다.

13. 니켈(Ni)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 증류수 등에 대한 내식성이 나쁘다

② 니켈은 열간 및 냉간가공이 용이하다

③ 360℃ 부근에서는 자기변태로 강자성체이다

④ 아황산가스(SO₂)를 품는 공기에서는 부식되지 않는다.

14. 주철의 결점을 개선하기 위하여 백주철의 주물을 만들고 이것을 장시간 열처리하여 탄소의 상태를 분해 또는 소실시켜 인성 또는 연성을 증가시킨 주철은?

① 회주철	② 반주철

③ 가단주철	④ 칠드주철

15. 다음 중 탄소강의 인장강도, 탄성한도를 증가시키며 내식성을 향상시키는 성분은?

① 황(S)	② 구리(Cu)

③ 인(P)	④ 망간(Mn)

16. 다음 중 칼로라이징(calorizing) 금속침투법은 철강표면에 어떠한 금속을 침투시키는가?

① 규소	② 알루미늄

③ 크롬	④ 아연

17. 다음 중 기계구조용 탄소 강재에 해당하는 것은?

① SM30C	② STD11

③ SP37	④ STC6

18. 강재표면의 홈이나 개재물, 탈탄층 등을 제거하기 위하여 될 수 있는 대로 얇게 그리고 타원형 모양으로 표면을 깎아내는 가공법은?

① 가우징	② 드래그

③ 프로젝션	④ 스카핑

19. 가스절단에서 재료 두께가 25㎜ 일 때 표준드래그의 길이는 다음 중 몇 ㎜ 정도 인가?

① 10	② 8

③ 5	④ 2

20. 심 용접에서 사용하는 통전 방법이 아닌 것은?

① 포일 통전법	② 단속 통전법

③ 연속 통전법	④ 맥동 통전법

21. 가스용접법에서 후진법과 비교한 전진법의 설명에 해당하는 것은?

① 용접속도가 빠르다.	② 열 이용률이 나쁘다.

③ 용접변형이 작다.	④ 용접가능한 판 두께가 두껍다.

22. 이산화탄소 아크 용접의 특징이 아닌 것은?

① 전원은 교류 정전압 또는 수하특성을 사용한다.

② 가시아크이므로 시공이 편리하다

③ MIG용접에 비해 용착금속에 기공 생김이 적다

④ 산화 및 질화가 되지 않는 양호한 용착금속을 얻을 수 있다.

23. 불활성가스 텅스텐 아크용접법의 극성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 직류정극성에서는 모재의 용입이 깊고 비드 폭이 좁다.

② 직류역극성에서는 전극소모가 많으므로 지름이 큰 전극을 사용한다.

③ 직류정극성에서는 청정작용이 있어 알루미늄이나 마그네슘 용접에 가스를 사용한다.

④ 직류역극성에서는 모재의 용입이 얕고, 비드 폭이 좁다.

24. 아크에어 가우징의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 가스가우징 보다 작업의 능률이 높다.

② 모재에 미치는 영향이 별로 없다.

③ 비철금속의 절단도 가능하다

④ 장비가 복잡하여 조작하기가 어렵다.

25. 아크용접 로봇 자동화시스템의 구성으로 틀린 것은?

① 포지셔너(positioner)	② 아크발생장치

③ 모재가공부	④ 안전장치

26. 아크용접에서 정극성과 비교한 역극성의 특징은?

① 모재의 용입이 깊다.

② 용접봉의 녹음이 빠르다.

③ 비드 폭이 좁다.

④ 후판 용접에 주로 사용된다.

27. 피복아크 용접봉의 운봉법 중 수직용접에 주로 사용되는 것은?

① 8자형	② 진원형

③ 6각형	④ 3각형

28. 피복 아크 용접에서 피복제의 역할이 아닌 것은?

① 아크를 안정되게 한다.

② 스패터를 적게 한다.

③ 용착금속에 적당한 합금 원소를 공급한다.

④ 용착금속에 산소를 공급한다.

29. 피복아크 용접기에 관한 설명으로 맞는 것은?

① 용접기는 역률과 효율이 낮아야 한다.

② 용접기는 무부하 전압이 낮아야 한다.

③ 용접기의 역률이 낮으면 입력에너지가 증가한다.

④ 용접기의 사용률은 아크시간/(아크시간-휴식시간)에 대한 백분율이다.

30. 산소-아세틸렌가스 용접기로 두께가 3.2㎜인 연강 판을 V형 맞대기 이음을 하려면 이에 적합한 연강용 가스용접봉의 지름(㎜)을 계산식에 의해 구하면 얼마인가?

① 4.6	② 3.2

③ 3.6	④ 2.6

31. 산소-아세틸렌가스를 이용하여 용접할 때 사용하는 산소압력 조정기의 취급에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 산소용기에 산소압력 조정기를 설치할 때 압력조정기 설치구에 있는 먼지를 털어내고 연결한다.

② 산소압력 조정기 설치구 나사부나 조정기의 각 부에 그리스를 발라 잘 조립되도록 한다.

③ 산소압력 조정기를 견고하게 설치한 후 가스 누설여부를 비눗물로 점검한다.

④ 산소압력 조정기의 압력 지시계가 잘 보이도록 설치하며 유리가 파손되지 않도록 한다.

32. 산소-아세틸렌의 불꽃에서 속불꽃과 겉불꽃 사이에 백색의 제3의 불꽃 즉 아세틸렌 페더라고도 하는 것은?

① 탄화 불꽃	② 중성 불꽃

③ 산화 불꽃	④ 백색 불꽃

33. CO₂ 가스 아크 용접에서 플럭스 코어드 와이어의 단면형상이 아닌 것은?

① NCG형	② Y관상형

③ 풀(pull)형	④ 아코스(arcos)형

34. CO₂ 가스 아크 용접 결함에 있어서 다공성이란 무엇을 의미하는가?

① 질소, 수소, 일산화탄소 등에 의한 기공을 말한다.

② 와이어 선단부에 용적이 붙어 있는 것을 말한다.

③ 스패터가 발생하여 비드의 외관에 붙어 있는 것을 말한다.

④ 노즐과 모재간 거리가 지나치게 작아서 와이어 송급불량을 의미한다.

35. 다음 중 응급처치 구명 4대 요소에 속하지 않는 것은?

① 상처보호	② 지혈

③ 기도유지	④ 전문구조기관의 연락

【2과목】 용접재료 (15문제)

36. 다음 용접법 중 용접봉을 용제 속에 넣고 아크를 일으켜 용접하는 것은?

① 원자수소 용접

② 서브머지드 아크 용접

③ 불활성 가스 아크 용접

④ 이산화탄소 아크 용접

37. MIG알루미늄 용접을 그 용적 이행 형태에 따라 분류할 때 해당되지 않는 용접법은?

① 단락 아크 용접	② 스프레이 아크 용접

③ 펄스 아크 용접	④ 저전압 아크 용접

38. 용접지그 선택의 기준이 아닌 것은?

① 물체를 튼튼하게 고정시킬 크기와 힘이 있어야 할 것

② 용접위치를 유리한 용접자세로 쉽게 움직일 수 있을 것

③ 물체의 고정과 분해가 용이해야 하며 청소에 편리할 것

④ 변형이 쉽게 되는 구조로 제작될 것

39. 선박, 보일러 두꺼운 판의 용접 시 용융슬래그와 와이어의 저항 열을 이용 연속적으로 상진하면서 용접하는 것은?

① 테르밋 용접	② 일렉트로 슬래그 용접

③ 넌시일드 아크 용접	④ 서브머지드 아크 용접

40. 다음 중 화학적 시험에 해당되는 것은?

① 물성 시험	② 열특성 시험

③ 설퍼 프린트 시험	④ 함유 수소 시험

41. 전자 빔 용접의 특징 중 잘못 설명한 것은?

① 용접변형이 적고 정밀용접이 가능하다.

② 열전도율이 다른 이종 금속의 용접이 가능하다.

③ 진공 중에서 용접하므로 불순가스에 의한 오염이 적다.

④ 용접물의 크기에 제한이 없다.

42. 납땜의 용제가 갖추어야 할 조건 중 맞는 것은?

① 모재나 땜납에 대한 부식작용이 최대한 일 것

② 납땜 후 슬래그 제거가 용이할 것

③ 전기저항 납땜에 사용되는 것은 부도체일 것

④ 침지땜에 사용되는 것은 수분을 함유하여야 할 것

43. 모재 두께가 9~10㎜인 연강 판의 V형 맞대기 피복 아크 용접시 홈의 각도로 적당한 것은?

① 20~40º	② 40~50º

③ 60~70º	④ 90~100º

44. 용접 홈 종류 중 두꺼운 판을 한쪽방향에서 충분한 용입을 얻으려고 할 때 사용되는 것은?

① U형 홈	② X형 홈

③ H형 홈	④ I형 홈

45. 용접부의 잔류 응력을 제거하기 위한 방법으로 끝이 둥근 해머로 용접부를 연속적으로 때려 용접 표면상에 소성변형을 주어 용접 금속부의 인장응력을 완화하는 방법은?

① 코킹법	② 피닝법

③ 저온응력완화법	④ 국부풀림법

46. 용접 분위기 가운데 수소 또는 일산화탄소가 과잉될 때 발생하는 결함은?

① 언더컷	② 기공

③ 오버랩	④ 스패터

47. 용접 작업시 전격방지를 위한 주의사항 중 틀린 것은?

① 캡타이어 케이블의 피복상태, 용접기의 접지상태를 확실하게 점검할 것

② 기름기가 묻었거나 젖은 보호구와 복장은 입지 말 것

③ 좁은 장소의 작업에서는 신체를 노출시키지 말 것

④ 개로 전압이 높은 교류 용접기를 사용할 것

48. 다음 소화기의 설명으로 옳지 않은 것은?

① A급 화재에는 포말소화기가 적합하다.

② A급 화재란 보통화재를 뜻한다.

③ C급 화재에는 CO₂ 소화기가 적합하다.

④ C급 화재란 유류화재를 뜻한다.

49. 가스용접 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 화기로부터 5m 이상 떨어진 곳에 설치한다.

② 전격방지기를 설치한다.

③ 아세틸렌가스 집중장치 시설에는 소화기를 준비한다.

④ 작업 종료시 메인 밸브 및 콕 등을 완전히 잠근다.

50. 가스용접에 의한 역화가 일어날 경우 대처방법으로 잘못 된 것은?

① 아세틸렌을 차단한다.

② 산소밸브를 열어 산소량을 증가 시킨다

③ 팁을 물로 식힌다.

④ 토치의 기능을 점검 한다.

【3과목】 기계제도(비절삭부분) (10문제)

51. 기계 제도의 일반 사항에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 잘못 볼 염려가 없다고 생각되는 도면은, 도면의 일부 또는 전부에 대하여 비례관계를 지키지 않아도 좋다.

② 선의 굵기 방향의 중심은 이론상 그려야 할 위치 위에 그린다.

③ 선이 근접하여 그리는 선의 간격은 원칙적으로 편행선의 경우 선의 굵기의 3배 이상으로 하고, 선과 선의 간격은 0.7㎜이상으로 하는 것이 좋다.

④ 다수의 선이 1점에 집중할 경우 그 점 주위를 스머징하여 검게 나타낸다.

52. 제도에 사용되는 문자 크기의 기준으로 맞는 것은?

① 문자의 폭	② 문자의 대각선의 길이

③ 문자의 높이	④ 문자의 높이와 폭의 비율

53. 배관용 탄소 강관의 KS기호는?

① SPP	② SPCD

③ STKM	④ SAPH

54. 배관에서 유체의 종류 중 공기를 나타내는 기호는?

① A	② C

③ S	④ W

55. 나사 표시기호 "M50 × 2" 에서 "2"는 무엇을 나타내는가?

① 나사 산의 수	② 나사 피치

③ 나사의 줄 수	④ 나사의 등급

56. 치수를 나타내기 위한 치수선의 표시가 잘못된 것은?

①	②

③	④

57. 그림과 같은 도면에서 가는 실선으로 대각선을 그려 도시한 면의 설명으로 올바른 것은?

① 대상의 면이 평면임을 도시

② 특수 열처리한 부분을 도시

③ 다이아몬드의 볼록 현상을 도시

④ 사각형으로 관통한 면

58. 그림과 같은 양면 필릿 용접기호를 가장 올바르게 해석한 것은?

① 목길이 6㎜, 용접길이 150㎜, 인접한 용접부 간격 50㎜

② 목길이 6㎜, 용접길이 50㎜, 인접한 용접부 간격 30㎜

③ 목길이 6㎜, 용접길이 150㎜, 인접한 용접부 간격 30㎜

④ 목길이 6㎜, 용접길이 50㎜, 인접한 용접부 간격 50㎜

59. 제3각법으로 정투상한 그림과 같은 정면도와 우측면도에 가장 적합한 평면도는?

(정면도)

①

②

③

④

60. 그림의 A 부분과 같이 경사면부가 있는 대상물에서 그 경사면의 실형을 표시할 필요가 있는 경우 사용하는 투상도는?

① 국부 투상도	② 전개 투상도

③ 회전 투상도	④ 보조 투상도