건시스템(gunsys.com)	특수용접기능사 필기 기출문제(2014.1.26) 재구성 모의고사

특수용접기능사 필기 기출문제 (2014년 1월 26일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 용접일반 (35문제)						【2과목】 용접재료 (15문제)						【3과목】 기계제도(비절삭부분) (10문제)
1	2	3	4	5		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
4	1	4	3	2		3	2	2	2	3		1	4	1	2	4
6	7	8	9	10		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
4	2	4	1	4		2	1	2	3	3		2	2	2	1	2
11	12	13	14	15		46	47	48	49	50
3	3	1	4	2		1	4	4	2	3
16	17	18	19	20
3	4	2	2	1
21	22	23	24	25
1	4	1	2	4
26	27	28	29	30
4	1	4	3	4
31	32	33	34	35
4	1	2	1	1
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 용접일반 (35문제)

1. 다음 중 고속분출을 얻는데 적합하고, 보통의 팁에 비하여 산소의 소비량이 같을 때 절단속도를 20~25% 증가시킬 수 있는 절단 팁은?

① 직선형 팁	② 산소 - LP형 팁

③ 보통형 팁	④ 다이버전트형 팁

2. 다음 중 직류 아크 용접의 극성에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 전자의 충격을 받는 양극이 음극보다 발열량이 작다.

② 정극성일 때는 용접봉의 용융이 늦고 모재의 용입은 깊다.

③ 역극성일 때는 용접봉의 용융속도는 빠르고 모재의 용입이 얕다.

④ 얇은 판의 용접에는 용락(burn through)을 피하기 위해 역극성을 사용하는 것이 좋다.

3. 다음 중 정격 2차 전류가 200A, 정격 사용률이 40%의 아크 용접기로 150A 의 용접전류를 사용하여 용접하는 경우 사용률은 약 몇 % 인가?

① 33%	② 40%

③ 50%	④ 71%

4. 다음 중 연강 용접봉에 비해 고장력강 용접봉의 장점이 아닌 것은?

① 재료의 취급이 간단하고 가공이 용이하다.

② 동일한 강도에서 판의 두께를 얇게 할 수 있다.

③ 소요 강재의 중량을 상당히 무겁게 할 수 있다.

④ 구조물의 하중을 경감시킬 수 있어 그 기초공사가 단단해진다.

5. 다음 중 아크 에어 가우징시 압축공기의 압력으로 가장 적합한 것은?

① 1~3 kgf/㎠	② 5~7 kgf/㎠

③ 9~15 kgf/㎠	④ 11~20 kgf/㎠

6. 다음 중 가스 불꽃의 온도가 가장 높은 것은?

① 산소 - 메탄 불꽃	② 산소 - 프로판 불꽃

③ 산소 - 수소불꽃	④ 산소 - 아세틸렌 불꽃

7. 다음 중 가연성 가스가 가져야 할 성질과 가장 거리가 먼 것은?

① 발열량이 클 것

② 연소속도가 느릴 것

③ 불꽃의 온도가 높을 것

④ 용융금속과 화학반응을 일으키지 않을 것

8. 다음은 수중 절단(underwater cutting) 에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 일반적으로 수중 절단은 수심 45m 정도까지 작업이 가능하다.

② 수중 작업 시 절단 산소의 압력은 공기 중에서의 1.5~2배로 한다.

③ 수중 작업 시 예열 가스의 양은 공기 중에서의 4~8배 정도로 한다.

④ 연료가스로는 수소, 아세틸렌, 프로판, 벤젠 등이 사용되나 그 중 아세틸렌이 가장 많이 사용된다.

9. 다음중 원판상의 롤러 전극 사이에 용접할 2장의 판을 두고 가압, 통전하여 전극을 회전시키며 연속적으로 점용접을 반복하는 용접법은?

① 심 용접	② 프로젝션 용접

③ 전자빔 용접	④ 테르밋 용접

10. 강재의 가스 절단 시 팁 끝과 연강판 사이의 거리는 백심에서 1.5~2.0㎜ 정도 떨어지게 하며, 절단부를 예열하여 약 몇 ℃ 정도가 되었을 때 고압산소를 이용하여 절단을 시작하는 것이 좋은가?

① 300~450℃	② 500~600℃

③ 650~750℃	④ 800~900℃

11. 다음 중 산소 - 아세틸렌가스 용접에서 주철에 사용하는 용제에 해당하지 않는 것은?

① 붕사	② 탄산나트륨

③ 염화나트륨	④ 중탄산나트륨

12. 내용적이 40L , 충전압력이 150kgf/㎠인 산소용기의 압력이 50kgf/㎠까지 내려갔다면 소비한 산소의 량은 몇 L인가?

① 2000 L	② 3000 L

③ 4000 L	④ 5000 L

13. 다음 중 저융점 합금에 대하여 설명한 것 중 틀린 것은?

① 납 (Pb: 용융점 327℃)보다 낮은 융점을 가진 합금을 말한다.

② 가융합금이라 한다.

③ 2원 또는 다원계의 공정합금이다.

④ 전기 퓨즈, 화재경보기, 저온땜납 등에 이용된다.

14. 금속의 공통적 특성이 아닌 것은?

① 상온에서 고체이며 결정체이다. (단, Hg은 제외)

② 열과 전기의 양도체이다.

③ 비중이 크고 금속적 광택을 갖는다.

④ 소성변형이 없어 가공하기 쉽다.

15. 다음 중 대표적인 주조 경질 합금은?

① HSS	② 스텔라이트

③ 콘스탄탄	④ 켈멧

16. 다음 중 정전압 특성에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 부하 전압이 변화하면 단자 전압이 변하는 특성

② 부하 전류가 증가하면 단자 전압이 저하하는 특성

③ 부하 전압이 변화하여도 단자 전압이 변하지 않는 특성

④ 부하 전류가 변화하지 않아도 단자 전압이 변하는 특성

17. 피복 아크 용접에서 용접속도(welding speed)에 영향을 미치지 않는 것은?

① 모재의 재질	② 이음 모양

③ 전류값	④ 전압값

18. 다음 중 연강용 피복 아크 용접봉 피복제의 역할 과 가장 거리가 먼 것은?

① 아크를 안정하게 한다.

② 전기를 잘 통하게 한다.

③ 용착금속의 급랭을 방지한다.

④ 용착금속의 탈산 및 정련작용을 한다.

19. 다음 중 피복 아크 용접에 있어 위빙 운봉 폭은 용접봉 심선 지름의 얼마로 하는 것이 가장 적절한가?

① 1배 이하	② 약 2~3 배

③ 약 4~5배	④ 약 6~7배

20. 다음 중 전기 용접에 있어 전격 방지기가 기능하지 않을 경우 2차 무부하 전압은 어느 정도가 가장 적합한가?

① 20~30V	② 40~50V

③ 60~70V	④ 90~100V

21. 구리는 비철재료 중에 비중을 크게 차지한 재료이다. 다른 금속재료와의 비교 설명 중 틀린 것은?

① 철에 비해 용융점이 높아 전기제품에 많이 사용된다.

② 아름다운 광택과 귀금속적 성질이 우수하다.

③ 전기 및 열이 전도도가 우수하다.

④ 전연성이 좋아 가공이 용이하다.

22. 크롬강의 특징을 잘못 설명한 것은?

① 크롬강은 담금질이 용이하고 경화층이 깊다.

② 탄화물이 형성되어 내마모성이 크다.

③ 내식 및 내열강으로 사용한다.

④ 구조용은 W, V, Co를 첨가하고 공구용은 Ni, Mn, Mo을 첨가한다.

23. 고 Ni의 초고장력강이며 1370~2060Mpa의 인장강도와 높은 인성을 가진 석출경화형 스테인리스강의 일종은?

① 마르에이징(maraging)강

② Cr 18% - Ni 8%의 스테인리스강

③ 13% Cr강의 마텐자이트계 스테인리스강

④ Cr 12 - 17%, C 0.2%의 페라이트계 스테인리스강

24. 열처리 방법에 따른 효과로 옳지 않은 것은?

① 불림- 미세하고 균일한 표준조직

② 풀림- 탄소강의 경화

③ 담금질 - 내마멸성 향상

④ 뜨임 - 인성 개선

25. 침탄법을 침탄제의 종류에 따라 분류할 때 해당되지 않는 것은?

① 고체 침탄법	② 액체 침탄법

③ 가스 침탄법	④ 화염 침탄법

26. 용접 결함 방지를 위한 관리기법에 속하지 않는 것은?

① 설계도면에 따른 용접 시공 조건의 검토와 작업 순서를 정하여 시공한다.

② 용접 구조물의 재질과 형상에 맞는 용접 장비를 사용한다.

③ 작업 중인 시공 상황을 수시로 확인하고 올바르게 시공할 수 있게 관리한다.

④ 작업 후에 시공 상황을 확인하고 올바르게 시공할 수 있게 관리한다.

27. 비자성이고 상온에서 오스테나이트 조직인 스테인리스강은? (단, 숫자는 %를 의미한다)

① 18 Cr - 8 Ni 스테인리스강

② 13 Cr 스테인리스강

③ Cr계 스테인리스강

④ 13 Cr - Al 스테인리스강

28. 담금질 가능한 스테인리스강으로 용접 후 경도가 증가하는 것은?

① STS 316	② STS 304

③ STS 202	④ STS 410

29. 청동은 다음 중 어느 합금을 의미하는가?

① Cu - Zn	② Fe - Al

③ Cu - Sn	④ Zn - Sn

30. 티그 용접의 전원 특성 및 사용법에 대한 설명이 틀린 것은?

① 역극성을 사용하면 적극의 소모가 많아진다.

② 알루미늄 용접 시 교류를 사용하면 용접이 잘된다.

③ 정극성은 연강, 스테인리스강 용접에 적당하다.

④ 정극성을 사용할 때 전극은 둥글게 가공하여 사용하는 것이 아크가 안정된다.

31. 서브머지드 아크용접에 사용되는 용융형 용제에 대한 특징 설명 중 틀린 것은?

① 흡수성이 거의 없으므로 재건조가 불필요하다.

② 미용융 용제는 다시 사용이 가능하다.

③ 고속 용접성이 양호하다.

④ 합금 원소의 첨가가 용이하다.

32. 이산화탄소 가스 아크 용접에서 아크 전압이 높을 때 비드 형상으로 맞는 것은?

① 비드가 넓어지고 납작해진다.

② 비드가 좁아지고 납작해진다.

③ 비드가 넓어지고 볼록해진다.

④ 비드가 좁아지고 볼록해진다.

33. 다음 중 테르밋 용접의 점화제가 아닌 것은?

① 과산화바륨	② 망간

③ 알루미늄	④ 마그네슘

34. 파장이 같은 빛을 렌즈로 집광하면 매우 작은 점으로 집중이 가능하고 높은 에너지로 집속하면 높은 열을 얻을 수 있다. 이것을 열원으로 하여 용접하는 방법은?

① 레이저 용접	② 일렉트로 슬래그 용접

③ 테르밋 용접	④ 플라즈마 아크 용접

35. 보통화재와 기름 화재의 소화기로는 적합하나 전기 화재의 소화기로는 부적합한 것은?

① 포말 소화기	② 분말 소화기

③ CO₂ 소화기	④ 물 소화기

【2과목】 용접재료 (15문제)

36. 다음 중 용접성 시험이 아닌 것은?

① 노치 취성 시험	② 용접 연성 시험

③ 파면 시험	④ 용접 균열 시험

37. 용접부의 표면이 좋고 나쁨을 검사하는 것으로 가장 많이 사용하며 간편하고 경제적인 검사방법은?

① 자분검사	② 외관검사

③ 초음파검사	④ 침투검사

38. 이산화탄소 아크 용접에서 일반적인 용접작업(약 200A 미만) 에서의 팁과 모재간 거리는 몇 ㎜ 정도가 가장 적합한가?

① 0~5㎜	② 10~15㎜

③ 40~50㎜	④ 30~40㎜

39. 불활성가스 금속아크 용접의 용접토치 구성 부품 중 와이어가 송출되면서 전류를 통전시키는 역할을 하는 것은?

① 가스 분출기(gas diffuser)

② 팁(tip)

③ 인슐레이터(insulator)

④ 플렉시블 콘딧(flexible conduit)

40. 경납용 용제의 특징으로 틀린 것은?

① 모재와 친화력이 있어야 한다.

② 용융점이 모재보다 낮아야 한다.

③ 모재와의 전위차가 가능한 한 커야 한다.

④ 모재와 야금적 반응이 좋아야 한다.

41. 아크 용접 작업에 관한 사항으로서 올바르지 않은 것은?

① 용접기는 항상 환기가 잘되는 곳에 설치할 것

② 전류는 아크를 발생하면서 조절할 것

③ 용접기는 항상 건조되어 있을 것

④ 항상 정격에 맞는 전류로 조절할 것

42. 점 용접 조건의 3대 요소가 아닌 것은?

① 고유저항	② 가압력

③ 전류의 세기	④ 통전시간

43. 화재 및 폭발의 방지 조치사항으로 틀린 것은?

① 용접 작업 부근에 점화원을 두지 않는다.

② 인화성 액체의 반응 또는 취급은 폭발 한계범위 이내의 농도로 한다.

③ 아세틸렌이나 LP 가스 용접시에는 가연성 가스가 누설 되지 않도록 한다.

④ 대기 중에 가연성 가스를 누설 또는 방출시키지 않는다.

44. 다음 중 용접부에 언더컷이 발생했을 경우 결함 보수 방법으로 가장 적당한 것은?

① 드릴로 정지 구멍을 뚫고 다듬질한다.

② 절단 작업을 한 다음 재용접한다.

③ 가는 용접봉을 사용하여 보수용접한다.

④ 일부분을 깎아내고 재용접한다.

45. 액체 이산화탄소 25kg 용기는 대기 중에서 가스량이 대략 12700L이다. 20L/min의 유량으로 연속 사용할 경우 사용 가능한 시간(hour)은 약 얼마인가?

① 60시간	② 6시간

③ 10시간	④ 1시간

46. 용접부의 인장 응력을 완화하기 위하여 특수해머로 연속적으로 용접부 표면층을 소성변형 주는 방법은?

① 피닝법	② 저온응력 완화법

③ 응력제거 어닐링법	④ 국부가열 어닐링법

47. 용접에서 변형교정 방법이 아닌 것은?

① 얇은 판에 대한 점 수축법

② 롤러에 거는 방법

③ 형재에 대한 직선 수축법

④ 노내 풀림법

48. 용접재 예열의 목적으로 옳지 않은 것은?

① 변형 방지	② 잔류응력 감소

③ 균열 발생 방지	④ 수소 이탈 방지

49. 가스용접 작업 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 반드시 보호안경을 착용한다.

② 산소호스와 아세틸렌호스는 색깔 구분 없이 사용한다.

③ 불필요한 긴 호스를 사용하지 말아야 한다.

④ 용기 가까운 곳에서는 인화물질의 사용을 금한다.

50. 플러그 용접에서 전단 강도는 일반적으로 구멍의 면적당 전용착금속 인장강도의 몇 % 정도로 하는가?

① 20~30%	② 40~50%

③ 60~70%	④ 80~90%

【3과목】 기계제도(비절삭부분) (10문제)

51. 일반적으로 표면의 결 도시 기호에서 표시하지 않는 것은?

① 표면 재료 종류	② 줄무늬 방향의 기호

③ 표면의 파상도	④ 컷오프값, 평가 길이

52. 다음 중 도면의 일반적인 구비조건으로 거리 가 먼 것은?

① 대상물의 크기, 모양, 자세, 위치의 정보가 있어야 한다.

② 대상물을 명확하고 이해하기 쉬운 방법으로 표현해야 한다.

③ 도면의 보존, 검색 이용이 확실히 되도록 내용과 양식을 구비해야 한다.

④ 무역과 기술의 국제 교류가 활발하므로 대상물의 특징을 알 수 없도록 보안성을 유지해야 한다.

53. 다음 중 일반구조용 압연강재의 KS 재료 기호는?

① SS 490	② SSW 41

③ SBC 1	④ SM 400A

54. 치수 숫자와 함께 사용되는 기호가 바르게 연결된 것은?

① 지름 : P	② 정사각형 : □

③ 구면의 지름 : ∅	④ 구의 반지름 : C

55. 그림과 같은 용접기호에서 a7이 의미하는 뜻으로 알맞은 것은?

① 용접부 목 길이가 7㎜이다.

② 용접 간격이 7㎜이다.

③ 용접 모재의 두께가 7㎜이다.

④ 용접부 목 두께가 7㎜ 이다

56. 그림과 같은 도면에서 지름 3㎜ 구멍의 수는 모두 몇 개인가?

① 24	② 38

③ 48	④ 60

57. 다음 중 직원뿔 전개도의 형태로 가장 적합한 형상은?

①	②

③	④

58. 배관의 접합 기호 중 플랜지 연결을 나타내는 것은?

①	②

③	④

59. 그림에서 '6.3' 선이 나타내는 선의 명칭으로 옳은 것은?

① 가상선	② 절단선

③ 중심선	④ 무게 중심선

60. 그림과 같은 입체도에서 화살표 방향을 정면으로 할 때 제3각법으로 올바르게 정투상한 것은?

①	②

③	④