건시스템(gunsys.com)	특수용접기능사 필기 기출문제(2015.1.25) 재구성 모의고사

특수용접기능사 필기 기출문제 (2015년 1월 25일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 용접일반 (35문제)						【2과목】 용접재료 (15문제)						【3과목】 기계제도(비절삭부분) (10문제)
1	2	3	4	5		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
4	4	4	4	2		2	3	1	2	1		3	2	1	1	2
6	7	8	9	10		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
2	3	3	3	3		2	1	4	4	3		2	4	3	4	4
11	12	13	14	15		46	47	48	49	50
2	3	2	4	3		4	3	2	3	1
16	17	18	19	20
3	1	1	3	1
21	22	23	24	25
1	4	4	1	4
26	27	28	29	30
1	2	3	1	2
31	32	33	34	35
4	4	3	4	4
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 용접일반 (35문제)

1. 용접봉에서 모재로 용융금속이 옮겨가는 용적이행 상태가 아닌 것은?

① 글로뷸러형	② 스프레이형

③ 단락형	④ 핀치효과형

2. 일반적으로 사람의 몸에 얼마 이상의 전류가 흐르면 순간적으로 사망할 위험이 있는가?

① 5[mA]	② 15[mA]

③ 25[mA]	④ 50[mA]

3. 피복 아크 용접 시 일반적으로 언더컷을 발생시키는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 용접 전류가 너무 높을 때

② 아크 길이가 너무 길 때

③ 부적당한 용접봉을 사용했을 때

④ 홈 각도 및 루트 간격이 좁을 때

4. [보기]에서 용극식 용접 방법을 모두 고른 것은?

㉠ 서브머지드 아크 용접

㉡ 불활성 가스 금속 아크 용접

㉢ 불활성 가스 텅스텐 아크 용접

㉣ 솔리드 와이어 이산화탄소 아크 용접

① ㉠, ㉡	② ㉢, ㉣

③ ㉠, ㉡, ㉢	④ ㉠, ㉡, ㉣

5. 납땜을 연납땜과 경납땜으로 구분할 때 구분 온도는?

① 350℃	② 450℃

③ 550℃	④ 650℃

6. 전기저항 용접의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 산화 및 변질 부분이 적다.

② 다른 금속 간의 접합이 쉽다.

③ 용제나 용접봉이 필요 없다.

④ 접합 강도가 비교적 크다.

7. 직류 정극성(DCSP)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모재의 용입이 얕다.

② 비드폭이 넓다.

③ 용접봉의 녹음이 느리다.

④ 용접봉에 (＋)극을 연결한다.

8. 다음 용접법 중 압접에 해당되는 것은?

① MIG 용접	② 서브머지드 아크 용접

③ 점용접	④ TIG 용접

9. 로크웹경도시험에서 C스케일의 다이아몬드의 압입자 꼭지각 각도는?

① 100°	② 115°

③ 120°	④ 150°

10. 아크타임을 설명한 것 중 옳은 것은?

① 단위기간내의 작업여유 시간이다.

② 단위시간내의 용도여유 시간이다.

③ 단위시간내의 아크발생 시간을 백분율로 나타낸 것이다.

④ 단위시간내의 시공한 용접길이를 백분율로 나타낸 것이다.

11. 용접부에 오버랩의 결함이 발생했을 때, 가장 올바른 보수 방법은?

① 작은 지름의 용접봉을 사용하여 용접한다.

② 결함 부분을 깎아내고 재용접한다.

③ 드릴로 구멍을 뚫고 재용접한다.

④ 결함부분을 절단한 후 덧붙임 용접을 한다.

12. 용접 설계상 주의점으로 틀린 것은?

① 용접하기 쉽도록 설계할 것

② 결함이 생기기 쉬운 용접 방법을 피할 것

③ 용접이음이 한 곳으로 집중되도록 할 것

④ 강도가 약한 필릿 용접은 가급적 피할 것

13. 저온균열에 일어나기 쉬운 재료에 용접 전에 균열을 방지할 목적으로 피용접물의 전체 또는 이음부 부근의 온도를 올리는 것을 무엇이라고 하는가?

① 잠열	② 예열

③ 후열	④ 발열

14. TIG용접에 사용되는 전극의 재질은?

① 탄소	② 망간

③ 몰리브덴	④ 텅스텐

15. 용접의 장점으로 틀린 것은?

① 작업공정이 단축되며 경제적이다.

② 기밀, 수밀, 유밀성이 우수하며 이음 효율이 높다.

③ 용접사의 기량에 따라 용접부의 품질이 좌우된다.

④ 재료의 두께에 제한이 없다.

16. 이산화탄소 아크용접의 솔리드와이어 용접봉의 종류 표시는 YGA-50W-1.2-20형식이다. 이 때 Y가 뜻하는 것은?

① 가스 실드 아크 용접	② 와이어 화학 성분

③ 용접 와이어	④ 내후성 강용

17. 용접선 양측을 일정 속도록 이동하는 가스 불꽃에 의하여 나비 약 150㎜를 150~200℃로 가열한 다음 곧 수냉하는 방법으로서 주로 용접선 방향의 응력을 완화시키는 잔류 응력 제거법은?

① 저온 응력 완화법	② 기계적 응력 완화법

③ 노 내 풀림법	④ 국부 풀림법

18. 용접 자동화 방법에서 정성적 자동제어의 종류가 아닌 것은?

① 피드백제어	② 유접점 시퀀스제어

③ 무접점 시퀀스제어	④ PLC 제어

19. 지름 13[㎜], 표점거리 150[㎜]인 연강재 시험편을 인장시험한 후의 거리가 154[㎜]가 되었다면 연신율은?

① 3.89[%]	② 4.56[%]

③ 2.67[%]	④ 8.45[%]

20. 용접균열에서 저온균열은 일반적으로 몇 ℃ 이하에서 발생하는 균열을 말하는가?

① 200~300℃ 이하	② 301~400℃ 이하

③ 401~500℃ 이하	④ 501~600℃ 이하

21. 스테인리스강을 TIG용접할 시 적합한 극성은?

① DCSP	② DCRP

③ AC	④ ACRP

22. 피복아크용접 작업 시 전격에 대한 주의사항으로 틀린 것은?

① 무부하 전압이 필요이상으로 높은 용접기는 사용하지 않는다.

② 전격을 받은 사람을 발견했을 때는 즉시 스위치를 꺼야 한다.

③ 작업종료 시 또는 장시간 작업을 중지할 때는 반드시 용접기의 스위치를 끄도록 한다.

④ 낮은 전압에서는 주의하지 않아도 되며, 습기찬 구두는 착용해도 된다.

23. 직류 아크 용접의 설명 중 옳은 것은?

① 용접봉을 양극, 모재를 음극에 연결하는 경우를 정극성이라고 한다.

② 역극성은 용입이 깊다.

③ 역극성은 두꺼운 판의 용접에 적합하다.

④ 정극성은 용접 비드의 폭이 좁다.

24. 다음 중 수중 절단에 가장 적합한 가스로 짝지어진 것은?

① 산소 - 수소 가스	② 산소 - 이산화탄소 가스

③ 산소 - 암모니아 가스	④ 산소 - 헬륨 가스

25. 피복아크 용접봉 중에서 피복제 중에 석회석이나 형석을 주성분으로 하고, 피복제에서 발생하는 수소량이 적어 인성이 좋은 용착금속을 얻을 수 있는 용접봉은?

① 일미나이트계(E4301)	② 고셀룰로이스계(E4311)

③ 고산화탄소계(E4313)	④ 저수소계(E4316)

26. 피복아크 용접봉의 간접 작업성에 해당되는 것은?

① 부착 슬래그의 박리성

② 용접봉 용융 상태

③ 아크 상태

④ 스패터

27. 가스용접의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가열시 열량조절이 비교적 자유롭다.

② 피복금속 아크 용접에 비해 후판 용접에 적당하다.

③ 전원 설비가 없는 곳에서도 쉽게 설치할 수 있다.

④ 피복금속 아크 용접에 비해 유해광선의 발생이 적다.

28. 피복 아크 용접봉의 심선의 재질로서 적당한 것은?

① 고탄소 림드강	② 고속도강

③ 저탄소 림드강	④ 빈 연강

29. 가스절단에서 양호한 절단면을 얻기 위한 조건으로 틀린 것은?

① 드래그(drag)가 가능한 클 것

② 드래그(drag)의 홈이 낮고 노치가 없을 것

③ 슬래그 이탈이 양호할 것

④ 절단면 표면의 각이 예리할 것

30. 용접기의 2차 무부하 전압을 20~30W로 유지하고, 용접 중 전격 재해를 방지하기 위해 설치하는 용접기의 부속장치는?

① 과부하방지 장치	② 전격방지 장치

③ 원격제어 장치	④ 고주파발생 장치

31. 피복 아크 용접기로서 구비해야 할 조건 중 잘못된 것은?

① 구조 및 취급이 간편해야 한다.

② 전류조정이 용이하고 일정하게 전류가 흘러야 한다.

③ 아크 발생과 유지가 용이하고 아크가 안정되어야 한다.

④ 용접기가 빨리 가열되어 아크 안정을 유지해야 한다.

32. 피복 아크 용접에서 용접봉의 용융속도와 관련이 큰 것은?

① 아크 전압	② 용접봉 지름

③ 용접기의 종류	④ 용접봉 쪽 전압강하

33. 가스 가우징이나 치핑에 비교한 아크 에어 가우징의 장점이 아닌 것은?

① 작업 능률이 2~3배 높다.

② 장비 조작이 용이하다.

③ 소음이 심하다.

④ 활용 범위가 넓다.

34. 피복 아크 용접에서 아크전압이 30V, 아크전류가 150A, 용접속도가 20㎝/min일 때, 용접입열은 몇 Joule/㎝인가?

① 27000	② 22500

③ 15000	④ 13500

35. 다음 가연성 가스 중 산소와 혼합하여 연소할 때 불꽃 온도가 가장 높은 가스는?

① 수소	② 메탄

③ 프로판	④ 아세틸렌

【2과목】 용접재료 (15문제)

36. 피복아크 용접봉의 피복제의 작용에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 산화 및 질화를 방지한다.

② 스패터가 많이 발생한다.

③ 탈산 정련작용을 한다.

④ 합금원소를 첨가한다.

37. 부하 전류가 변화하여도 단자 전압은 거의 변하지 않는 특성은?

① 수하 특성	② 정전류 특성

③ 정전압 특성	④ 전기저항 특성

38. 용접기의 명판에 사용률이 40%로 표시되어 있을 때, 다음 설명으로 옳은 것은?

① 아크발생 시간이 40%이다.

② 휴지 시간이 40%이다.

③ 아크발생 시간이 60%이다.

④ 휴지 시간이 4분이다.

39. 포금의 주성분에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 구리에 8~12% Zn을 함유한 합금이다.

② 구리에 8~12% Sn을 함유한 합금이다.

③ 6-4황동에 1% Pb을 함유한 합금이다.

④ 7-3황동에 1% Mg을 함유한 합금이다.

40. 다음 중 완전 탈산시켜 제조한 강은?

① 킬드강	② 림드강

③ 고망간강	④ 세미킬드강

41. Al-Cu-Si 합금으로 실리콘(Si)을 넣어 주조성을 개선하고 Cu를 첨가하여 절삭성을 좋게 한 알루미늄 합금으로 시효 경화성이 있는 합금은?

① Y합금	② 라우탈

③ 코비탈륨	④ 로-엑스 합금

42. 주철 중 구상 흑연과 편상 흑연의 중간 형태의 흑연으로 형성된 조직을 갖는 주철은?

① CV 주철	② 에시큘라 주철

③ 니크로 실라 주철	④ 미해나이트 주철

43. 연질 자성 재료에 해당하는 것은?

① 페라이트 자석	② 알니코 자석

③ 네오디뮴 자석	④ 퍼멀로이

44. 다음 중 황동과 청동의 주성분으로 옳은 것은?

① 황동 : Cu＋Pb, 청동 : Cu＋Sb

② 황동 : Cu＋Sn, 청동 : Cu＋Zn

③ 황동 : Cu＋Sb, 청동 : Cu＋Pb

④ 황동 : Cu＋Zn, 청동 : Cu＋Sn

45. 다음 중 담금질에 의해 나타난 조직 중에서 경도와 강도가 가장 높은 것은?

① 오스테나이트	② 소르바이트

③ 마텐자이트	④ 트루스타이트

46. 다음 중 재결정 온도가 가장 낮은 금속은?

① Al	② Cu

③ Ni	④ Zn

47. 다음 중 상온에서 구리(Cu)의 결정격자 형태는?

① HCT	② BCC

③ FCC	④ CPH

48. Ni-Fe 합금으로서 불변강이라 불리우는 합금은?

① 인바	② 모넬메탈

③ 엘린바	④ 슈퍼인바

49. 다음 중 Fe-C 평형상태도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 공정점의 온도는 약 723℃이다.

② 포정점은 약 4.30%C를 함유한 점이다.

③ 공석점은 약 0.80%C를 함유한 점이다.

④ 순철의 자기변태 온도는 210℃이다.

50. 고주파 담금질의 특징을 설명한 것 중 옳은 것은?

① 직접 가열하므로 열효율이 높다.

② 열처리 불량은 적으나 변형 보정이 필요하다.

③ 열처리 후의 연삭 과정을 생략 또는 단축시킬 수 있다.

④ 간접 부분 담금질법으로 원하는 깊이만큼 경화하기 힘들다.

【3과목】 기계제도(비절삭부분) (10문제)

51. 다음 입체도의 화살표 방향 투상도로 가장 적합한 것은?

①	②

③	④

52. 다음 그림과 같은 용접방법 표시로 맞는 것은?

① 삼각 용접	② 현장 용접

③ 공장 용접	④ 수직 용접

53. 다음 밸브 기호는 어떤 밸브를 나타내는가?

① 풋 밸브	② 볼 밸브

③ 체크 밸브	④ 버터플라이 밸브

54. 다음 중 리벳용 원형강의 KS 기호는?

① SV	② SC

③ SB	④ PW

55. 대상물의 일부를 떼어낸 경계를 표시하는데 사용하는 선의 굵기는?

① 굵은 실선	② 가는 실선

③ 아주 굵은 실선	④ 아주 가는 실선

56. 그림과 같은 배관도시기호가 있는 관에는 어떤 종류의 유체가 흐르는가?

① 온수	② 냉수

③ 냉온수	④ 증기

57. 제3각법에 대하여 설명한 것으로 틀린 것은?

① 저면도는 정면도 밑에 도시한다.

② 평면도는 정면도의 상부에 도시한다.

③ 좌측면도는 정면도의 좌측에 도시한다.

④ 우측면도는 평면도의 우측에 도시한다.

58. 다음 치수 표현 중에서 참고 치수를 의미하는 것은?

① S∅24	② t=24

③ (24)	④ □24

59. 구멍에 끼워 맞추기 위한 구멍, 볼트, 리벳의 기호 표시에서 현장에서 드릴가공 및 끼워맞춤을 하고 양쪽면에 카운터 싱크가 있는 기호는?

①	②

③	④

60. 도면을 용도에 따른 분류와 내용에 따른 분류로 구분할 때, 다음 중 내용에 따라 분류한 도면인 것은?

① 제작도	② 주문도

③ 견적도	④ 부품도