건시스템(gunsys.com)	특수용접기능사 필기 기출문제(2016.1.24) 재구성 모의고사

특수용접기능사 필기 기출문제 (2016년 1월 24일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 용접일반 (35문제)						【2과목】 용접재료 (15문제)						【3과목】 기계제도(비절삭부분) (10문제)
1	2	3	4	5		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
1	3	4	1	4		3	2	1	4	1		4	3	3	2	1
6	7	8	9	10		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
3	2	2	4	1		3	2	2	4	2		4	1	2	1	3
11	12	13	14	15		46	47	48	49	50
2	2	3	2	1		1	1	3	4	2
16	17	18	19	20
1	1	3	3	3
21	22	23	24	25
2	4	3	1	1
26	27	28	29	30
2	1	2	4	1
31	32	33	34	35
3	2	1	2	3
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 용접일반 (35문제)

1. 용접이음 설계 시 충격하중을 받는 연강의 안전율은?

① 12	② 8

③ 5	④ 3

2. 다음 중 기본 용접 이음 형식에 속하지 않는 것은?

① 맞대기 이음	② 모서리 이음

③ 마찰 이음	④ T자 이음

3. 화재의 분류는 소화 시 매우 중요한 역할을 한다. 서로 바르게 연결된 것은?

① A급 화재 - 유류 화재	② B급 화재 - 일반 화재

③ C급 화재 - 가스 화재	④ D급 화재 - 금속 화재

4. 불활성 가스가 아닌 것은?

① C₂H₂	② Ar

③ Ne	④ He

5. 서브머지드 아크 용접장치 중 전극형상에 의한 분류에 속하지 않는 것은?

① 와이어(wire) 전극	② 테이프(tape) 전극

③ 대상(hoop) 전극	④ 대차(carriage) 전극

6. 용접 시공 계획에서 용접 이음 준비에 해당되지 않는 것은?

① 용접 홈의 가공	② 부재의 조립

③ 변형 교정	④ 모재의 가용접

7. 다음 중 서브머지드 아크 용접(Submer ged Arc Welding)에서 용제의 역할과 가장 거리가 먼 것은?

① 아크 안정	② 용락 방지

③ 용접부의 보호	④ 용착금속의 재질 개선

8. 다음 중 전기저항 용접의 종류가 아닌 것은?

① 점 용접	② MIG 용접

③ 프로젝션 용접	④ 플래시 용접

9. 다음 중 용접 금속에 가공을 형성하는 가스에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 응고 온도에서의 액체와 고체의 용해도 차에 의한 가스 방출

② 용접금속 중에서의 화학반응에 의한 가스 방출

③ 아크 분위기에서의 기체의 물리적 혼입

④ 용접 중 가스 압력의 부적당

10. 가스용접 시 안전조치로 적절하지 않는 것은?

① 가스의 누설검사는 필요할 때만 체크하고 점검은 수돗물로 한다.

② 가스용접 장치는 화기로부터 5m 이상 떨어진 곳에 설치해야 한다.

③ 작업 종료 시 메인 밸브 및 콕 등을 완전히 잠가준다.

④ 인화성 액체 용기의 용접을 할 때는 증기 열탕물로 완전히 세척 후 통풍구멍을 개방하고 작업한다.

11. TIG 용접에서 가스이온이 모재에 충돌하여 모재 표면에 산화물을 제거하는 현상은?

① 제거효과	② 청정효과

③ 용융효과	④ 고주파효과

12. 연강의 인장시험에서 인장시험편의 지름이 10㎜이고, 최대하중이 5500kgf일 때 인장 강도는 약 몇 kgf/㎟인가?

① 60	② 70

③ 80	④ 90

13. 용접부의 표면에 사용되는 검사법으로 비교적 간단하고 비용이 싸며, 특히 자기 탐상 검사가 되지 않는 금속 재료에 주로 사용되는 검사법은?

① 방사선비파괴 검사	② 누수 검사

③ 침투 비파괴 검사	④ 초음파 비파괴 검사

14. 용접에 의한 변형을 미리 예측하여 용접하기 전에 용접 반대방향으로 변형을 주고 용접하는 방법은?

① 억제법	② 역변형법

③ 후퇴법	④ 비석법

15. 다음 중 플라즈마 아크 용접에 적합한 모재가 아닌 것은?

① 텅스텐, 백금	② 티탄, 니켈 합금

③ 티탄, 구리	④ 스테인리스강, 탄소강

16. 용접 지그를 사용했을 때의 장점이 아닌 것은?

① 구속력을 크게 하여 잔류응력 발생을 방지한다.

② 동일 제품을 다량 생산할 수 있다.

③ 제품의 정밀도를 높인다.

④ 작업을 용이하게 하고 용접능률을 높인다.

17. 일종의 피복아크 용접법으로 피더(feeder)에 철분계 용접봉을 장착하여 수평 필릿용접을 전용으로 하는 일종의 반자동 용접장치로서 모재와 일정한 경사를 갖는 금속지주를 용접 홀더가 하강하면서 용접되는 용접법은?

① 그래비트 용접	② 용사

③ 스터드 용접	④ 테르밋 용접

18. 피복아크용접에 의한 맞대기 용접에서 개선 홈과 판 두께에 관한 설명으로 틀린 것은?

① I형 : 판 두께 6㎜ 이하 양쪽 용접에 적용

② V형 : 판 두께 20㎜ 이하 한쪽 용접에 적용

③ U형 : 판 두께 40~60㎜ 양쪽 용접에 적용

④ X형 : 판 두께 15~40㎜ 양쪽 용접에 적용

19. 이산화탄소 아크 용접 방법에서 전진법의 특징으로 옳은 것은?

① 스패터의 발생이 적다.

② 깊은 용입을 얻을 수 있다.

③ 비드 높이가 낮과 평탄한 비드가 형성된다.

④ 용접선이 잘 보이지 않아 운봉을 정확하게 하기 어렵다.

20. 일렉트로 슬래그 용접에서 주로 사용되는 전극 와이어의 지름은 보통 몇 ㎜인가?

① 1.2~1.5	② 1.7~2.3

③ 2.5~3.2	④ 3.5~4.0

21. 볼트나 환봉을 피스톤형의 홀더에 끼우고 모재와 볼트 사이에 순간적으로 아크를 발생시켜 용접하는 방법은?

① 서브머지드 아크 용접	② 스터드 용접

③ 테르밋 용접	④ 불활성가스 아크 용접

22. 용접 결함과 그 원인에 대한 설명 중 잘못 짝지어진 것은?

① 언더컷 - 전류가 너무 높은 때

② 기공 - 용접봉이 흡습되었을 때

③ 오버랩 - 전류가 너무 낮을 때

④ 슬래그 섞임 - 전류가 과대되었을 때

23. 피복아크용접에서 피복제의 성분에 포함되지 않는 것은?

① 피복 안정제	② 가스 발생제

③ 피복 이탈제	④ 슬래그 생성제

24. 피복 아크 용접봉의 용융속도를 결정하는 식은?

① 용융속도=아크전류×용접봉쪽 전압강하

② 용융속도=아크전류×모재쪽 전압강하

③ 용융속도=아크전압×용접봉쪽 전압강하

④ 용융속도=아크전압×모재쪽 전압강하

25. 용접법의 분류에서 아크용접에 해당되지 않는 것은?

① 유도가열용접	② TIG용접

③ 스터드용접	④ MIG용접

26. 피복아크용접 시 용접선 상에서 용접봉을 이동시키는 조작을 말하며 아크의 발생, 중단, 재아크, 위빙 등이 포함된 작업을 무엇이라 하는가?

① 용입	② 운봉

③ 키홀	④ 용융지

27. 다음 중 산소 및 아세틸렌 용기의 취급방법으로 틀린 것은?

① 산소용기의 밸브, 조정기, 도관, 취부구는 반드시 기름이 묻은 천으로 깨끗이 닦아야 한다.

② 산소용기의 운반 시에는 충돌, 충격을 주어서는 안 된다.

③ 사용이 끝난 용기는 실병과 구분하여 보관한다.

④ 아세틸렌 용기는 세워서 사용하며 용기에 충격을 주어서는 안 된다.

28. 가스용접이나 절단에 사용되는 가연성 가스의 구비조건을 틀린 것은?

① 발열량이 클 것

② 연소속도가 느릴 것

③ 불꽃의 온도가 높을 것

④ 용융금속과 화학반응이 일어나지 않을 것

29. 다음 중 가변저항의 변화를 이용하여 용접전류를 조정하는 교류 아크 용접기는?

① 탭 전환형	② 가동 코일형

③ 가동 철심형	④ 가포화 리액터형

30. AW-250, 무부하전압 80V, 아크전압 20V인 교류 용접기를 사용할 때 역률과 효율은 각각 얼마인가? (단, 내부 손실은 4kW이다.)

① 역률 : 45%, 효율 : 56%

② 역률 : 48%, 효율 : 69%

③ 역률 : 54%, 효율 : 80%

④ 역률 : 69%, 효율 : 72%

31. 혼합가스 연소에서 불꽃 온도가 가장 높은 것은?

① 산소 - 수소 불꽃	② 산소 - 프로판 불꽃

③ 산소 - 아세틸렌 불꽃	④ 산소 - 부탄 불꽃

32. 연강용 피복 아크 용접봉의 종류와 피복제 계통으로 틀린 것은?

① E4303 : 라임티타니아계

② E4311 : 고산화티탄계

③ E4316 : 저수소계

④ E4327 : 철분산화철계

33. 산소-아세틸렌 가스 절단과 비교한 산소-프로판 가스절단의 특징으로 옳은 것은?

① 절단면이 미세하며 깨끗하다.

② 절단 개시 시간이 빠르다.

③ 슬래그 제거가 어렵다.

④ 중성불꽃을 만들기가 쉽다.

34. 피복 아크 용접에서 “모재의 일부가 녹은 쇳물 부분”을 의미하는 것은?

① 슬래그	② 용융지

③ 피복부	④ 용착부

35. 가스 압력 조정지 취급 사항으로 틀린 것은?

① 압력 용기의 설치구 방향에는 장애물이 없어야 한다.

② 압력 지시계가 잘 보이도록 설치하며 유리가 파손되지 않도록 주의한다.

③ 조정기를 견고하게 설치한 다음 조정 나사를 잠그고 밸브를 빠르게 열어야 한다.

④ 압력 조정기 설치구에 있는 먼지를 털어내고 연결부에 정확하게 연결한다.

【2과목】 용접재료 (15문제)

36. 연강용 가스 용접봉에서 “625±25℃에서 1시간 동안 응력을 제거한 것”을 뜻하는 영문자 표시에 해당되는 것은?

① NSR	② GB

③ SR	④ GA

37. 피복아크용접에서 위빙(weaving) 목은 심선 지름의 몇 배로 하는 것이 가장 적당한가?

① 1배	② 2~3배

③ 5~6배	④ 7~8배

38. 전격방지기는 아크를 끊음과 동시에 자동적으로 릴레이가 차단되어 용접기의 2차 무부하 전압을 몇 V 이하로 유지시키는가?

① 20~30	② 35~45

③ 50~60	④ 65~75

39. 30% Zn을 포함한 황동으로 연신율이 비교적 크고, 인장강도가 매우 높아 판, 막대, 관, 선 등으로 널리 사용되는 것은?

① 톰백(tombac)

② 네이벌 황동(naval brass)

③ 6 : 4 황동(muntz metal)

④ 7 : 3 황동(cartidge brass)

40. Au의 순도를 나타내는 단위는?

① K(carat)	② P(pound)

③ %(percent)	④ μm(micron)

41. 다음 상태도에서 액상선을 나타내는 것은?

① acf	② cde

③ fdg	④ beg

42. 금속 표면에 스텔라이트, 초경합금 등의 금속을 용착시켜 표면경화층을 만드는 것은?

① 금속 용사법	② 하드 페이싱

③ 쇼트 피이닝	④ 금속 침투법

43. 다음 중 용접법의 분류에서 초음파 용접은 어디에 속하는가?

① 납땜	② 압접

③ 융접	④ 아크 용접

44. 주철의 조직은 C와 Si의 양과 냉각속도에 의해 좌우된다. 이들의 요소와 조직의 관계를 나타낸 것은?

① C.C.T 곡선	② 탄소 당량도

③ 주철의 상태도	④ 마우러 조직도

45. Al-Cu-SirP 합금의 명칭으로 옳은 것은?

① 알민	② 라우탈

③ 알드리	④ 코오슨 합금

46. Al 표면에 방식성이 우수하고 치밀한 산화 피막이 만들어지도록 하는 방식 방법이 아닌 것은?

① 산화법	② 수산법

③ 황산법	④ 크롬산법

47. 다음 중 재결정온도가 가장 낮은 것은?

① Sn	② Mg

③ Cu	④ Ni

48. 다음 중 하드필드(Hadfield)강에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 오스테나이트조직의 Mn강이다.

② 성분은 10~14Mn%, 0.9~1.3C% 정도이다.

③ 이 강은 고온에서 취성이 생기므로 600~800℃에서 공랭한다.

④ 내마멸성과 내충격성이 우수하고, 인성이 우수하기 때문에 파쇄장치, 임펠러 플레이트 등에 사용한다.

49. Fe-C 상태도에서 A₃와 A₄ 변태점 사이에서의 결정구조는?

① 체심정방격자	② 체심입방격자

③ 조밀육방격자	④ 면심입방격자

50. 열팽창계수가 다른 두 종류의 판을 붙여서 하나의 판으로 만든 것으로 온도 변화에 따라 휘거나 그 변형을 구속하는 힘을 발생하며 온도감응소자 등에 이용되는 것은?

① 서멧 재료	② 바이메탈 재료

③ 형상기억합금	④ 수소저장합금

【3과목】 기계제도(비절삭부분) (10문제)

51. 기계제도에서 가는 2점 쇄선을 사용하는 것은?

① 중심선	② 지시선

③ 피치선	④ 가상선

52. 나사의 종류에 따른 표시기호가 옳은 것은?

① M - 미터 사다리꼴 나사

② UNC - 미니추어 나사

③ Rc - 관용 테이퍼 암나사

④ G - 전구나사

53. 배관용 탄소강관의 종류를 나타내는 기호가 아닌 것은?

① SPPS 380	② SPPH 380

③ SPCD 390	④ SPLT 390

54. 기계제도에서 도형의 생략에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 도형이 대칭 형식인 경우에는 대칭 중심선의 한쪽 도형만을 그리고, 그 대칭 중심선의 양 끝 부분에 대칭그림기호를 그려서 대칭임을 나타낸다.

② 대칭 중심선의 한쪽 도형을 대칭 중심선을 조금 넘는 부분까지 그려서 나타낼 수도 있으며, 이 때 중심선 양끝에 대칭그림기호를 반드시 나타내야 한다.

③ 같은 종류, 같은 모양의 것이 다수 줄지어 있는 경우에는 실형 대신 그림기호를 피치선과 중심선과의 교점에 기입하여 나타낼 수 있다.

④ 축, 막대, 관과 같은 동일 단면형의 부분은 지면을 생략하기 위하여 중간 부분을 파단선으로 잘라내서 그 긴요한 부분만을 가까이 하여 도시할 수 있다.

55. 모떼기의 치수가 2㎜이고 각도가 45°일 때 올바른 치수 기입 방법은?

① C2	② 2C

③ 2-45°	④ 45°×2

56. 도형의 도시 방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 소성가공 때문에 부품의 초기 윤곽선을 도시해야 할 필요가 있을 때는 가는 2점 쇄선으로 도시한다.

② 필릿이나 둥근 모퉁이와 같은 가상의 교차선은 윤곽선과 서로 만나지 않은 가는 실선으로 투상도에 도시할 수 있다.

③ 널링 부는 굵은 실선으로 전체 또는 부분적으로 도시한다.

④ 투명한 재료로 된 모든 물체는 기본적으로 투명한 것처럼 도시한다.

57. 그림과 같은 제3각 정투상도에 가장 적합한 입체도는?

①	②

③	④

58. 제3각법으로 정투상한 그림에서 누락된 정면도로 가장 적합한 것은?

①	②

③	④

59. 다음 중 게이트 밸브를 나타내는 기호는?

①	②

③	④

60. 그림과 같은 용접기호는 무슨 용접을 나타내는가?

① 심 용접	② 비트 용접

③ 필릿 용접	④ 점 용접